## Slide 1: Современные методы прогнозирования накопления деформаций в элементах дорожной конструкции

## Slide 2: Недостатки ОДН 218.046-01
1. Расчетная схема определения толщины слоев дорожной одежды базируется на модели слоистого упругого полупространства;
2. В расчете используется не пространственная постановка задачи, а осесимметричная модель упругого полупространства;
3. Расчет дорожной одежды осуществляется не на реальную динамическую нагрузку, а на неподвижную (статическую) нагрузку;
4. Не учитывается инерционность движущейся нагрузки и скорость движения автомобилей;
5. Не учитываются закономерности изменения свойств дорожно-строительных материалов под многократным воздействием динамических нагрузок

## Slide 3: Уравнения движения автотранспортных средств по дорожной конструкции
Вектор-функция узловых перемещений;
Вектор-функция внешней нагрузки;
Глобальная матрица масс ансамбля элементов;
Глобальная матрица демпфирования (вязкости) системы;
Глобальная матрица жесткости ансамбля элементов;
Метод интегрирования-явная безусловно устойчивая схема
Матрица для вычисления спектрального радиуса
0,
-1
i-е собственное число матрицы K1-1K.
собственные
числа матрицы
спектральный радиус

## Slide 4: Методика построения квазистатической нагрузки

## Slide 5: Прогнозирование накопления остаточных деформаций

## Slide 6: Укрупненная блок-схема программного комплекса прогнозирования накопления остаточных деформаций в дорожных конструкциях

## Slide 7: Прибор для определения ползучести дорожно-строительных материалов

## Slide 8: Существующее Лабораторное оборудование, предназначенное для испытаний асфальтобетонов колесной нагрузкой
Нерасчетное количество приложений расчетной нагрузки;
Маленький отпечаток колеса по отношению к максимальному размеру фракции щебня;
Время приложения нагрузки, не соответствующее времени приложения нагрузки в реальных условиях эксплуатации
4. Высокая стоимость
Недостатки:
French Rutting Tester (FRT) Франция
Georgia Loaded Wheel Tester (GLWT) США
Hamburg Wheel Tester Device (HWTD) Германия

## Slide 9: лабораторная установка для оценки устойчивости ДСМ на накопление остаточных деформаций под воздействием динамических нагрузок
1. Датчик силы;
2. Оптико-электронные растровые преобразователи линейных перемещений;
3. Инфракрасные нагреватели;
4. Образец испытываемого материала;
5. Шаговый двигатель;
6. Температурный регулятор;
7. Частотный регулятор.
1
2
3
4
6
7
5

## Slide 10: Прибор динамических испытаний (ПДИ)
5
1 – натяжитель-фиксатор пружин,
2 - комплект пружин,
3 – камера термостатирования,
4 – элементы управления и индикация,
5 - элементы обшивки;
6 – датчик силы.
1
2
3
4
5
6

## Slide 11: Схема Лабораторных исследований материалов слоев оснований дорожных одежд и грунта земляного полотна на приборе динамических испытаний
Щпс, укрепленные минеральным вяжущим
Щпс, укрепленные комплексным вяжущим
гПС
ЩгПС
ЩПС
Щебень по способу заклинки
песок
грунты
связные
суглинок
супесь
Несвязные дсм
Укрепленные дсм
несвязные

## Slide 12: Схема Лабораторных исследований асфальтобетонных образцов для слоев оснований и покрытий дорожных одежд на приборе динамических испытаний
Стабилизирующие волокнистые добавки;
С Полимерными добавками;
С Полимер-битумными вяжущими
мелкозернистые
щма
крупнозернистые
пористые
плотные
Тип А
Без добавок;
С Полимерными добавками

## Slide 13: Лабораторные испытания устойчивости суглинистого грунта к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов суглинистого грунта при разных коэффициентах уплотнения
| 0 | 22500 | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 157500 | 180000 | 202500 | 225000 | 247500 | 270000 | 292500 | 315000 | 337500 | 360000 | 382500 | 405000 | 427500 | 450000 | 750000
Ку=0,98 | 0 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.7
Ку=1,02 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.43 | 2.55 | 2.65
Ку=1,04 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.05

## Slide 14: Лабораторные испытания устойчивости супесчаного грунта к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов супесчаного грунта при разных коэффициентах уплотнения
| 0 | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | 127500 | 194600 | 227700 | 263300 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 750000
Ку=0,98 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.45 | 5.54
Ку=1,02 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 1 | 1.1 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.47 | 1.55 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 | 1.97 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
Ку=1,04 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 1 | 1.1 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.47 | 1.55 | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.9 | 1.97 | 2.27 | 2.34 | 2.4 | 2.44 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.67

## Slide 15: Лабораторные испытания устойчивости песчаного грунта к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов песчаного грунта при разных коэффициентах уплотнения
| 0 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | 750000
Ку=0,98 | 0 | 2.25 | 2.65 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5
Ку=1,02 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.95 | 2 | 2.1 | 2.2
Ку=1,04 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.93 | 1 | 1.1 | 1.15

## Slide 16: Интенсивность набора влажности грунтом, в зависимости от его коэффициента уплотнения
Chart: Суглинистый грунт
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96
0,98 | 0.15205 | 0.15712 | 0.16016 | 0.1627 | 0.16523 | 0.16726 | 0.16878 | 0.17081 | 0.17334 | 0.17511 | 0.17689 | 0.17765 | 0.17841 | 0.17942 | 0.18044 | 0.18094 | 0.18145 | 0.18246 | 0.18348 | 0.18424 | 0.185 | 0.18601 | 0.18728 | 0.18855 | 0.18981 | 0.19159 | 0.19311 | 0.19488 | 0.19691 | 0.19868 | 0.19995 | 0.20122 | 0.23213 | 0.25038
1,01 | 0.15205 | 0.15328 | 0.15451 | 0.15574 | 0.15696 | 0.15819 | 0.15917 | 0.1604 | 0.16139 | 0.16237 | 0.16286 | 0.16335 | 0.16384 | 0.16433 | 0.16482 | 0.16679 | 0.16728 | 0.16802 | 0.16875 | 0.17023 | 0.17121 | 0.17268 | 0.17342 | 0.1749 | 0.17612 | 0.1776 | 0.17858 | 0.1803 | 0.18128 | 0.18177 | 0.18251 | 0.18325 | 0.18644 | 0.19381 | 0.20364 | 0.211 | 0.22329 | 0.24048
1,04 | 0.15211 | 0.15211 | 0.15258 | 0.15258 | 0.15258 | 0.15258 | 0.15306 | 0.15306 | 0.15306 | 0.15306 | 0.15306 | 0.15306 | 0.15306 | 0.1533 | 0.15353 | 0.15377 | 0.15401 | 0.15401 | 0.15401 | 0.15425 | 0.15449 | 0.15473 | 0.15496 | 0.1552 | 0.15544 | 0.15544 | 0.15544 | 0.15544 | 0.15568 | 0.15592 | 0.15615 | 0.15639 | 0.1621 | 0.16734 | 0.17067 | 0.17305 | 0.21066 | 0.23542 | 0.24542
Chart: Супесчаный грунт
| 0 | 0.42000000000000004 | 0.85000000000000109 | 1.3 | 1.85 | 2.2999999999999998 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 8.8000000000000007 | 11.3 | 14.3 | 22.5 | 25.3 | 29.3 | 32 | 47.3 | 52.3 | 56.3 | 71.3 | 76.5 | 101.3
0,98 | 0.11808 | 0.11948 | 0.12087 | 0.12273 | 0.12413 | 0.12506 | 0.12738 | 0.12831 | 0.13017 | 0.1311 | 0.13203 | 0.13343 | 0.13529 | 0.13761 | 0.14179 | 0.14272 | 0.14412 | 0.14505 | 0.14784 | 0.1483 | 0.14877 | 0.15063 | 0.15063 | 0.15086
1,01 | 0.11811 | 0.11856 | 0.11924 | 0.11992 | 0.1206 | 0.12127 | 0.12195 | 0.12263 | 0.12398 | 0.12444 | 0.12579 | 0.12692 | 0.12918 | 0.13144 | 0.13595 | 0.13708 | 0.13934 | 0.14047 | 0.14386 | 0.14431 | 0.14499 | 0.14815 | 0.1486 | 0.14883
1,04 | 0.11806 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11937 | 0.11981 | 0.11981 | 0.11981 | 0.12068 | 0.12068 | 0.12199 | 0.12418 | 0.12505 | 0.12593 | 0.1268 | 0.13249 | 0.13467 | 0.13577 | 0.13839 | 0.13948 | 0.1397

## Slide 17: Лабораторные исследования несвязных дорожно-строительных материалов
1. Щебеночно-гравийно-песчаной смеси (С1); 2. Щебеночно-гравийно-песчаной смеси (С5); 3. Щебеночно-гравийно-песчаной смеси (С10); 4. Щебеночно- песчаной смеси (С1); 5. Щебеночно- песчаной смеси (С5); 6. Гравийно-песчаной смеси (С1); 7. Гравийно-песчаной смеси (С5); 8. Гравийно-песчаной смеси (С10); 9. Щебень по способу заклинки.

## Slide 18: Лабораторные испытания устойчивости несвязных дсм к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов несвязных ДСМ
| 0 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 225000 | 300000 | 375000 | 450000 | 525000 | 600000 | 675000 | 750000
ГПС С1 | 0 | 2.7 | 3.35 | 3.7 | 3.97 | 4.2 | 4.4 | 4.55 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.26 | 5.5 | 5.7 | 5.83 | 5.94 | 6.04 | 6.12 | 6.19
ЩПС С5 | 0 | 0.45 | 0.67 | 0.84 | 0.97 | 1.095 | 1.185 | 1.28 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.69 | 1.87 | 2.05 | 2.18 | 2.25 | 2.3 | 2.34 | 2.37
ЩГПС С1 | 0 | 1.5 | 2.12 | 2.6 | 2.95 | 3.2 | 3.37 | 3.77 | 4 | 4.18 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 4.54 | 4.59
Двойная заклинка | 0 | 0.45 | 0.6 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.91

## Slide 19: Лабораторные испытания устойчивости щебеночно-песчаных смесей, укрепленных минеральным вяжущим к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов ЩПС, укрепленных минеральным вяжущим
| 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 | 550000 | 600000 | 650000 | 700000 | 750000
ЩПС+5%цемента+ANT | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.18
ЩПС+5%цемента | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.24 | 0.325 | 0.35 | 0.37
ЩПС+3%цемента+ANT | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.305 | 0.31
ЩПС+3%цемента | 0 | 0.1 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.375 | 0.425 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.545 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.608

## Slide 20: Лабораторные испытания устойчивости щебеночно-песчаных смесей, укрепленных комплексным вяжущим к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования ЩПС, укрепленной комплексным вяжущим
| 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 | 550000 | 600000 | 650000 | 700000 | 750000
ЩПС+5%цемента+3%БЭ | 0 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.64
ЩПС+3%цемента+5%БЭ | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.55 | 0.67 | 0.75 | 0.8 | 0.83
ЩПС+3%цемента+3%БЭ | 0 | 0.2 | 0.55 | 0.7 | 0.73 | 0.75
ЩПС+3%цемента+3%БЭ+ANT | 0 | 0.17 | 0.25 | 0.335 | 0.4 | 0.47 | 0.49

## Slide 21: Лабораторные исследования различных типов и марок асфальтобетонов, в том числе на основе модифицированных битумов на накопление остаточных деформаций
1. ЩМА-15 + 0,45% Viatop; 2. ЩМА-15 + 0,45% добавки СД-1; 3. ЩМА-15 + 0,4% добавки ДЦГ; 4. ЩМА-15 + 0,4% добавки Vialux; 5. ЩМА-15 + 0,3% полимерной фибры; 6. ЩМА-15 + 7% Унирем; 7. ЩМА-15 + 3% Sasobit; 8. ЩМА-15 + 0,4% Viatop + 2% модификатора Honeywell A-CX Titan; 9. ЩМА-15 + 0,3% РТЭП; 10. ЩМА-15 + 0,3% микробазальтовой ваты; 11. ЩМА-15 + 0,05% Forta; 12. ЩМА-15 + 4,3% ПБВ «Альфабит 60»; 13. ЩМА-15 + 4,4% ПБВ «Полигум 60»; 14. ЩМА-15 + 4,3% ПБВ «Лукойл»; 15. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,45% Viatop; 16. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,45% добавки СД-1; 17. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,4% добавки ДЦГ; | 18. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,4% добавки Vialux; 19. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,3% полимерной фибры; 20. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 7% Унирем; 21. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 3% Sasobit; 22. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 2% модификатора Honeywell A-CX Titan; 23. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,3% РТЭП; 24. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,3% микробазальтовой ваты; 25. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 0,05% Forta; 26. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 4,3% ПБВ «Альфабит 60»; 27. Горячий плотный м/з а/б тип А I марки + 4,4% ПБВ «Полигум 60»; 28. Горячий м/з а/б тип А I марки + 4,3% ПБВ «Лукойл»; 29. Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон; 30. Горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон

## Slide 22: Добавки в асфальтобетон
Стабилизирующие волокнистые
Viatop
Дцг
СД-1
Базальтовая вата
Микробазальтовая фибра
Honeywell titan
унирем
forta
Полимерная фибра
РТЭП
Sasobit
Vialux
полимерные
тнк-альфабит 60
Полигум 60
ЛУКОЙЛ
ПБВ

## Slide 23: Лабораторные исследования предела прочности при сжатии при 20°С для щебеночно-мастичного асфальтобетона и горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, в том числе на основе модифицированных битумов
Chart: R 20, МПа
| ПБВ "Лукоил" (5,3%) | СД-1 (0,45%) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | ДЦГ (0,4%) | Viatop (0,45%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Vialux (0,4%) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | Полимерная фибра (0,3%) | РТЭП (0,3%) | Forta (0,05%)
 | 3.29 | 3.42 | 3.68 | 3.79 | 3.84 | 4.05 | 4.2 | 4.22 | 4.25 | 4.27 | 4.29 | 4.48 | 4.81 | 4.83
Chart: R 20, МПа
| Viatop (0,45%) | Vialux (0,4%) | ДЦГ (0,4%) | Без добавки | СД-1 (0,45%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | РТЭП (0,3%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | Forta (0,05%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | Полимерная фибра (0,3%)
 | 3.18 | 3.21 | 3.37 | 3.38 | 3.48 | 3.84 | 4.11 | 4.16 | 4.24 | 4.26 | 4.28 | 4.53 | 4.57 | 4.68 | 4.69
ЩМА
Тип А

## Slide 24: Лабораторные исследования предела прочности при сжатии при 50°С для щебеночно-мастичного асфальтобетона и горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, в том числе на основе модифицированных битумов
Chart: R 50, МПа
| ДЦГ (0,4%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | СД-1 (0,45%) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | Viatop (0,45%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Forta (0,05%) | Полимерная фибра (0,3%) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | РТЭП (0,3%) | Vialux (0,4%)
 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.71 | 1.82 | 1.93
Chart: R 50, МПа
| Без добавки | Viatop (0,45%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | ДЦГ (0,4%) | СД-1 (0,45%) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | Vialux (0,4%) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | Унирем (7% от массы вяжущего) | РТЭП (0,3%) | Полимерная фибра (0,3%) | Forta (0,05%)
 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.78 | 1.92 | 1.93 | 2.09 | 2.17 | 2.23
ЩМА
Тип А

## Slide 25: Лабораторные исследования водонасыщения образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона и горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, в том числе на основе модифицированных битумов
Chart: Водонасыщение, %
| СД-1 (0,45%) | РТЭП (0,3%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Viatop (0,45%) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | Forta (0,05%) | Полимерная фибра (0,3%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | Vialux (0,4%) | ДЦГ (0,4%) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | Sasobit (3% от массы вяжущего)
 | 1.17 | 1.39 | 1.51 | 1.52 | 1.97 | 2.21 | 2.29 | 2.58 | 2.64 | 2.68 | 2.84 | 3.29 | 3.31 | 3.56
Chart: Водонасыщение, %
| Без добавки | Микробазальтовая фибра (0,3%) | РТЭП (0,3%) | Viatop (0,45%) | Vialux (0,4%) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | СД-1 (0,45%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | Forta (0,05%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | Полимерная фибра (0,3%) | ДЦГ (0,4%) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | Унирем (7% от массы вяжущего)
 | 2.09 | 2.13 | 2.21 | 2.21 | 2.23 | 2.42 | 2.45 | 2.51 | 2.58 | 2.68 | 2.75 | 3.14 | 3.35 | 3.79 | 3.91
ЩМА
Тип А

## Slide 26: Лабораторные исследования сцепления при сдвиге при 50°С для щебеночно-мастичного асфальтобетона и горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки, в том числе на основе модифицированных битумов
Chart: Сцепление при сдвиге, МПа
| ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | Viatop (0,45%) | ДЦГ (0,4%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | СД-1 (0,45%) | Vialux (0,4%) | Полимерная фибра (0,3%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Forta (0,05%) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | РТЭП (0,3%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | ПБВ "Лукоил" (5,3%)
 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35
Chart: Сцепление при сдвиге, МПа
| Без добавки | Sasobit (3% от массы вяжущего) | Forta (0,05%) | СД-1 (0,45%) | Vialux (0,4%) | ДЦГ (0,4%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | Viatop (0,45%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | РТЭП (0,3%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | Полимерная фибра (0,3%)
 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.39
ЩМА
Тип А

## Slide 27: Лабораторные испытания устойчивости асфальтобетона типа А I марки к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов мелкозернистого асфальтобетона типа А, I марки
| 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500700 | 600000 | 700000
Тип А без добавок | 0 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.71 | 4.11 | 4.55 | 5 | 5.2 | 5.28 | 5.5 | 5.5
Тип А+РТЭП | 0 | 1.1 | 1.54 | 1.91 | 2.24 | 2.4 | 2.6 | 2.68 | 2.8 | 2.9 | 2.95 | 3 | 3
Тип А+Альфабит | 0 | 0.78 | 1.09 | 1.44 | 1.74 | 2.04 | 2.17 | 2.27 | 2.47 | 2.58 | 2.64 | 2.71 | 2.74

## Slide 28: Лабораторные испытания устойчивости щебеночно-мастичного асфальтобетона к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона
| 0 | 10000 | 20000 | 33000 | 56000 | 100000 | 145500 | 200000 | 300000 | 400000 | 474000 | 600000 | 699300
ЩМА+РТЭП | 0 | 0.78 | 1.09 | 1.28 | 1.4 | 1.78 | 1.96 | 2.1 | 2.33 | 2.52 | 2.55 | 2.6 | 2.6
ЩМА+Альфабит | 0 | 0.94 | 1.34 | 1.54 | 1.77 | 2.14 | 2.4 | 2.56 | 2.68 | 2.8 | 2.84 | 2.88 | 2.94
ЩМА+viatop | 0 | 1 | 1.6 | 2 | 2.54 | 2.98 | 3.25 | 3.32 | 3.45 | 3.6 | 3.81 | 3.95 | 4

## Slide 29: Экспериментальные исследования устойчивости к накоплению остаточных деформаций под воздействием расчетных динамических нагрузок асфальтобетонов типа А I марки
Chart: Деформации, мм
| Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Полимерная фибра (0,3%) | РТЭП (0,3%) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | Унирем (7% от массы вяжущего) | Forta (0,05%) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | СД-1 (0,45%) | ДЦГ (0,4%) | Viatop (0,45%) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | Без добавки | Vialux (0,4%)
 | 2.67 | 2.7 | 2.85 | 2.87 | 3 | 3.08 | 3.11 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4 | 4.33 | 4.4 | 5.5 | 7.25

## Slide 30: Экспериментальные исследования устойчивости к накоплению остаточных деформаций под воздействием расчетных динамических нагрузок щебеночно-мастичных асфальтобетонов
Chart: Деформации, мм
| Honeywell Titan (2% от массы вяжущего) | ПБВ "Полигум 60" (5,5%) | РТЭП (0,3%) | ПБВ "ТНК Альфабит 60" (5,3%) | Унирем (7% от массы вяжущего) | ПБВ "Лукоил" (5,3%) | Полимерная фибра (0,3%) | СД-1 (0,45%) | Sasobit (3% от массы вяжущего) | Forta (0,05%) | Vialux (0,4%) | Viatop (0,45%) | Микробазальтовая фибра (0,3%) | ДЦГ (0,4%)
 | 2.38 | 2.55 | 2.58 | 2.88 | 3 | 3 | 3.08 | 3.2 | 3.4 | 3.71 | 3.71 | 4 | 4.4 | 4.9

## Slide 31: Лабораторные испытания устойчивости крупнозернистого пористого асфальтобетона к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов крупнозернистого пористого асфальтобетона
| 0 | 10000 | 18000 | 30000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500700 | 600000 | 700000
К/З пористый | 0 | 1.1 | 1.54 | 1.91 | 2.36 | 2.92 | 3.02 | 3.12 | 3.32 | 3.4 | 3.55 | 3.69 | 3.8
К/З пористый+РТЭП | 0 | 0.6 | 0.93 | 1.26 | 1.56 | 1.89 | 2 | 2.06 | 2.06 | 2.16 | 2.13 | 2.13 | 2.16

## Slide 32: Лабораторные испытания устойчивости крупнозернистого плотного асфальтобетона к накоплению остаточных деформаций на приборе динамических испытаний
Chart: График деформирования образцов крупнозернистого плотного асфальтобетона
| 0 | 10000 | 20000 | 33000 | 56000 | 100000 | 145500 | 200000 | 300000 | 400000 | 474000 | 600000 | 699300
К/З плотный+РТЭП | 0 | 0.78 | 1.2 | 1.64 | 2.04 | 2.29 | 2.47 | 2.69 | 2.84 | 2.98 | 3.09 | 3.2 | 3.27
К/З плотный | 0 | 1 | 1.6 | 2.25 | 3 | 3.67 | 4.07 | 4.29 | 4.47 | 4.55 | 4.73 | 4.8 | 4.8

## Slide 33: Поперечный профиль автодороги М4 «дон» км982-км1000

## Slide 34: Исходные данные, необходимые для проведения расчета автомобильной дороги в соответствии с предлагаемой методикой
Данные по суточной интенсивности и составу движения, а также средний темп роста интенсивности движения по всем типам транспортных средств
Данные о температурном режиме работы дорожной конструкции по слоям дорожной одежды и в грунте земляного полотна
Данные о влажностном режиме работы грунта земляного полотна по месяцам года в зоне обочины и под дорожной одеждой
Характеристики материалов конструктивных слоев дорожных одежд и грунта земляного полотна:
известные (Е, φ, С, ρ, геометр. параметры);
дополнительные (εост – остаточные деформации)

## Slide 35: Внесение исходных данных для рассматриваемой автомобильной дороги

## Slide 36: Внесение исходных данных по суточной интенсивности и составу движения

## Slide 37: Распределение состава транспортного потока по скорости и полосам движения

## Slide 38: Внесение исходных данных по температурному режиму работы дорожной конструкции

## Slide 39: Внесение исходных данных по влажностному режиму работы грунта земляного полотна

## Slide 40: Внесение исходных данных по накоплению остаточных деформаций в материалах конструктивных слоев дорожных одежд и грунте земляного полотна

## Slide 41: определение вертикальных перемещений поверхности дорожного покрытия и приведенных квазистатических нагрузок от движущегося транспорта

## Slide 42: Определение суммарной приведенной квазистатической нагрузки

## Slide 43: Накопление максимальных необратимых перемещений поверхности проезжей части автодороги

## Slide 44: Накопление остаточных деформаций на поверхности покрытия за 15 лет эксплуатации дороги
а)
б)

## Slide 45: Схема наблюдательной станции на автодороге «ольгинская-волгодонск», км11

## Slide 46: Схема расположения измерительных зондов в плане
- маркеры для построения поперечного профиля
- расположение зондов относительно колеи

## Slide 47: Конструкция измерительных зондов для исследований накоплений остаточных деформаций в слоях дорожных одежд и грунте земляного полотна
Фиксирующая пробка – предназначена для вертикального размещения зонда в одном уровне с поверхностью слоя покрытия.
Пробка внутренняя – предназначена для герметизации внутренней электроники и защиты штекера.
Разъем – предназначен для подключения считывающего устройства.
Металлическая трубка – несущий элемент конструкции предназначен для защиты от механических повреждений внутренней электроники, а также является вертикальной направляющей для перемещения магнитных сборок.
Пластиковая трубка – предназначена для надежного крепления датчиков перемещения на одном уровне с межслойными магнитными сборками, а также служит герметичной оболочкой при обработке электроники кремнийорганическим компаундом.
Магнитная сборка и межслойный диск –предназначены для неподвижного закрепления магнитов относительно границы слоев дорожной конструкции.
Измерительные модули – предназначены для регистрации деформаций.
Модуль питания – вспомогательная плата предназначена для стабилизации напряжения.
Компаунд кремнийорганический – предназначен для предотвращения попадания влаги.

## Slide 48: Конструкции дорожных одежд на экспериментальных участках автомобильной дороги м4-«дон»
Горячий плотный м/з асфальтобетон типа А, I марки h=5см
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон h=7см
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон h=8см
ЩПЦС М75 h=20см
Щебень, уложенный по способу заклинки h=33см
Щебеночно-мастичный асфальтобетон h=5см
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон h=7см
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон h=7см
ГПС+30% щебня h=20см
ГПС h=30см
Щебеночно-мастичный асфальтобетон h=5см
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон h=7см
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон h=8см
ЩПЦС М75 h=20см
Щебень, уложенный по способу заклинки h=40см
Песок h=40см
Конструкция дорожной одежды на участке М4 «Дон» км996+100
Конструкция дорожной одежды на участке М4 «Дон» км1172+000
Конструкция дорожной одежды на участке М4 «Дон» км807+000

## Slide 49
Накопление остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций в реальных условиях их эксплуатации
участок автомагистрали М4 «Дон» км996+100 (срок эксплуатации 7 месяцев)
участок автомагистрали М4 «Дон» км1172+000 (срок эксплуатации 12 месяцев)
участок автомагистрали М4 «Дон» км807+000 (срок эксплуатации 14 месяцев)

## Slide 50
- в верхнем и нижнем слое покрытия из плотного асфальтобетона - 4мм;
- в верхних слоях основания и нижних слоев покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона - 3мм;
- в слоях основания из укрепленных минеральными или комплексными вяжущими материалов - 2мм;
- в слоях основания из несвязных материалов - 5мм;
- в грунте земляного полотна - 6мм.
20-30% -
10-20% -
5-10% -
20-30% -
30-40% -
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ
накопление деформаций в реальных условиях в процентном соотношении
Предельно допустимые деформации при испытании на ПДИ

## Slide 51
Динамика накопления необратимых перемещений поверхности проезжей части (правая сторона) автомобильной дороги