МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Утверждено на заседании кафедры «Городское строительство и хозяйство»

«         »                        2023г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практического упражнения по теме № 2

«Методика применения прибора неразрушающего контроля (ОНИКС - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)»

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

для студентов направления 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

Ростов-на-Дону

2023

Методические указания для выполнения практического упражнения по теме № 2 «Методика применения прибора неразрушающего контроля (ОНИКС - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)» студентами 2-го курса направление 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». Ростов н/Д: Донск. гос. техн. ун-т., 2023 – 13с.

Предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, преподаваемых на кафедре ГС и Х и приобретения практических навыков работы с прибором неразрушающего контроля ОНИКС - 2,5 для оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности зданий (сооружений, объектов недвижимости), как в процессе их возведения, так и в процессе их содержания.

Приведены цель и задачи практического упражнения по теме № 2, разделы Отчета о выполненном практическом упражнении и порядок его оформления.

Рассматриваются основные приемы выполнения практического упражнения по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». Дана методика действий оператора при работе с прибором неразрушающего контроля для определения прочности строительных материалов «ОНИКС – 2.5».

Составители: Л.В. Гиря

С.В. Хоренков

Редакционно-издательский центр Донского государственного технического университета.

© Донской государственный технический университет, 2023

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» имеет своей целью с помощью инструментариев технической эксплуатации подготовить магистров широкого профиля по управлению недвижимостью с изучением основ организации и управления эксплуатационными мероприятиями городской застройки с использованием преимущественно типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий, материалов, машин и механизмов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»:

ПК-6: Способен разрабатывать решения по эффективной технической эксплуатации и капитальному ремонту зданий и сооружений.

ПК-6.1: Разрабатывает технические решения и организует процесс технической эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

ПК-6.1.1: уверенные знания основных положений правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведении работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

ПК-6.1.2: твердые знания методов устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методов их восстановления и ремонта;

ПК-6.1.3: успешные умения учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

ПК-6.1.4: уверенное владение навыками визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов.

В результате изучения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» студент должен:

  - знать:

- основные положения правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведения работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

- все многообразие конструкций и инженерного оборудования объектов недвижимости, их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях технического обслуживания и ремонта на разных этапах технической эксплуатации;

- нормативные положения и требования (технические, организационные, экономические) по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- нормативные режимы содержания объектов недвижимости и способы их обеспечения.

  - уметь:

- учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- выявлять «типовые» (наиболее распространенные) дефекты, повреждения и отказы конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости;

- применять методы устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методы их восстановления и ремонта;

- правильно применять методы и средства обследования конструкций объектов недвижимости, оценивать их состояние и экономическую целесообразность проведения ремонтов.

  - иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- работы с нормативной литературой;

- визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов;

- решения задач по технической эксплуатации объектов недвижимости существующей городской застройки с использованием современных информационных технологий.

1. Общие положения

Целью практического упражнения является получение студентами навыков работы с прибором неразрушающего контроля «ОНИКС - 2,5» для оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности зданий (сооружений, объектов недвижимости), как в процессе их возведения, так и в процессе их содержания. При решении этой задачи студенты изучают принцип работы прибора «ОНИКС - 2,5», его технические характеристики, режимы работы и особенности содержания.

В процессе диагностики и освидетельствования строительных конструкций зданий и сооружений для определения физико-механических и физико-химических свойств материалов, геометрических характеристик, прогибов и перемещений, дефектоскопии применяются самые разнообразные приборы и оборудование.

Приборы, предназначенные для определения прочностных и деформативных свойств материалов, из которых изготовлены конструкции и сооружения. Очевидно, что наиболее достоверные данные могут быть получены путем прямых испытаний образцов материалов, выборочно изъятых из сооружения. Однако извлечение опытных образцов из конструкций часто затруднительно, поэтому предпочтение при обследовании существующих конструкций следует отдавать неразрушающим методам испытаний.

Неразрушающие методы являются наиболее приемлемыми для определения прочностных, деформативных и других физико-механических характеристик строительных материалов в условиях, когда эти свойства устанавливаются для конструкций, возведенных и эксплуатирующихся зданий и сооружений. Места отбора образцов (проб) для лабораторных испытаний и места для проведения испытаний неразрушающими методами следует устанавливать на характерных участках конструкций с учетом действующих нагрузок и воздействий, напряженно-деформированного состояния обследуемых элементов, конструктивных решений. Эти места могут быть определены также по группам однотипных конструктивных элементов с целью получения совокупности данных для статистической обработки.

Следует обратить внимание на обеспечение несущей способности и пригодности к эксплуатации конструкций, ослабленных отбором образцов (проб).

Неразрушающие методы применяют для установления прочности бетона на сжатие (имеется в виду кубиковая прочность бетона R), которая определяется как функция R = f(xi) какой-нибудь механической или физической характеристики бетона, полученной опытным путем. Различают механические методы, когда по результатам измерения приборами механических характеристик бетона xi по таблицам и графикам определяют значение R, и физические методы, пользуясь которыми кубиковая прочность находится как функция физических характеристик, полученных также опытным путем.

Градуировочные таблицы и графики для конкретных конструкций уточняются по результатам испытаний бетонных образцов (кубов со стороной 7,07 см), вырезанных из тела конструкций (не менее трех образцов), или испытаний методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 21293—75, описанным ниже.

В процессе обследований при установлении данных о прочности бетона в одной конструкции или среди разных конструкций рекомендуется выделить участки с общими прочностными характеристиками бетона исходя из того, что коэффициент вариаций прочности бетона для каждой совокупности должен быть VR ≥ 0,135, а прочность бетона находиться в пределах R = (0,7 ... 1,3)  , где  - среднее значение прочности. Отдельные места конструкций или отдельные конструкции, имеющие значительные дефекты, в указанную выборку не включаются. Основные методы испытания, используемые для определения прочности бетона непосредственно в конструкциях эксплуатирующихся зданий и сооружений, приведены в табл. (рассмотрены на предыдущей лекции).

Из механических методов одним из наиболее распространенных является метод пластической деформации, основанный на взаимосвязи между R и размерами отпечатков на бетонной поверхности, которые получают путем вдавливания штампа при статической или динамической нагрузке. Отпечаток на бетонной поверхности (его геометрические размеры) характеризует пластическую (или упругопластическую) деформацию бетона при статической нагрузке под действием прессов, при динамической - под действием удара.

Метод испытания на отрыв со скалыванием основан на определении R по усилию Р, требуемому для отрыва и скалывания куска бетона из тела конструкции, для чего в бетоне в высверленные отверстия устанавливают с зачеканкой цементным раствором анкерные устройства, которые затем вырывают специальными приборами. Возможно установить R по прочности бетона на отрыв, когда с помощью аналогичных приборов производят отрыв стального диска, приклеенного к поверхности бетонного элемента эпоксидным клеем. Прочность бетона можно определить и на основании измерения усилия скалывания части бетона в ребре конструкции. Кроме того, для испытания прочности ячеистых бетонов используют метод, заключающийся в выдергивании винтовых стержней, предварительно вкрученных в тело бетона.

Методом, основанным на измерении отскока подпружиненных молотков (склерометров) от бетонной поверхности, характеризуют прочность бетона по величине отскока при ударе о бетон.

Из физических методов определения прочности бетона в конструкции получили распространение импульсные и радиоизотопные.

Из импульсных методов широко применяют ультразвуковые, основанные на измерении времени распространения ультразвука в бетоне и базы прозвучивания, по которым рассчитывают скорость ультразвуковой волны и как ее функцию определяют прочность бетона R.

Метод волны удара основан на измерении скорости распространения в бетоне продольных волн vуд, вызванных механическим ударом ручным или электрическим молотком. Далее по зависимости R—vуд устанавливают прочность бетона.

Радиоизотопный метод позволяет определить плотность бетона ρv и по заранее установленным зависимостям R — ρv выявить прочность ячеистых бетонов. Он основан на использовании γ-лучей, источником которых являются радиоактивные изотопы.

Часто при обследовании бетонных и железобетонных конструкций определение прочности бетона неразрушающими методами приходится производить при отсутствии зависимости «косвенная характеристика — прочность» для обследуемого бетона конкретной конструкции. Для уменьшения ошибки при определении R рекомендуется проводить комплексные испытания бетона, включающие определение прочности бетона разрушающими методами в образцах, полученных из тела обследуемой конструкции путем выпиливания образцов правильной формы (кубов цилиндров) по ГОСТ 10180—78 и кернов или образцов неправильной формы, методами штампа или раскалывания и параллельно установление прочности бетона несколькими неразрушающими методами.

По полученным результатам находят наиболее достоверное значение величины R. При этом желательно сочетать как механические, так и физические методы определения прочности бетона.

Для установления деформативных характеристик бетона в эксплуатируемой конструкции может быть использован метод испытания бетона путем скалывания. Специальное устройство, принцип работы которого близок к работе прибора ГПНС-4, позволяет получить значение абсолютной деформации бетона при ступенчатой нагрузке, приложенной к вырываемому из бетона анкеру. По этим данным строят зависимости «деформация - напряжение» или «деформация - относительное напряжение» и вычисляют модуль деформации бетона.

Общие рекомендации по выбору методов испытаний в зависимости от области применения приведены в табл. 1, а по выбору типа прибора в зависимости от прочности бетона в табл. 2.

Таблица 1. Требования к проведению испытаний неразрушающими мех. Методами

| Метод | Число испытаний на участке | Расстояние |  | Толщина конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | между местами испытаний | от края конструкция до места испытаний |  |
| Пластической деформация | 5 | 30 | 50 | 70 |
| Упругого отскока | 5 | 30 | 50 | 100 |
| Отрыва | 1 | 2 диаметра диска | 50 | 50 |
| Отрыва со скалыванием | 1 | 5 глубин вырыва | 150 | Удвоенная глубина установки анкера |
| Скалывание ребра конструкции | 2 | 200 | - | 170 |
| Ударного импульса | 10 | 15 | 50 | 50 |

Таблица 2. Выбор механических методов определения прочности бетона при обследовании

| Метод | Предельные значения прочности бетона, МПа |
| --- | --- |
| Упругого отскока и пластической деформации | 5-50 |
| Отрыва | 5-60 |
| Отрыва со скалыванием | 5-100 |
| Скалывания ребра | 5-70 |
| Ударного импульса | 10-70 |

Техническое состояние здания (элемента) - совокупность свойств здания (элемента), подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или эксплуатации и характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это здание или его элемент.

Основные параметры для контроля технического состояния здания:

-  общая и местная прочность конструкций;

-  пространственная жесткость здания, общие и местные деформации;

-  влагонасыщение элементов конструкций;

-  теплотехнические свойства ограждающих конструкций;

-  тепловой режим;

-  коррозия несущих металлических конструкций;

-  воздухо- и влагопроницаемость строительных конструкций и сопряжений;

-  режимы работы санитарно-технических, электротехнических и других систем инженерного оборудования;

-  загазованность помещений;

-  освещенность помещений и др.

2. Краткое руководство по эксплуатации прибора ОНИКС – 2,52

Руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе действия, конструкции, технические характеристики, описание методов измерения, калибровки и оценки измеряемых величин и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации прибора "Оникс - 2.5".

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор "Оникс - 2.5" предназначен для определения прочности при технологическом контроле бетона, обследовании и отбраковке железобетонных конструкций и изделий по ГОСТ 22690, а также для контроля прочности композиционных материалов, кирпича и т.д.

Применим для определения твердости, однородности, плотности и пластичности различных материалов (кирпич, штукатурка, композиты и др.)

Прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды от -10 до +40 °С и максимальной влажности 90% при температуре +25 °С.

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ 12997-84.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики.

Диапазоны измерения прочности, МПа				3...30, 10..100

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения прочности, 										8.0%

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения прочности при отклонении рабочей температуры окружающей среды на каждые 10°С в пределах рабочего диапазона от основной погрешности, не более 										0.5

Память результатов, серий						1200

Питание от 2 аккумуляторов типа АА, В				2.5±0.5.

Потребляемый ток, мА:

без подсветки дисплея					25

с включенной подсветкой					125

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 				6000

Габаритные размеры, мм:

- электронного блока						151x81x32

- склерометра 						.	025x160

Масса прибора в сборе, кг						0,6

2.2. Состав прибора

Электронный блок.

Склерометр.

Эталон для проверки работоспособности прибора.

Блок сопряжения с компьютером (по заказу).

3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

3.1. Принцип работы

Принцип работы прибора основан на обработке импульсной переходной функции электрического сигнала, возникающего в чувствительном элементе при ударе о бетон. Преобразование получаемого электрического параметра в прочность или другой эквивалентный параметр производится по формулам:

В = U * ак, и R = (Ао + А1 В + А2В2)  Кв Кф,

где В - условная твердость материала, МПа;

U - эквивалент электрического параметра;

R - прочность, МПа;

ак - коэффициент калибровки;

Кв - коэффициент возраста бетона;

Кф - коэффициент формы;

A0, Al, A2 - коэффициенты аппроксимирующего полинома.

3.2. Устройство прибора

Прибор состоит из электронного блока и датчика-склерометра (см. рисунок 2.1).

|  | Рисунок 2.1. Электронный блок прибора «Оникс – 2,5» |
| --- | --- |

На лицевой панели корпуса электронного блока расположены клавиатура и окно графического дисплея. В верхней торцевой части корпуса находится разъем для подключения датчика-склерометра, а также окно инфракрасного канала связи с компьютером для передачи и обработки результатов. На задней панели корпуса находится крышка батарейного отсека. На левой боковой стенке имеется кистевой ремешок. Датчик-склерометр выполнен в цилиндрическом корпусе с пружинным ударным механизмом. На боковой поверхности датчика расположена кнопка взвода и спусковая кнопка. Коронка предназначена для установки датчика на объект измерения.

3.3.	Клавиатура

Состоит из 9 клавиш (см. рисунок 2.1).

Клавиша «О» используется для включения и выключения прибора. Выключение производится также автоматически через заданный интервал времени, если с прибором не производится никаких действий.

Клавиша «*» служит для включения и выключения подсветки дисплея. При включении прибора подсветка всегда выключена.

Клавиша «М» - служит для перевода прибора в режим измерения прочности.

Клавиша «F» является функциональной, предназначена для работы в режиме главного меню и подменю.

Клавиши «←», «→» предназначены для управления курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки рабочих параметров, а также для управления просмотром памяти результатов по номерам.

Клавиши «↑», «↓» предназначены для выбора строки меню, для установки значений параметров и для просмотра памяти по датам.

Клавиша «С» служит для сброса устанавливаемых параметров в начальное состояние и для удаления ненужных результатов.

3.4. Система меню прибора

3.4.1. При включении питания прибора клавишей «О» кратковременно появляется сообщение о напряжении батареи питания и температуре, затем прибор переходит в главное меню (рисунок 2.2).

|  | Рисунок 2.2. Главное меню прибора «Оникс – 2,5» |
| --- | --- |

Рабочая строка меню выбирается клавишами «↑», «↓» и выделяется темным фоном. Для перехода на выбранный пункт меню необходимо нажать клавишу "F".

3. 4. 2. Пункт главного меню "Направление удара" позволяет выбрать направление удара датчика-склерометра. Клавишей "F" заходим в данный пункт меню, стрелками выбираем необходимое направление удара «↓», «←», или «→», повторным нажатием клавиши "F" возвращаемся в главное меню.

3. 4. 3. Пункт главного меню "Материал" позволяет выбрать рабочий материал. Клавишей "F" заходим в данный пункт меню. Клавишами «←», и «→» осуществляем выбор группы материалов: бетон, кирпич, раствор или материал X, затем клавишами «↑» и «↓» необходимо выбирать требуемый материал по разновидностям: бетон: тяжелый, легкий, бетон X; кирпич: керамический, силикатный, кирпич X; раствор: 1,2,3; материал X: 1,2, 3.

3. 4. 4. Пункт главного меню "Параметры" при нажатии клавиши "F", позволяет перейти к следующему подменю (рисунок 2.3).

|  | Рисунок 2.3. Подменю «Параметры» прибора «Оникс – 2,5» |
| --- | --- |

Клавишей «↓» изображение смещается вниз на следующие пункты, раскрывая меню до пункта "Алгоритм". (Для возврата в главное меню клавишей «↑» выбрать строку "Параметры" и нажать клавишу "F").

Пункт меню "Калибровка" позволяет скорректировать показания прибора по прилагаемому эталону из оргстекла. После выполнения в этом режиме серии из 10 ударов по эталону выдаются новые значения ак и Vэт, которые хранятся в памяти до следующей калибровки. При нажатии в режиме калибровки клавиши "С" появляется мигающее окно с коэффициентом ак, значение которого можно установить клавишами со стрелками. Установленные значения сохраняются в памяти после нажатия клавиши "F".

Пункт меню "Возраст " позволяет установить коэффициент возраста бетона. Для этого необходимо клавишами «↑» и «↓» установить возраст бетона в днях, клавишами «←», «→» перейти на коэффициент возраста и установить его клавишами «↑» и «↓». Установленные значения сохраняются в памяти после нажатия клавиши "F".

Пункт меню 'Количество ударов" позволяет установить количество ударов в серии (от 5 до 15), после которого производится обработка результатов.

Пункт меню "Коэффициенты" используется при необходимости установки параметров преобразования и коэффициента формы Кф по данным пользователя и имеет вид (рисунок 2.4):

|  | Рисунок 2.4. Пункт меню "Коэффициенты" прибора «Оникс – 2,5» |
| --- | --- |

где Aj = К 10n, е = 10, n — показатель степени

Клавишами «←», «→» выбирается мигающая позиция (знак, разряд числа) для установки значений коэффициентов. Установка значений разрядов чисел производится клавишами «↑» , «↓», а перемещения курсора — клавишами «←», «→».

Пункт меню "Базовые коэффициенты" позволяет при необходимости установить базовые (заводские) значения коэффициентов (А0 = 0, A1 = 1, А2 = 0, Кф = 1) выбором с помощью курсора ответа: "да" или "нет".

Пункт меню "Диапазон" дает возможность изменить диапазон измерений: 5...100 или 1...30 МПа.

Пункт меню "Размерность" позволяет установить размерность измеряемых величин: МПа или кг/см2.

Пункт меню "Режим отображения" используется для установки текстового или графического отображения результатов измерений.

3.4.5. Пункт главного меню "Дополнительно" при нажатии клавиши "F" позволяет перейти к следующему подменю (рисунок 2.5).

Клавишей «↓» изображение смещается вниз на последующие пункты, раскрывая меню до пункта "Настройка" (для возврата в главное меню клавишей «↑» выбрать строку "Дополнительно" и нажать клавишу "F").

Пункт главного меню «Дополнительно» позволяет:

- просмотреть информацию об имеющихся ресурсах памяти: общее количество, число свободных и число занятых записей;

- произвести очистку памяти;

- посмотреть температуру прибора и напряжение АКБ;

- установить (изменить) дату и время;

- установить интервал времени для автоматического отклонения прибора после прекращения измерений;

- выбрать русский или английский язык текстовых сообщений;

- произвести заводские установки в настройках прибора.

|  | Рисунок 2.5. Подменю «Дополнительно» прибора «Оникс – 2,5» |
| --- | --- |

3.5. Режим измерений

Для перевода прибора в режим измерения (рисунок 2.6) необходимо нажать клавишу "М". В данном режиме измерения производятся автоматически при выполнении датчиком ударных воздействий.

|  | Рисунок 2.6. Окно дисплея прибора «Оникс – 2,5» в режиме измерения |
| --- | --- |

где: R — измеряемое значение прочности, V — коэффициент вариации, W — размах.

Любой результат в памяти можно удалить нажатием клавиши "С".

3.6. Режим памяти

Для просмотра результатов (рисунок 2.7) необходимо из режима измерения нажать клавишу «↓». Переход по номерам измерений в обратном и прямом направлении осуществляется клавишами «↑» и «↓», по датам - клавишами «←», «→». При удержании клавиш со стрелками происходит ускоренная смена позиций. Для возврата в режим измерения необходимо нажать клавишу "М".

|  | Рисунок 2.7. Окно дисплея прибора «Оникс – 2,5» в режиме просмотра результатов (режим памяти) |
| --- | --- |

Имеется возможность просмотра единичных результатов серии (рисунок 2.8). Для этого необходимо находясь в режиме просмотра результатов и выбрав нужное измерение нажать клавишу "F", на дисплее появляется:

|  | Рисунок 2.8. Окно графического дисплея прибора «Оникс – 2,5» в режиме просмотра единичных результатов серии |
| --- | --- |

Клавишами «↑» и «↓» можно просмотреть все полученные единичные результаты, а клавишами «←», «→» осуществляется переход между единичными измерениями Ro и гистограммой единичных измерений.

Для выхода из режима просмотра единичных измерений повторно нажать клавишу "F".

3.7. При плохой освещенности предусмотрена возможность подсветки дисплея нажатием клавиши "*". Подсветкой не рекомендуется пользоваться без необходимости из-за резкого уменьшения ресурса источника питания.

4. РАБОТА С ПРИБОРОМ

4.1. Подготовка к работе и включение

Для работы с прибором необходимо включить питание прибора нажатием клавиши «О», при этом кратковременно появляется сообщение о напряжении питания и температуре, затем прибор переходит в главное меню.

Если появляется сообщение "зарядить АКБ" или дисплей не работает, следует зарядить аккумуляторы.

4.2. Выбор режимов работы

При первом включении прибора или изменении вида материала необходимо выполнить следующие действия:

- установить направление удара датчика-склерометра через пункт главного меню "Направление удара";

- выбрать вид материала через пункт главного меню «Материал»;

- установить возраст бетона (пункт главного меню "Параметры", подпункт "Возраст");

- установить коэффициенты преобразования для конкретного вида материала.

- выбрать размерность измеряемого параметра МПа или кг/см2;

- установить требуемое число ударов в серии, по которым производится вычисление прочности (пункт главного меню "Параметры", подпункт "Количество ударов");

Все установленные параметры хранятся в памяти прибора долговременно и при выключении питания не теряются.

4.3. Проведение измерений

Для проведения текущих измерений необходимо после включения прибора и выбора режимов работы:

- перевести прибор в режим измерения нажатием клавиши "М";

- взять прибор в левую руку (при необходимости одеть на кисть ремешок), в правую руку взять датчик-склерометр так, чтобы большой палец располагался над кнопками взвода и спуска;

- взвести ударник склерометра, поднести его к контролируемой поверхности, опереть его на выступы опорной короны и произвести удар нажатием кнопки (эти операции выполняются большим пальцем);

- выполнить серию из заданного числа ударов с контролем по дисплею единичных ударов и результата серии (среднее значение прочности, коэффициент вариации, размах).

Внимание! Не допускается наносить удары в одно и то же место поверхности. Удары наносятся в различные места исследуемой поверхности находящиеся на расстоянии не менее 1 см. При этом поверхность должна быть очищена от посторонних загрязнений и не содержать трещин, больших неровностей, выступов щебня на поверхность бетона.

Пример индицируемого дисплеем результата (рисунок 2.9):

|  | Рисунок 2.9. Окно дисплея прибора «Оникс – 2,5» с результатом измерения |
| --- | --- |

4.4. Калибровка

После проведения прибором 5000 ударов, но не реже 1 раза в 3 месяца рекомендуется производить калибровку прибора на прилагаемом эталоне из оргстекла. Это позволяет скомпенсировать погрешности различных видов. Для этого необходимо:

- выдержать прибор и эталон при температуре 20±2°С не менее 3 часов;

- включить прибор, войти в пункт главного меню "Параметры", затем выбрать пункт "Калибровка", войти в него, при этом на экране появится индикация (рисунок 2.10);

- выполнить 10 ударов по эталону (Датчик необходимо устанавливать строго по центру эталона с ориентацией в пространстве, соответствующей режиму испытаний. Проверку проводить при А0 = 0, А1 = 1) и, если полученные значения ак и Vэт удовлетворительны, запомнить результат нажатием клавиши F.

|  | Рисунок 2.10. Окно дисплея прибора «Оникс – 2,5» в режиме Калибровка |
| --- | --- |

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Профилактический уход и контрольные проверки прибора производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими прибор.

Прибор необходимо содержать в чистоте, периодически протирать его от пыли сухой и чистой фланелью, оберегать от ударов, пыли и сырости. Корпус датчика протирать ватой, смоченной техническим спиртом, особо тщательно протирать внутреннюю поверхность датчика во взведенном состоянии.

По завершению измерений датчик необходимо очистить от частиц материала.

5.4. При обслуживании запрещается вскрывать прибор и датчик. В противном случае прекращается действие гарантийных обязательств.

5.5. При появлении на дисплее информации о разряде аккумуляторов необходимо выключить прибор, открыть батарейный отсек, изъять аккумуляторы, протереть контакты спиртом и зарядить их с помощью прилагаемого зарядного устройства. Время заряда — 14 часов.

При интенсивной работе рекомендуется иметь запасной комплект заряженных аккумуляторов.

Допускается замена аккумуляторов на элементы типа АА. В этом случае для наиболее полного использования их энергии через пункт меню "Источник питания" выбрать режим "Батарея".

При плохой освещенности помещения в приборе предусмотрена подсветка дисплея, включаемая клавишей " 4 ". Без особой необходимости пользоваться подсветкой не рекомендуется из-за резкого роста потребления энергии и ускоренного (в 5 раз) разряда аккумуляторов.

Для снижения расхода энергии батарей рекомендуется включать прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

- 3. Порядок оформления Отчета о выполненном практическом упражнении

Цель практического упражнения заключается в получении навыков и умений в соответствии с его темой. При этом предусматривается углубленное изучение отдельных теоретических положений, полученных студентами на лекционных занятиях и самостоятельное изучение материала заданной темы с последующим изложением изученного и результатов получения навыков и умений в Отчете о выполненном практическом упражнении.

Выбор темы (варианта) практического упражнения студент согласовывает с преподавателем (руководителем), и с ним же определяет основные источники литературы, сроки и порядок предоставления Отчета о выполненном практическом упражнении.

Практические упражнения по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» выполняются и оформляются индивидуально. Порядок оформления Отчета о выполненных практических упражнениях представлен далее.

Отчет о выполненном практическом упражнении по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» оформляется студентом на отдельных листах. На титульном листе Отчета должны быть указаны номер и название темы практического упражнения. Например, Тема № 2. «Методика применения прибора неразрушающего контроля (ОНИКС - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)».

Здесь же необходимо указать: дату выполнения практического упражнения, номер группы, фамилию и инициалы студента. На свободном месте – роспись.

Объем Отчета о выполненном практическом упражнении должен быть 5-10 страниц машинописного текста. Выполненный Отчет сдается руководителю на проверку. После проверки Отчета о выполненном практическом упражнении студент должен внести в него поправки и исправить ошибки. Когда Отчет будет завершен в полном объеме, его подписывают исполнитель и преподаватель.

Отчет о выполненном практическом упражнении должен содержать:

Титульный лист – заполняется по единой форме (образец оформления титульного листа Отчета о выполненном практическом упражнении представлен далее в методических указаниях).

Оглавление (содержание, план) – включает: название всех разделов (подразделов) Отчета о выполненном практическом упражнении и номера страниц, указывающие начало этих разделов (подразделов) в тексте Отчета.

Введение (вводная часть). В этой части Отчета о выполненном практическом упражнении формулируется цель практического упражнения, обосновывается актуальность выбранной темы, указываются основные вопросы, которые предлагается раскрыть в Отчете. Объем данной части не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть Отчета о выполненном практическом упражнении - по названию темы практического упражнения. Может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа или подраздела.

В данной части Отчета (реферата) достаточно полно и логично излагаются главные положения используемых источников, последовательно раскрываются все пункты плана.

Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию главы (параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из которых взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (заключительная часть). В этой части формулируется вывод о достижении поставленной цели практического упражнения, обобщается изложенный в основной части Отчета о выполненном практическом упражнении материал. Заключение (заключительная часть) по объёму не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список литературы). Указываются реально использованная для оформления Отчета о выполненном практическом упражнении литература, периодические издания, нормативно-правовые документы и электронные источники информации. Список составляется согласно установленным правилам библиографического описания.

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные расчеты, которые целесообразней вынести отдельно в приложении. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет "Магистратура"

Кафедра "Городское строительство и хозяйство"

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

Тема 2. «Методика применения прибора неразрушающего контроля (ОНИКС - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)»

Вариант 1

Выполнил студент группы						И.О. Фамилия

Руководитель работы_____						И.О. Фамилия

(уч. звание, уч. степень, должность)

Отчет защищен с оценкой

______________________      _________________

(дата)				(подпись)

Ростов-на-Дону

_____________ (год)