МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Утверждено на заседании кафедры «Городское строительство и хозяйство»

«         »                        2023г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практического упражнения по теме №3

«Методика применения прибора неразрушающего контроля (ПОИСК - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)»

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

для студентов направления 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

Ростов-на-Дону

2023

Методические указания для выполнения практического упражнения по теме № 3 «Методика применения прибора неразрушающего контроля (ПОИСК - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)» студентами 2-го курса направление 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». Ростов н/Д: Донск. гос. техн. ун-т., 2023 – 13с.

Предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, преподаваемых на кафедре ГС и Х и приобретения практических навыков работы с прибором неразрушающего контроля ПОИСК - 2,5 для оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности зданий (сооружений, объектов недвижимости), как в процессе их возведения, так и в процессе их содержания.

Приведены цель и задачи практического упражнения по теме № 3, разделы Отчета о выполненном практическом упражнении и порядок его оформления.

Рассматриваются основные приемы выполнения практических упражнений по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». Дана методика действий оператора при работе с прибором неразрушающего контроля «ПОИСК – 2.5» для определения местоположения арматуры, ее диаметра и толщины защитного слоя бетона.

Составители: Л.В. Гиря

С.В. Хоренков

Редакционно-издательский центр Донского государственного технического университета.

© Донской государственный технический университет, 2023

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» имеет своей целью с помощью инструментариев технической эксплуатации подготовить магистров широкого профиля по управлению недвижимостью с изучением основ организации и управления эксплуатационными мероприятиями городской застройки с использованием преимущественно типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий, материалов, машин и механизмов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»:

ПК-6: Способен разрабатывать решения по эффективной технической эксплуатации и капитальному ремонту зданий и сооружений.

ПК-6.1: Разрабатывает технические решения и организует процесс технической эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

ПК-6.1.1: уверенные знания основных положений правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведении работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

ПК-6.1.2: твердые знания методов устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методов их восстановления и ремонта;

ПК-6.1.3: успешные умения учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

ПК-6.1.4: уверенное владение навыками визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов.

В результате изучения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» студент должен:

  - знать:

- основные положения правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведения работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

- все многообразие конструкций и инженерного оборудования объектов недвижимости, их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях технического обслуживания и ремонта на разных этапах технической эксплуатации;

- нормативные положения и требования (технические, организационные, экономические) по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- нормативные режимы содержания объектов недвижимости и способы их обеспечения.

  - уметь:

- учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- выявлять «типовые» (наиболее распространенные) дефекты, повреждения и отказы конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости;

- применять методы устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методы их восстановления и ремонта;

- правильно применять методы и средства обследования конструкций объектов недвижимости, оценивать их состояние и экономическую целесообразность проведения ремонтов.

  - иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- работы с нормативной литературой;

- визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов;

- решения задач по технической эксплуатации объектов недвижимости существующей городской застройки с использованием современных информационных технологий.

1. Общие положения

Целью практического упражнения является получение студентами навыков работы с прибором неразрушающего контроля «ПОИСК - 2,5» для определения местоположения арматуры, ее диаметра и толщины защитного слоя бетона при оценке технического состояния и эксплуатационной пригодности зданий (сооружений, объектов недвижимости), как в процессе их возведения, так и в процессе их содержания. При решении этой задачи студенты изучают принцип работы прибора «ПОИСК - 2,5», его технические характеристики, режимы работы и особенности содержания.

В процессе диагностики и освидетельствования строительных конструкций зданий и сооружений для определения физико-механических и физико-химических свойств материалов, геометрических характеристик, прогибов и перемещений, дефектоскопии применяются самые разнообразные приборы и оборудование.

Техническое состояние здания (элемента) - совокупность свойств здания (элемента), подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или эксплуатации и характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это здание или его элемент.

Основные параметры для контроля технического состояния здания:

-  общая и местная прочность конструкций;

-  пространственная жесткость здания, общие и местные деформации;

-  влагонасыщение элементов конструкций;

-  теплотехнические свойства ограждающих конструкций;

-  тепловой режим;

-  коррозия несущих металлических конструкций;

-  воздухо- и влагопроницаемость строительных конструкций и сопряжений;

-  режимы работы санитарно-технических, электротехнических и других систем инженерного оборудования;

-  загазованность помещений;

-  освещенность помещений и др.

Для определения диаметра арматуры и толщины защитного слоя бетона железобетонных конструкций и сечения металлических элементов конструкций, скрытых в перекрытиях, стенах и т. п., применяют приборы типа ВИМ, ИЗС, ТЗС, ИСМ, «ПОИСК – 1.0» и др. Принцип их действия основан на измерении магнитной проницаемости материалов по ГОСТ 22904—78

Магнитометрический метод основан на взаимодействии магнитного поля с введенным в него ферромагнетиком (металлом). Этот метод применяют при обследовании железобетонных конструкций, когда необходимо установить расположение и сечение арматуры и величину ее защитного слоя, а также при обследовании каменных конструкций с закладными металлическими деталями или перекрытий по металлическим балкам, чтобы определить положение и рабочее сечение металлических элементов.

Для установления диаметра арматуры и толщины защитного слоя в железобетонных конструкциях используется приборы ИЗС-2, ИЗС 10, Поиск-2,5 работающие на полупроводниках. Щуп приборов представляет собой преобразователь трансформаторного типа, состоящий из двух частей, в каждую из которых вмонтированы две индукционные катушки. Индикатором служит микроамперметр М-24 (ИЗС). При перемещении щупа по поверхности конструкции наличие металла фиксируется по минимальному отклонению стрелки амперметра. При обнаружении металла щуп устанавливают на риску и по показаниям индикатора записывают толщину защитного слоя для арматуры всех диаметров, которые указаны на его шкале. Затем под щуп подкладывают прокладки толщиной 10 мм и снова определяют толщину защитного слоя для всех диаметров. Искомый диаметр устанавливают по той шкале, на которой положение стрелки индикатора соответствует толщине защитного слоя бетона с учетом толщины прокладки.

2. Краткое руководство по эксплуатации прибора ПОИСК – 2,5

Руководство по эксплуатации содержит данные о принципе действия и конструкции, технические характеристики, описание методов измерения, калибровки, оценки измеряемых величин и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации приборов «Поиск - 2.51» и «Поиск-2.52».

Эксплуатация прибора допускается только после изучения настоящего руководства.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор "Поиск - 2.5" предназначен для измерения толщины защитного слоя бетона (расстояния по нормали от поверхности бетона до образующей арматурного стержня), определения расположения (проекции арматуры на поверхность бетона) и диаметра арматуры в диапазоне 3...50 мм класса AI...AIV ГОСТ 57881-75 в железобетонных изделиях и конструкциях при параметрах проектирования согласно ГОСТ 22904-93 в условиях предприятий, стройплощадок, эксплуатируемых зданий и сооружений.

Прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды от —10 до + 40 °С и максимальной влажности 80% при температуре +25 °С.

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ 12997-84.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА И СОСТАВ

2.1. Основные технические характеристики Диапазоны измерений толщины защитного слоя бетона, мм:

- для диаметров арматуры 3...12 мм					2... 100

- для диаметров арматуры 14...30 мм					3... 120

- для диаметров арматуры 32...50 мм					10... 130

Межарматурное расстояние, не менее, мм:

- для диаметров арматуры 3…10 мм					100

- для диаметров араматуры12...50 мм					200

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения

защитного слоя, мм, 						+(0.5+0.03 Н)*

где Н - измеренная толщина защитного слоя

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения толщины защитного слоя бетона при отклонении температуры окружающей среды от границ нормальной области, на каждые 10°С в пределах рабочего диапазона температур, % 							10

Погрешность измерения диаметра 							не нормируется

Питание от 2 аккумуляторов, В 							2.5+0.5

Потребляемая мощность, Вт							0.1

Время непрерывной работы (без подсветки), час			25

Габаритные размеры, мм:

блока электронного							151 х81 х32

преобразователя индуктивного						150x32x37

Масса прибора в сборе, кг:							0.6

* Для защитного слоя за пределами рабочего диапазона погрешность возрастает до 0,05. ..0,08 Н.

2.2. Состав прибора

2.2.1. Блок электронный.

2.2.2. Преобразователь индуктивный.

2.2.3. Прокладка.

2.2.4. Блок сопряжения с компьютером (по заказу).

3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Принцип работы

Прибор "Поиск-2.5" состоит из индуктивного датчика и электронного блока.

Принцип действия прибора заключается в регистрации изменения электромагнитного поля датчика при взаимодействии его с элементами арматуры. Этот сигнал воспринимается электронным блоком и преобразуется по заложенному в программу семейству характеристик в значение толщины защитного слоя бетона.

Определение толщины защитного слоя и неизвестного диаметра производится с использованием эталона-прокладки из органического стекла. При этом первое измерение выполняется без прокладки, и данные фиксируются в памяти прибора, затем выполняется второе измерение с 20 миллиметровой прокладкой и прибор выдаёт на дисплей окончательный результат.

Поиск арматурных стержней осуществляется путем сканирования контролируемой поверхности датчиком в сочетании с поворотом вокруг оси датчика до получения минимально возможного для данного случая показания толщины защитного слоя. Процесс поиска отображается на дисплее показаниями Н и линейным индикатором.

Для удобства работы в приборе предусмотрен звуковой поиск. Он позволяет определить ориентацию арматурных стержней без непрерывного наблюдения за дисплеем прибора по изменению частоты тонального звукового сигнала. С приближением датчика к арматурному элементу тональность звукового сигнала снижается.

В состав электронного блока входит блок калибровки, который предназначен для автоматизированной настройки прибора.

3.2. Устройство прибора

Прибор (см. рисунок 3.1) состоит из: электронного блока, имеющего на лицевой панели 9-тиклавишную клавиатуру и графический дисплей, в верхней торцевой части корпуса установлен разъём для подключения датчика, слева от разъема расположены элементы инфракрасного канала связи с компьютером для передачи и обработки информации (для версии «Поиск-2.51»). Доступ к аккумуляторам осуществляется через крышку батарейного отсека на нижней стенке корпуса.

|  | Рисунок 3.1 Внешний вид прибора «Поиск-2.5» |
| --- | --- |

Датчик выполнен в виде прямоугольной призмы, на торце которой имеется кистевой ремешок и выведен соединительный кабель. На чувствительной части датчика установлены четыре стальных шарика для улучшения скольжения по контролируемой поверхности.

3.3.	Клавиатура

Состоит из 9 клавиш (см. рисунок 3.1).

Клавиша «О» используется для включения и выключения прибора. Если измерения не выполняются, происходит автоматическое отключение прибора через заданное оператором время.

Клавиша «*» служит для включения и выключения подсветки дисплея. При включении прибора подсветка всегда отключена.

Клавиша «М» служит для перевода прибора из режима меню в режим измерения (measuring), а также для фиксации очередного результата в памяти (memory).

Клавиша «F» является функциональной и предназначена для работы в режиме главного меню и подменю.

Клавишами «←», «→» управляется курсор (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки параметров работы и осуществляется просмотр памяти результатов (из режима измерения).

Клавиши «↑», «↓» предназначены для выбора строки меню, установки значений параметров и ускоренного просмотра памяти по датам.

Клавишей «С» выполняется сброс устанавливаемых параметров в начальное состояние, калибровка прибора и удаление результатов.

3.4. Структура меню

Прибор оснащен графическим дисплеем, формирующим текстовые и графические изображения. Требуемый режим работы пользователь задаёт через систему меню прибора, ориентируясь по сообщениям дисплея.

3.4.1. При включении питания прибора на несколько секунд появляется сообщение о напряжении источника питания и температуре, затем прибор переходит в главное меню (рисунок. 3.2):

|  | Рисунок 3.2. Главное меню прибора «Поиск-2.5» |
| --- | --- |

Требуемая строка выбирается клавишами «↑», «↓» и выделяется тёмным фоном. Для перехода к данному пункту меню необходимо выбрать его клавишами «↑» и «↓» и нажать клавишу «F». Для возврата в главное меню повторно нажать «F».

3.4.2. Пункт главного меню «Диаметр» служит для установки предполагаемого диаметра арматуры.

3.4.3. Пункт главного меню «Режим работы» (рисунок 3.3) через систему подменю позволяет выбрать один из режимов работы:

- основной режим – измерения Н при известном диаметре арматуры;

- измерение защитного слоя при неизвестном диаметре;

- режим сканирования;

- настройка на известный тип стали;

- режим глубинного поиска;

- выбор необходимого режима индикации.

|  | Рисунок 3.3. Пункт главного меню (подменю) прибора «Поиск-2.5» «Режим работы» |
| --- | --- |

Для перехода к требуемому пункту меню необходимо выбрать его клавишами «↑», «↓», и нажать клавишу «F». Для возраста в меню «Режим работы» повторно нажать «F».

3.4.4. Пункт главного меню «Параметры» (рисунок 3.4):

|  | Рисунок 3.4. Пункт главного меню (подменю) прибора «Поиск-2.5» «Параметры» |
| --- | --- |

3.4.5. Пункт главного меню «Дополнительно» (рисунок 3.5) позволяет

- просмотреть использование ресурсов памяти прибором;

- очистить память прибора от всех результатов;

- просмотреть температуру устройства;

- индицировать напряжение источника питания, выбрать вид элементов питания (аккумулятор или батарея);

- установить интервал времени для автоматического отключения прибора после прекращения измерений;

- выбрать русский или английский язык текстовых сообщений;

- получить краткие сведения о модификации прибора;

- произвести заводские установки (только для изготовителя).

|  | Рисунок 3.5. Пункт главного меню (подменю) прибора «Поиск-2.5» «Дополнительно» |
| --- | --- |

3.5. Режим индикации

После выбора режима работы для перехода из главного меню в режим измерений необходимо нажать клавишу «М», а для возврата в основное меню – клавишу «F». Режим измерений может работать с одним из трех видов индикации (рисунок 3.6): основной – с увеличенным размером изображений результата измерений; графический – с линейным индикатором толщины защитного слоя; полноэкранный.

|  | Рисунок 3.6. Три вида индикации в режиме измерений прибора «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

3.6. Структура памяти

Для просмотра результатов измерений необходимо войти в режим измерения и нажать клавишу «↓», - на дисплее появится последний результат. Далее просмотр производится по номерам в обратной последовательности единичными нажатиями клавиши «↓» и ускоренно-длительным нажатием этой клавиши. Для возврата в режим измерения необходимо нажать клавишу М.

Прибор содержит три области памяти, соответственно: для основного режима измерений с известным диаметром, для измерения при неизвестном диаметре и для режима сканирования.

После заполнения всего объема памяти ее можно очистить, либо самые старые данные будут удаляться автоматически, освобождая место для каждого нового результата. Любой результат можно удалить из режима просмотра памяти нажатием клавиши «С».

3.6.1. Память основного режима

Просмотр – перелистывание по датам производится в обратном и прямом направлениях нажатием клавиш «↓», «↑», соответственно, а просмотр по номерам – клавишами «←», «→». Пример изображения на дисплее (рисунок 3.7):

|  | Рисунок 3.7. Индикация основного режима памяти прибора «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

В основном режиме объем «памяти –1» составляет 800 результатов за 100 дней.

3.6.2. Память режима измерений с неизвестным диаметром

Просмотр памяти производится также по датам и номерам из рассматриваемого режима измерения. Пример (рисунок 3.8.):

|  | Рисунок 3.8. Индикация режима памяти измерений с неизвестным диаметром прибора «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

Объем «памяти – 2» составляет 400 результатов за 100 дней.

3.6.3. Память режима сканирования

Просмотр памяти осуществляется из режима сканирования только по номерам с помощью клавиш «←», «→».

Объем памяти составляет 200 страниц результатов за 100 дней. Каждая страница содержит до 12 результатов. При просмотре памяти на дисплей выдается только 9 результатов, например, (рисунок 3.9.):

|  | Рисунок 3.9. Индикация памяти прибора «ПОИСК – 2,5» в режиме сканирования |
| --- | --- |

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Прибор не содержит компонентов, опасных для жизни и здоровья пользователя.

4.2. При работе с прибором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, действующие в условиях работы конкретного производства, технологии, оборудования и т.п.

5. РАБОТА С ПРИБОРОМ

5.1. Подготовка к работе и включение

Для подготовки прибора к работе следует:

- подсоединить датчик к прибору через разъем, совместив положение «ключа» на прямой и ответной частях разъема;

- включить прибор нажатием клавиши «О», при этом на дисплее кратковременно появляется сообщение о напряжении питания и температуре, затем прибор переходит в главное меню.

Если дисплей не работает или выдает сообщение «Зарядить АКБ», следует зарядить аккумулятор в соответствии с разделом 8 настоящего описания или заменить элементы питания на новые.

5.2. Выбор режимов работы

При первом включении прибора или при изменениях условий работы следует выполнить, при необходимости, следующие действия:

Нажатием клавиши «F» войти в первый пункт главного меню и установить диаметр контролируемой арматуры.

Через пункт главного меню «Режим работы», подпункт «Индикация» выбрать режим индикации: основной – с увеличенным размером изображений; графический – с линейным индикатором толщины защитного слоя; полноэкранный.

Войти в пункт главного меню «Параметры» и выбрать через соответствующие подпункты группу стали (А    F)**, вид арматуры (стержни, проволока, пряди, канаты); установить при необходимости толщину эталона (если используется нештатный эталон) для режимов работы при неизвестном диаметре и при настройке на сталь установить параметры акустического поиска (рисунок 3.10):

|  | Рисунок 3.10. Установка акустического поиска прибора «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

В режиме графической индикации значения Нmin и Нmax отмечаются на дисплее вертикальными метками и отрезком прямой, расположенной над линейным индикатором.

5.3. Измерения при известном диаметре

Для проведения измерений в данном режиме следует:

5.3.1. Нажатием клавиш «М» войти в режим измерения.

5.3.2. Выполнить калибровку прибора в следующей последовательности:

- удалить датчик от металлических предметов на расстояние не менее 0,5м и обеспечить его неподвижность;

- нажать клавишу «С», дисплей оповестит: «Идет калибровка», - после завершения калибровки кратковременно появится сообщение о завершении калибровки, затем дисплей перейдет в рабочий режим.

Внимание! Калибровку рекомендуется выполнять через каждые 10 минут работы или перед каждой новой серией измерений.

5.3.3. При необходимости смены диаметра выйти из режима измерения нажатием клавиши «F», войти в пункт главного меню «Диаметр» и установить требуемое значение. Клавишей «М» вернуться в режим измерения.

5.3.4. Установить датчик на поверхность контролируемого объекта и, плавно перемещая его вдоль поверхности, добиться минимума показаний Н, при котором арматурный элемент располагается под продольной осью датчика. При неизвестном расположении стержней поиск осуществляется сканированием поверхности объекта в сочетании с поворотом вокруг вертикальной оси на ±90 градусов.

5.3.5. Нужные результаты зафиксировать в памяти нажатием клавиши «М» для каждого найденного арматурного элемента.

5.4. Измерения при неизвестном диаметре

5.4.1. Установить ожидаемое значение диаметра через пункт главного меню «Диаметр»

5.4.2. Войти в пункт главного меню «Режим работы», подпункт «Диаметр Х» и нажатием клавиши «С» включить режим калибровки. После калибровки на дисплее появится окно первого такта измерения неизвестного диаметра (рисунок 3.11).

| 5.4.3. Найти проекцию арматурного элемента на поверхность и отметить ее ось мелком. | Рисунок 3.11. Окно первого такта измерения неизвестного диаметра прибором «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

5.4.4. На помеченную ось установить датчик, желательно через прокладку из оргстекла толщиной 4…5мм, для устранения влияния неровностей поверхности бетона на точность измерения (прокладка может входить в комплект прибора). При этом на дисплее будет индицироваться, например, (рисунок 3.12):

|  | Рисунок 3.12. Окно второго такта измерения неизвестного диаметра прибором «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

5.4.5. Аккуратно снять датчик с тонкой прокладки и тщательно поставить его на прежнее место через 20 мм прокладку-эталон:

5.4.6. С нажатием клавиши «М» на дисплей выдаются результаты измерений (рисунок 3.13):

|  | Рисунок 3.13. Результаты измерения неизвестного диаметра прибором «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

Если была использована выравнивающая прокладка, то для получения фактического результата ее толщину следует вычесть из значения Нх.

5.4.7. При последующем нажатии клавиши «М» результат фиксируется в памяти и прибор готов к выполнению следующего цикла измерения неизвестного диаметра.

5.4.8. С целью повышения достоверности результатов рекомендуется выполнять по 3 цикла измерений для каждого стержня с усреднением значений Dх и Нх.

5.4.9. Все манипуляции с прокладками и метками необходимо выполнять тщательно, не допуская сдвигов и перекосов.

5.5. Режим сканирования

Служит для ускоренного контроля армирования стержнями одного диаметра. Для сканирования следует выполнить следующие действия:

5.5.1. Установить значение диаметра арматуры и откалибровать прибор.

5.5.2. Установить через пункт главного меню «Режим работы» режим сканирования, при этом на дисплее появится поле, разделенное на три сектора с мигающим инверсным значением Н (рисунок 3.14).

|  | Рисунок 3.14. Вид дисплея прибора «ПОИСК – 2,5» в режиме сканирования |
| --- | --- |

5.5.3. Сканируя поверхность бетона датчиком перпендикулярно арматурным стержням, поочередно определить минимальные значения Н, нажимая клавишу «М» фиксировать их значения на дисплее (например, в случаях выборочного контроля – фиксировать результаты, выходящие за допуски, или же осуществлять сплошную запись):

5.5.4. Для завершения цикла сканирования нажать клавишу «↑». За один цикл сканирования фиксируется до 12 результатов (рисунок 3.15). Если дисплей заполнен, а измерения с фиксацией продолжить, то первые результаты автоматически удаляются, оставляя 12 последних. Удаление результатов цикла производится клавишей «↓».

|  | Рисунок 3.15. Результаты цикла сканирования прибором «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

5.5.5. Для просмотра памяти циклов сканирования из режима сканирования нажать клавишу «←», при этом на дисплее индицируется только 9 результатов последнего цикла, например, (рисунок 3.16):

|  | Рисунок 3.16. Просмотр памяти циклов сканирования прибором «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

Далее просмотр осуществляется в обратном и прямом направлениях с помощью клавиш «←» и «→».

Полные данные могут быть переданы на компьютер и просмотрены с помощью специальной программы.

5.6. Режим работы с настройкой на сталь

Используется с целью:

- обеспечения высокой точности измерений при работе с неизвестными марками сталей;

- учета влияния параллельных стержней в густо армированных изделиях и конструкциях.

Настройка на сталь выполняется на открытых или вскрытых участках арматуры, или на имеющихся образцах арматуры.

Настройку и хранение результатов настройки следует осуществлять для групп сталей, выбираемых через пункт меню «Группа сталей» в разделе главного меню «Параметры». Рекомендуется использовать для этого группы B, C, Д, Е, F, а группу А резервировать для обычных измерений. Базовая настройка по всем группам сталей одинакова.

5.6.1. Откалибровать прибор, установить значение диаметра и выбрать группу стали, например, В.

5.6.2. Установить датчик на открытую арматуру через диэлектрическую прокладку необходимой толщины, значение которой выставить через пункт меню «Толщина эталона» в разделе главного меню «Параметры».

Для получения высокой точности рекомендуется использовать диэлектрическую прокладку из оргстекла с толщиной, близкой к номинальной толщине защитного слоя.

В качестве прокладки можно использовать любой диэлектрический материал, а также прилагаемые к прибору эталон и прокладку.

5.6.3. Через пункт главного меню «Режим работы» войти в режим «Настройка на сталь» - на дисплее появится окно данного режима, например, (рисунок 3.17):

|  | Рисунок 3.17. Вид дисплея с окном режима «Настройка на сталь» прибора «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

5.6.4. Нажать клавишу «М», - на дисплее появится сообщение «Настр. на сталь dD = -0,3»-это означает смещение характеристики данной арматурной стали относительно базовой в сторону уменьшения диаметра на 3мм.

5.6.5. Нажать клавишу «М», - на дисплее появится сообщение (рисунок 3.18):

|  | Рисунок 3.18. Результат «Настройки на сталь» прибора «ПОИСК – 2,5» |
| --- | --- |

5.6.6. Для запоминания результата последовательно нажать клавиши «F» и «М», - прибор перейдет в рабочий режим с новой настройкой, например, (рисунок 3.19):

|  | Рисунок 3.19. Рабочий режим прибора «ПОИСК – 2,5» с новой настройкой |
| --- | --- |

5.6.7. При необходимости компенсации влияния параллельных стержней следует воспроизвести расположение стержней либо на макете, либо на изделии с известной толщиной защитного слоя. Далее все операции выполняются аналогично вышеизложенному.

5.7. Акустический поиск

Определение расположения арматуры в основном производится путем поиска минимального значения Н по цифровой или графической информации. В ряде случаев, например, при работе в труднодоступных местах, считывание этой информации затруднено и более удобным оказывается использование акустического сигнала.

При сканировании поверхности бетона со скоростью до 0,1м/с, приближение датчика к проекции арматуры сопровождается появлением акустического сигнала низкой частоты (~200…100Гц), а удаление – повышением частоты (~ до 10 кГц), в зависимости от значения толщины защитного слоя.

Параметры акустического режима можно установить через пункт главного меню «Параметры», подпункт «Акустический поиск» (рисунок 3.20):

|  | Рисунок 3.20. Установка режима «Акустический поиск» через пункт главного меню прибора «ПОИСК – 2,5» «Параметры» |
| --- | --- |

Звуковой сигнал можно включить или отключить, значения Hmin и Hmax устанавливаются в любых рабочих пределах.

5.8. Глубинный поиск

Режим глубинного поиска предназначен для определения расположения глубоко залегающих арматурных элементов большого диаметра.

В данном режиме работы прибор индицирует значения напряжения ДU (разность между напряжением 2В, получаемом при калибровке датчика по воздуху и фактическим напряжением датчика), которое изменяется с дискретностью 1мВ и имеет большую чувствительность к металлу, чем показания прибора в режиме измерения защитного слоя. При этом по максимальному значению ДU определяется совпадение продольных осей датчика и арматуры.

Для работы в этом режиме следует:

- войти в подпункт «Глубинный поиск» в главном меню «Режим работы», выполнить калибровку прибора нажатием клавиши «С»;

- после чего на дисплее появится сообщение «U = 0,000В»;

- найти проекцию арматурного стержня на поверхность объекта по максимальному значению U, - при этом следует учитывать возможную девиацию малых уровней напряжений в пределах 20…25мВ.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. Профилактический уход и контрольные проверки производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими прибор.

6.2. Во время эксплуатации и проверки запрещается вскрывать прибор и датчик. В противном случае действие гарантийных обязательств прекращается.

6.3. Прибор необходимо содержать в чистоте, периодически протирать его от пыли сухой и чистой фланелью. Оберегать от ударов, пыли и сырости.

6.4. По завершении измерений датчик необходимо очистить от частиц материала.

6.5. При появлении на дисплее информации о разряде аккумуляторов необходимо выключить прибор, открыть батарейный отсек, изъять аккумуляторы протереть контакты спиртом и зарядить их.

При интенсивной работе рекомендуется иметь запасный комплект заряженных аккумуляторов.

Допускается замена аккумуляторов на элементы типа АА. В этом случае для наиболее полного использования их энергии через пункт меню «источник питания» следует выбрать режим «батарея».

6.6. Если изображение на дисплее недостаточно четкое или проступает фон матрицы, следует отрегулировать контрастность:

- для увеличения контрастности одновременно нажать клавиши «↑», и «*», и удерживать их до получения достаточной четкости;

- снижения контрастности добиваются одновременным удержанием клавиш «↓» и «*» до получения желаемого изображения.

6.7. При недостаточной освещенности помещения можно воспользоваться подсветкой дисплея, включаемой клавишей «*». Без особой необходимости пользоваться подсветкой не рекомендуется из–за резкого роста потребления энергии и ускоренного (в 5 раз) разряда аккумуляторов.

- 3. Порядок оформления Отчета о выполненном практическом упражнении

Цель практического упражнения заключается в получении навыков и умений в соответствии с его темой. При этом предусматривается углубленное изучение отдельных теоретических положений, полученных студентами на лекционных занятиях и самостоятельное изучение материала заданной темы с последующим изложением изученного и результатов получения навыков и умений в Отчете о выполненном практическом упражнении.

Выбор темы (варианта) практического упражнения студент согласовывает с преподавателем (руководителем), и с ним же определяет основные источники литературы, сроки и порядок предоставления Отчета о выполненном практическом упражнении.

Практические упражнения по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» выполняются и оформляются индивидуально. Порядок оформления Отчета о выполненных практических упражнениях представлен далее.

Отчет о выполненном практическом упражнении по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» оформляется студентом на отдельных листах. На титульном листе Отчета должны быть указаны номер и название темы практического упражнения. Например, Тема № 3. «Методика применения прибора неразрушающего контроля (ПОИСК - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)».

Здесь же необходимо указать: дату выполнения практического упражнения, номер группы, фамилию и инициалы студента. На свободном месте – роспись.

Объем Отчета о выполненном практическом упражнении должен быть 5-10 страниц машинописного текста. Выполненный Отчет сдается руководителю на проверку. После проверки Отчета о выполненном практическом упражнении студент должен внести в него поправки и исправить ошибки. Когда Отчет будет завершен в полном объеме, его подписывают исполнитель и преподаватель.

Отчет о выполненном практическом упражнении должен содержать:

Титульный лист – заполняется по единой форме (образец оформления титульного листа Отчета о выполненном практическом упражнении представлен далее в методических указаниях).

Оглавление (содержание, план) – включает: название всех разделов (подразделов) Отчета о выполненном практическом упражнении и номера страниц, указывающие начало этих разделов (подразделов) в тексте Отчета.

Введение (вводная часть). В этой части Отчета о выполненном практическом упражнении формулируется цель практического упражнения, обосновывается актуальность выбранной темы, указываются основные вопросы, которые предлагается раскрыть в Отчете. Объем данной части не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть Отчета о выполненном практическом упражнении - по названию темы практического упражнения. Может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа или подраздела.

В данной части Отчета (реферата) достаточно полно и логично излагаются главные положения используемых источников, последовательно раскрываются все пункты плана.

Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию главы (параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из которых взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (заключительная часть). В этой части формулируется вывод о достижении поставленной цели практического упражнения, обобщается изложенный в основной части Отчета о выполненном практическом упражнении материал. Заключение (заключительная часть) по объёму не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список литературы). Указываются реально использованная для оформления Отчета о выполненном практическом упражнении литература, периодические издания, нормативно-правовые документы и электронные источники информации. Список составляется согласно установленным правилам библиографического описания.

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные расчеты, которые целесообразней вынести отдельно в приложении. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет "Магистратура"

Кафедра "Городское строительство и хозяйство"

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

Тема 3. «Методика применения прибора неразрушающего контроля (ПОИСК - 2,5) при обследовании зданий и сооружений для оценки их технического состояния, и эксплуатационной пригодности (надежности)»

Вариант 1

Выполнил студент группы__________				И.О. Фамилия

Руководитель работы

_________________________						И.О. Фамилия

(уч. звание, уч. степень, должность)

Отчет защищен с оценкой _______

___________________      _________________

(дата)				(подпись)

Ростов-на-Дону

_____________ (год)

*