Курс Лекций по дисциплине

«Инструментальные методы исследований»

для обучающихся  направления  подготовки (специальности)

08.04.01 «Строительство»

(заочной формы обучения)

профиль подготовки (специализация/программа подготовки)

Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза

Разработчик: к.т.н., доцент, Виноградова Е.В.

В лекционном курсе представлены приборы неразрушающего метода контроля

Акустические методы контроля

Подраздел 1. Методы ультразвукового контроля

Лекция 1.1. Ультразвуковой контроль, физические основы метода

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем новый раздел курса

«Акустические методы контроля», подраздел «Методы ультразвукового контроля». Тема этого видео «Ультразвуковой контроль, физические основы метода».

Методы контроля, основанные на применении волн ультразвукового диапазона для диагностики технических характеристик и дефектоскопии в строительстве, в настоящее время являются одними из распространенных и основных методов неразрушающего контроля.

Ультразвуковой контроль является обязательной процедурой при изготовлении конструкций и возведении объектов, эксплуатации конструкций ответственных зданий и сооружений, при анализе остаточного ресурса действующих объектов.

Ультразвуковые методы широко используются в научных исследованиях для изучения свойств и строения веществ, для выяснения проходящих в них процессов на макро- и микроуровнях, например морозной деструкции бетона.

Данные методы основаны главным образом на зависимости скорости распространения и затухания акустических волн от свойств веществ и от процессов, в них происходящих.

В зависимости от длины волны и частоты ультразвук обладает специфическими особенностями излучения, приёма, распространения и применения.

Область ультразвуковых частот подразделяют на: низкие - 1,5·104-105 Гц; средние - 105-107Гц; высокие -107-109 Гц.

В основе ультразвуковых методов лежит применение высокочастотной части спектра акустических волн малой длины, которые распространяются в материалах с различной скоростью. И чем выше упругость материала, тем выше скорость прохождения ультразвукового импульса.

Малая длина волны обуславливает лучевой характер распространения ультразвуковых волн. При этом колебания подчиняются законам геометрической оптики. В однородной среде они распространяются прямолинейно и с постоянной скоростью (рис. 1).

Рис. 1. Характер распространения ультразвуковой волны

Достигнув границы различных сред с неодинаковой акустической плотностью, пучок ультразвуковых волн претерпевает существенные изменения: часть лучей преломляется, продолжая прямолинейное распространение в новой среде, а часть отражается (рис. 2).

Рис. 2. Ультразвуковые волны в различных средах

Коэффициент отражения зависит от разности величин акустического сопротивления граничащих друг с другом материалов: чем это различие больше, тем больше отражение и, естественно, больше амплитуда зарегистрированного сигнала.

В значительной степени отражение зависит от угла падения луча и частоты ультразвуковых колебаний. Наибольшее фиксируется при перпендикулярном направлении и при более высокой частоте исходного сигнала.

При попадании ультразвукового луча на несплошности или дефекты в структуре материала возникает отраженная и рассеянная волна, что позволяет обнаруживать весьма малые неоднородности начиная от десятых и сотых мм до сантиметровых размеров.

Прохождение и отражение ультразвука на дефектах среды позволяет формировать в оптически непрозрачных материалах звуковую визуализацию внутреннего строения.

По сравнению с другими методами неразрушающего контроля ультразвуковой метод обладает рядом преимуществ:

- большое количество контролируемых технических параметров и возможность проводить контроль изделий из разнообразных материалов (металлов, пластмасс, бетонов, растворов, плотного кирпича и т.д.);

- высокая чувствительность к опасным дефектам в виде трещин, полостей и пор, но при определенных размерах выявляемых дефектов. Для настройки приборов используют контрольные образцы, содержащие специально созданные и ориентированные дефекты, например, от сверления или зарубок;

- низкая стоимость, по сравнению с аналогичными методами;

- безопасность для человека, обусловленная отсутствием опасных излучений.

К недостаткам ультразвукового метода контроля можно отнести невозможность оценки реального размера и характера дефекта, трудности при контроле материалов с крупнозернистой структурой (таких как бетон) из-за

большого	рассеяния	и	сильного	затухания	ультразвука,	влияние	качества поверхности на результат контроля.

Рис. 3. Акустическая волна в бетоне крупнозернистой структуры

В этом видео мы изучили физические основы метода ультразвукового контроля. В следующем видео мы рассмотрим физику распространения ультразвуковых волн.

Подраздел 1. Методы ультразвукового контроля

Лекция 1.2. Физика распространения ультразвуковых волн

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Физика распространения ультразвуковых волн».

Распространение ультразвука подчиняется основным законам, общим для акустических волн любого диапазона частот, обобщённо называемых звуковыми волнами.

Волна переносит энергию, но не материю. Как и все волны, звук можно описать рядом параметров. Это частота, длина волны, скорость распространения в среде, период, амплитуда и интенсивность.

Частота — это число полных колебаний (циклов) за период времени в 1 секунду (рис. 1).

Рис. 1. Частота ультразвуковой волны 2 цикла в 1 с = 2 Гц

Единицами измерения частоты являются герц (Гц) и мегагерц (МГц). Один герц — это одно колебание в секунду.

Период — это время, необходимое для получения одного полного цикла колебаний. Единицами измерения периода являются секунда (с) и микросекунда (мкс) (рис. 2).

Рис. 2. Период ультразвуковой волны 0,25 с.

Длина волны — это длина, которую занимает в пространстве одно колебание (рис. 3).

Рис. 3. Длина волны 1 м.

Единицы измерения — метр (м) и миллиметр (мм).

Скорость распространения ультразвука — это скорость, с которой волна перемещается в среде. Единицами скорости распространения ультразвука являются метр в секунду (м/с) и миллиметр в микросекунду (мм/мкс).

Скорость распространения ультразвука определяется плотностью и упругостью среды и увеличивается при увеличении упругости и уменьшении плотности среды.

Скорость распространения ультразвука, частота и длина волны связаны между собой следующим уравнением:

С = f × λ

где: С - скорость распространения ультразвука, мм/мкс ; f – частота, МГц; λ - длина волны, мм.

Чем выше частота, тем меньше длина волны.

Любая среда препятствует распространению ультразвука. То есть обладает различным акустическим сопротивлением, величина которого зависит от их плотности и скорости распространения звуковых волн.

Акустическое сопротивление (Z) — это произведение значения плотности среды (р) и скорости распространения ультразвука (С).

Z = р × С

Чем выше эти параметры, тем больше акустическое сопротивление. Такая общая характеристика любой эластической среды обозначается термином

«акустический импеданс».

Акустический импеданс — комплексное сопротивление, которое вводится при рассмотрении колебаний акустических систем.

Частота, период, амплитуда и интенсивность определяются источником звука, скорость распространения — средой, а длина волны — и источником звука, и средой.

По типу волны возбуждаемой в объекте ультразвукового контроля различают продольные и поперечные волны.

Продольные волны - колебания которых происходит вдоль оси распространения, и их направление распространения совпадает с направлением смещений и скоростей частиц среды. Распространяются в твердых, жидких и газообразных средах (рис. 4).

Рис. 4. Продольные волны

Поперечные (сдвиговые) волны - волны, распространяющиеся в направлении, перпендикулярном к плоскости, в которой лежат направления смещений и скоростей частиц тела. Распространяется только в твердой среде (рис. 5).

Рис. 5. Поперечные (сдвиговые) волны

Также существуют и другие формы распространения ультразвука.

Поверхностные волны - волны Рэллея, имеют и вертикальную и горизонтальную компоненты смещения. Распространяются вдоль свободной поверхности твердого тела или вдоль границы твердого тела с другими средами и быстро затухают с глубиной (рис. 6).

Рис. 6. Рэллеевские волны

Рэллеевские волны имеют эллиптическое движение частиц и распространяются по поверхности материала. Их скорость приблизительно составляет 90% скорости распространения поперечной волны, а их проникновение вглубь материала равно примерно одной длине рэллеевской волны.

Кроме поверхностных волн с вертикальной поляризацией, существуют волны с горизонтальной поляризацией. Это волны Лява, которые могут распространяться на границе твёрдого полупространства с твёрдым слоем.

Волны чисто поперечные: в них имеется только одна компонента смещения υ, а упругая деформация в волне представляет собой чистый сдвиг (рис. 7).

Рис. 7. Волны Лява

Волна Лэмба — упругая волна, распространяющаяся в твёрдой пластине (слое) со свободными границами, в которой колебательное смещение частиц происходит как в направлении распространения волны, так и перпендикулярно плоскости пластины.

Волны Лэмба представляют собой один из типов нормальных волн в упругом волноводе – в пластине со свободными границами (рис. 8).

Рис. 8. Волны Лэмба

Связь характера распространения ультразвука со структурой вещества и элементарными возбуждениями в нём является одной из важнейших особенностей ультразвуковых волн.

Она позволяет судить о строении вещества на основании измерений скорости и поглощения ультразвука в нём в зависимости от частоты.

Связь скорости прохождения ультразвуковых колебаний через среду связана с плотностью исследуемой среды.

Скорость звука в изотропных твердых телах определяется модулем упругости материала.

Для продольных волн:	Спрод=√	Е (1−𝜎)

𝑝(1+𝜎)(1−2𝜎)

Для поперечных волн:	Спопер= √	Е	= √𝐺

=√к+4/3𝐺

𝑝

2𝑝(1+𝜎)	𝑝

где: Е- модуль Юнга, G- модуль сдвига, σ- коэффициент Пуассона, К- модуль объемного сжатия, р- плотность среды.

Следует учитывать, что значения скорости прохождения продольных и поперечных ультразвуковых волн через среду одного и того же материала значительно разнятся.

| Материал | Плотность, кг/м3 | Скорость волны, м/c |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | продольной | поперечной |
| Воздух | 0,1 | 330 | - |
| Вода, Т = +20°С | 1000 | 1480 | - |
| Бетон тяжелый | 2300-2500 | 3000-4000 | 2100-2800 |
| Сталь | 7850 | 5940 | 3250 |
| Алюминий | 2700 | 6320 | 3130 |
| Латунь | 8100 | 4430 | 2120 |
| Медь | 8900 | 4700 | 2260 |
| Стекло | 3600 | 4260 | 2560 |

В этом видео мы изучили физику распространения ультразвуковых волн. В следующем видео мы рассмотрим способы генерации ультразвуковых колебаний, излучатели, приемники.

Раздел 4. Акустические методы контроля

Подраздел 1. Методы ультразвукового контроля

Лекция 1.3. Способы генерации УЗК, излучатели, приемники

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Способы генерации ультразвуковых колебаний, излучатели, приемники».

Для реализации технологических процессов под действием ультразвуковых колебаний необходимы источники ультразвукового излучения, способные работать в различных средах и создавать колебания с требуемыми параметрами по частоте и интенсивности.

В современном ультразвуковом контроле применяют пьезоэлектрические преобразователи, которые выполняют роль излучателя и приемника ультразвукового импульса.

Принцип действия пьезоэлектрического преобразователя основан на пьезоэлектрическом эффекте – явлении возникновения электрической поляризации под действием механических напряжений.

Пьезоэлемент, возбуждаемый очень коротким электрическим импульсом, излучает ультразвуковой сигнал. Этот же элемент генерирует электрический сигнал при приеме ультразвуковых волн, вызывающих его колебания.

Ультразвуковые преобразователи в деталях отличаются устройством друг от друга, но их принципиальная схема единая. В качестве пьезоэлектрических материалов обычно используют кварц, пьезокерамику (рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства ультразвукового преобразователя

По способу размещения излучения и приема ультразвукового сигнала преобразователи различают:

- Совмещенные, где один и тот же пьезоэлемент, работает в режиме излучения и приема (рис. 1а).

- Раздельно-совмещенные (РС) преобразователи - в одном корпусе размещены два и более пьезоэлемента, один из которых работает только в режиме излучения, а другие в режиме приема. Совмещенные и раздельно-совмещенные преобразователи применяются в дефектоскопии при эхо-методе (рис. 1а).

- Раздельные, где один преобразователь излучатель (ПЭИ), второй - приемник (ПЭП) (рис. 1б).

а)	б)

Рис. 2. Типы пьезоэлектрических преобразователей

При	ультразвуковом	обследовании	в	ходе	неразрушающего	контроля пользуются схемами:

- сквозного прозвучивания, с применением раздельных преобразователей (рис. 3);

Рис. 3. Схема сквозного прозвучивания с применением раздельных преобразователей

- поверхностного прозвучивания, с применением совмещенного (рис. 4), раздельно-совмещенного датчиков и раздельных преобразователей, с жестко зафиксированной базой прозвучивания длинной от 120 до 200 мм (рис. 5).

Рис. 4. Схема поверхностного прозвучивания с применением совмещенного преобразователя

Рис. 5. Схема поверхностного прозвучивания с применением раздельных преобразователей

Так как скорость ультразвуковых колебаний в воздухе близка к нулю, при использовании плоских преобразователей применяют контактные смазки, гели, жидкости.

Это необходимо для обеспечения контакта с поверхностью материала при измерениях и исключения помех от воздушного зазора.

По углу ввода колебаний преобразователи различают:

- Прямые – они вводят и принимают колебания по нормали к поверхности объекта контроля в точке ввода (рис. 6а).

- Наклонные - вводят и принимают колебания в направлениях отличных от нормали к поверхности объекта контроля. Наклонные пьезоэлектрические преобразователи в основном используются по совмещенной схеме (рис. 6б).

а)                б)

Рис. 6. Типы пьезоэлектрических преобразователей

В наклонном совмещённом датчике имеется преломляющая призма. Это даёт возможность, направляя продольные волны L пьезоэлемента под углом падения α, обеспечить полное внутреннее отражение продольных волн и, используя трансформацию колебаний, ввести в изделие одни лишь сдвиговые волны S.

Если угол падения продольных волн увеличить до 60°, то наблюдается полное внутреннее отражение также и сдвиговых волн, и по свободной поверхности изделия распространяются поверхностные волны (рис. 7).

Рис. 7. Схема работы наклонного преобразователя

В зависимости от формируемых ультразвуковых колебаний преобразователи бывают:

  - Высокочастотные - с диапазоном частот 4-5 МГц. Такую частоту обычно применяют при контроле мелкозернистых заготовок небольшой толщины (обычно менее 100мм) и сварных соединений толщиной менее 20мм.

  - Среднечастотные - с диапазоном частот 1,8-2,5 МГц. Преобразователи с данным диапазоном частот применяются для контроля изделий большей толщины и с большим размером частиц.

  - Низкочастотные - с диапазоном частот 0,5-1,8 МГц. Используются для контроля материалов с крупнозернистой структурой и высоким коэффициентом затухания, например, бетона и пластика.

При проведении ультразвуковых измерений, в зависимости от толщины контролируемого материала и требуемой чувствительности контроля, пьезоэлектрические преобразователи подбираются по частоте колебаний индивидуально в каждом отдельном случае. Например: высокочастотные преобразователи (короткая волна) позволяют находить дефекты меньшего размера; низкочастотные ПЭП (длинноволновые) - существенно глубже проникают в материал, так как коэффициент затухания уменьшается с частотой.

Преобразователи типа П111 используются для дефектоскопии и толщинометрии изделий продольными волнами. На практике прямые совмещенные преобразователи П111 применяются для контроля листов, плит. А также, для поиска локальных утоньшений в стенках изделий и для выявления объемных и плоскостных дефектов – пор, трещин, расслоений и т.д.

ГОСТ 55725 регламентирует маркировку ультразвуковых датчиков, где условные обозначения несут информацию по типу и характеристикам пьезоэлектрического преобразователя (рис. 8).

Рис. 8. Структура условного обозначения ПЭП общего назначения

Например: 121F-2.5-35-001 - ультразвуковой ПЭП, контактный, наклонный, совмещенный, фокусирующий, с номинальной частотой 2,5 МГц, угол ввода 35о, порядковый номер модели 001.

В этом видео мы изучили способы генерации ультразвуковых колебаний, излучатели, приемники. В следующем видео мы рассмотрим области применения ультразвуковых методов.

Подраздел.1. Методы ультразвукового контроля

Лекция 1.4. Области применения ультразвуковых методов

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Области применения ультразвуковых методов».

В строительной сфере энергия волн ультразвукового диапазона применяется для решения многих задач:

- выполнение технологических операций (использование энергии ультразвуковых колебаний для сварки, пайки, обработки поверхности, сушки, пропитки пористо-капиллярных материалов и др.);

- контроль качества материалов и изделий;

- выявление скрытых дефектов.

Ввиду малой длины волны ультразвука на характере его распространения сказывается молекулярная структура среды. Поэтому, измеряя скорость ультразвука и коэффициент поглощения, можно судить о молекулярных свойствах вещества, этими вопросами занимается молекулярная акустика.

Преобразование ультразвуковых колебаний в электрические, а на следующем этапе — в световые, позволяет увидеть микро- и макроструктуру (внутреннее строение) непрозрачных для света материалов. При помощи ультразвука осуществляется звуковидение.

На диапазоне ультразвуковых высоких частот создан ультразвуковой микроскоп и получил развитие метод ультразвуковой голографии.

В строительной отрасли и стройиндустрии наиболее часто применяют ультразвуковые методы для решения следующих задач:

- установить толщину конструкции, выявить степень износа труб и других металлических изделий;

- измерить толщину покрытий;

- определить твердость, модуль упругости металлов, полимерных композитов;

- определить прочность бетона, кирпича, раствора и т.д.;

- установить качество клееных конструкций;

- выявить дефекты бетона, сварных швов

Ультразвуковая толщинометрия является обязательной процедурой при определении толщины стенок труб, котлов, и других объектов замкнутого типа.

А так же может применяться для установления толщины конструкций, изготовленных из материалов различной природы.

В основе ультразвуковой толщинометрии лежит эхо-метод, позволяющий проводить измерения при условиях недоступности объекта для измерений его толщины механическим измерительным инструментом.

Эхо-метод основан на излучении в контролируемое изделие коротких зондирующих импульсов через определенные интервалы времени и регистрации отраженных эхо-сигналов (рис. 1).

Рис. 1. Схема отражения донного сигнала

Преимущества эхо-метода состоят в том, что в отличие от других методов он применим при одностороннем доступе к исследуемому объекту.

При измерении толщины в контролируемый объект передаются короткие импульсы, затем измеряют время возврата ультразвукового импульса от преобразователя до отражающей поверхности и назад.

где: S – толщина контролируемого объекта, мм; С- скорость ультразвуковой волны, мм/мкс; t- время, мкс.

Для измерения толщины тонких объектов контроля и обнаружения близких к поверхности дефектов идеально подходят (рассмотренные нами в предыдущем видео) раздельно-совмещенные преобразователи.

Они менее чувствительны к прерывистому контакту с поверхностью объекта контроля, вызванному, например, большой шероховатостью или неровностью поверхности материала.

Современные ультразвуковые толщиномеры позволяют измерять толщины от 1 до 50 мм с точностью ±0,001 мм.

Так же толщину можно контролировать ультразвуковым Резонансным методом. Он основан на возбуждении и анализе резонансных колебаний в исследуемом объеме изделия. В зависимости от сплошности и толщины конструкции в материале меняется акустико-частотная характеристика (рис. 2).

Рис. 2. Ультразвуковой резонансный метод

Данным методом измеряют толщину стенок металлических, керамических, стеклянных изделий; выявляют зоны коррозионного поражения; зоны непроклея и непропоя листовых соединений, зоны расслоения в биметаллах, тонких листах.

В настоящее время резонансные методы вынужденных колебаний не имеют широкого применения в условиях строительного объекта и в основном эффективны в технологическом операционном контроле при производстве изделий.

Контроль многослойных конструкций, изделий и материалов выполняют с применением ультразвукового импедансного метода.

Импедансный метод основан на использовании зависимости полного механического сопротивления (импеданса) контролируемого изделия от качества соединения отдельных его элементов между собой.

Метод ультразвукового контактного импеданса широко применяется для контроля клеевых, сварных и паяных соединений, имеющих тонкую обшивку, приклеенную или припаянную к элементам жёсткости (рис. 3).

Рис. 3. Схема метода ультразвукового контактного импеданса

Импедансный метод может быть использован в тех случаях, когда модуль упругости материала того слоя, со стороны которого производится контроль, достаточно велик (металлы, текстолит). Контроль со стороны материалов с низким модулем упругости (мягкая резина, пенопласт) практически невозможен (рис. 4).

Рис. 4. Схема контроля многослойной конструкции

С уменьшением модуля упругости чувствительность метода падает. Наибольшая чувствительность достигается на гладких поверхностях

контролируемого изделия, шероховатая поверхность снижает чувствительность метода.

Так же этим методом измеряют твёрдость изделий из металлов и сплавов. Суть метода заключается в следующем: при калиброванной нагрузке алмазная пирамидка, закрепленная на металлическом стержне, колеблющемся на резонансной частоте, внедряется в материал изделия.

Частота колебаний стержня пропорциональна площади отпечатка на объекте контроля, то есть твердости материала. Методом импеданса можно измерять твердость при любом пространственном положении датчика.

Массовым методом для контроля прочности несущих строительных конструкций из железобетона, независимо от способа их производства, является ультразвуковой контроль.

Ультразвуковые методы, применяемые при неразрушающем контроле, подразумевают под собой наблюдение за изменением параметров ультразвуковых колебаний, прошедших через объект контроля.

В этом видео мы изучили некоторые области применения и методы ультразвукового контроля. В следующем видео мы перейдем к подразделу Ультразвуковой контроль прочности и рассмотрим применение ультразвуковых колебаний для определения прочности бетона.

Подраздел.2. Ультразвуковой контроль прочности

Лекция 2.1. УЗК для определения прочности бетона

Здравствуйте,	уважаемые	слушатели.	Тема	этого	видео	«УЗК	для определения прочности бетона».

Ультразвуковой метод широко применяют для контроля прочностных параметров бетона и железобетонных конструкций.

Основные направления применения метода ультразвукового контроля: 1.Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях; 2.Контроль кинетики набора прочности в процессе твердения;

- Контроль характеристик долговечности бетона;

- Выявление степени деградации бетона по величине снижения прочности в процессе длительной эксплуатации;

- Оценка повреждений бетона при чрезвычайных ситуациях (пожар);

- Исследование для разработки составов и технологии высокофункциональных бетонов.

По результатам 4 и 5 направлений производят расчет несущей способности конструкции.

Прочность бетона – это многофакторный и переменный показатель качества.

Основной закон прочности бетона гласит, что прочность бетона зависит от качества заполнителей, активности цемента и пористости, которая условно характеризуется В/Ц фактором.

Уравнение прочности бетона:

R  АR  Ц  0,5

Ц  2,5

б	Ц  В





 , если В

R   А R   Ц  0,5

Ц  2,5

б	1    Ц  В





 , если В

где Rб - прочность бетона, кгс/см2 (МПа);

RЦ – активность цемента, кгс/см2 (МПа);

Ц и В – расходы цемента и воды на 1 м3 бетонной смеси;

А, А1 – коэффициенты, учитывающие качество материалов.

R	 f (R  , В , R

, R  )

Б	Ц    Ц

зап.	сц

Rзап– прочность заполнителя, МПа;

Rсц – прочность сцепления цементного камня с заполнителем, МПа.

В условиях завода ЖБИ применяют эффективные способы уплотнения бетонной смеси (объемное виброуплотнение, уплотнение сдвигом и т.д.), позволяющие максимально возможно снизить расход воды для получения заданной удобоукладываемости. В условиях строительной площадки при возведении монолитных конструкций используют высокоподвижные бетонные смеси с высоким расходом воды для облегчения их перекачивания.

Современные технологии ориентированы на использование эффективных водоредуцирующих добавок, однако количество введенной в состав бетонной смеси воды превышает необходимое для протекания гидратационных процессов, поэтому затвердевший бетон всегда содержит поры. Пористость бетона (особенно капиллярная) неразрывно связана с целым рядом свойств: прочностью, коррозионной стойкостью, морозостойкостью, износостойкостью и является предметом исследований.

Пористость бетона можно определить расчетом по формуле

П	 0,1 Ц  ( В

0	Ц

 )

где Ц, В – расходы цемента и воды на 1м3 бетонной смеси; ω – количество химически связанной воды от массы цемента.

Расход воды зависит от крупности, вида и степени загрязнения заполнителей, количества добавок в цементе, вида добавок в бетонной смеси и т.д.;

Количество химически связанной воды зависит от условий и продолжительности твердения, температуры, влажности среды, типа цемента, добавок и т.д.

Таким образом становится очевидным, что прочность и другие эксплуатационные свойства необходимо контролировать при изменении одного или группы влияющих факторов.

В условиях строительного объекта, даже при сохранении рецептурного состава бетонной смеси, начинает влиять еще одна группа факторов. Происходят изменения свойств бетонной смеси в процессе транспортировки. При укладке ее в вертикальную опалубку возникают многочисленные локальные сопротивления, например, от арматурных каркасов, проемообразователей, которые провоцируют расслоение смеси, изменяют режимы уплотнения, что зависит от оборудования, сложности геометрии изделий и практических навыков исполнителя. Также влияют	атмосферные	условия	–	это	низкие	отрицательные	и	высокие положительные температуры, ветровые нагрузки, применяемые приемы ухода за твердеющим бетоном, не регламентируемые перерывы при укладке бетона и т.д.

Поэтому механические параметры бетона на различных участках конструкции отличаются друг от друга. Это приводит к тому, что при любом виде нагружения в бетоне происходят деструктивные изменения.

Гарантировать точное соответствие технических характеристик затвердевшего бетона в конструкциях, тем характеристикам, которые получены при испытании лабораторных образцов, не возможно.

Необходимо применить специальные неразрушающие методы для определения прочности бетона в конструкциях.

Для контроля прочности бетона широко применяют ультразвуковой метод. При испытаниях бетона данным методом в первую очередь следует учитывать его структуру.

Бетон содержит различные виды неоднородностей (рис. 1), такие как:

-зерна крупного заполнителя различной размерности и плотности, которые зависят от вида и качества горной породы,

-границы раздела «цементный камень – заполнитель» называемые контактным слоем,

-поры,

-микро- и макротрещины и т.п.

1)

На зернах заполнителей, порах и микродефектах происходит рассеяние, преломление и отражение УЗ-вых волн, соответственно изменяется время и скорость, амплитуда волн.

Ультразвуковой метод контроля обладает высокой чувствительностью к структуре материала.

Скорость ультразвука в железобетоне зависит от:

- состава бетонной смеси;

- макро- и микроструктуры бетона;

- густоты армирования конструкции.

Если конструкция густо армирована, а при испытаниях фронт волны совпадает с расположением арматурного элемента, то будет диагностирована скорость ультразвука более 5500 м/с, что не характерно для бетона.

На каждом участке определяют положение арматуры, а затем ультразвуковым прибором проводят не менее двух измерений косвенного показателя. Прозвучивание проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях под углом примерно 45о к направлению арматуры, параллельно или перпендикулярно к ней. При прозвучивании в направлении, параллельном арматуре, линию прозвучивания располагают между арматурными стержнями (рис. 2).

2)

1 – положение прибора при испытании; 2 – расположение арматуры

Отклонение отдельных результатов измерений скорости или времени распространения ультразвука на каждом участке от среднего арифметического значения результатов измерений для данного участка не должно превышать 2%.

В зависимости от условий испытаний и вида конструкций применяют различные способы УЗК:

-сквозное прозвучивание;

-поверхностное прозвучивание.

При сквозном способе прозвучивания ультразвуковые преобразователи (УП) размещают соосно с противоположных сторон объекта контроля (рис. 3).

Сквозное прозвучивание позволяет получить информацию о состоянии бетона по сечению конструкции. База прозвучивания должна быть не менее 100 мм. Допускается базу прозвучивания уменьшать до 70 мм при испытании мелкозернистых бетонов и бетонов на ранних стадиях твердения (скорость ультразвука менее 2000 м/с).

3)

Ультразвуковые преобразователи:

И - излучатель; П – приемник; l - база прозвучивания (расстояние между преобразователями), мм

База прозвучивания: не менее 100мм. Допускается уменьшить до 70мм при испытании мелкозернистых бетонов и бетонов на ранних стадиях твердения (скорость ультразвука менее 2000 м/с).

В программу работы прибора вводят базу прозвучивания, на дисплее прибора отражается скорость УЗК в м/с и время прохождения УЗ в микросекундах.

Сложность сквозного прозвучивания заключается в трудности обеспечения соосности размещения ультразвуковых преобразователей с противоположных сторон изделия. Кроме того требуется тщательное измерение базы прозвучивания на каждом участке контроля, что не всегда возможно. Например, при испытании монолитных плит перекрытий, где наблюдается рельефность поверхности, а поле допускаемых отклонений по размерам не отвечает требованиям по относительной погрешности базы прозвучивания, которая не должна превышать 0,5 %.

При поверхностном прозвучивании преобразователи устанавливают на одной плоскости конструкции при постоянной базе прозвучивания, которая должна быть не менее 120 и не более 200 мм. Данный способ позволяет произвести контроль при одностороннем доступе к конструкции (рис. 4).

4)

Ультразвуковые преобразователи: И - излучатель; П – приемник; l - база прозвучивания (расстояние между преобразователями), мм

Широкое использование ультразвукового метода объясняется наличием серийно выпускаемых ультразвуковых приборов и нормативной базой по применению УЗК.

Прибор состоит из электронного блока и ультразвуковых преобразователей (рис. 5).

5)

При включении питания прибора появляется главное меню (рис. 6). Пункт

«база измерения» позволяет выбрать величину базы прозвучивания.

6)

Пункт «режим работы» позволяет выбрать способ прозвучивания (рис. 7). Пункт «материал» предназначен для выбора вида материала с возможностью использования известных составов с готовыми зависимостями (рис. 8). Если состав материала отличается, то необходимо построить градуировочную зависимость в соответствии с ГОСТ 17624-2012 Ультразвуковой метод определения прочности.

7)	8)

Для проверки работоспособности прибора проводят калибровку на эталоне (рис. 9).

9)

Убедившись в правильности работы прибора приступают к испытаниям (рис. 10).

10)

При инспекционных и экспертных испытаниях прочности бетона в действующих конструкциях и реконструируемых зданиях и сооружениях проводят УЗК прочности, который сопровождают отбором образцов из конструкции на участках, где засвидетельствовано минимальное значение прочности. Отбор проб производят в соответствии с ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции. Если

результаты неразрушающего и разрушающего контроля коррелируют между собой, то данные ультразвукового контроля можно распространить на весь объект.

УЗК может быть применен для установления темпов роста прочности бетона.

В основе ультразвукового метода контроля нарастания прочности бетона лежит следующая закономерность: скорость ультразвука меняется по мере твердения бетона (рис. 11). В течение первых двух часов после укладки бетонной смеси скорость ультразвука увеличивается медленно и система приобретает пластическую прочность. Затем возможен спад прочности, сопровождающийся процессами перекристаллизации, усадки и далее идет рост прочности. При этом нарастание скорости ультразвука происходит более интенсивно, чем прирост прочности бетона. Резкое возрастание скорости ультразвука соответствует периоду формирования твердой структуры. В дальнейшем скорость ультразвука увеличивается менее интенсивно, что соответствует периоду нарастания прочности после того, как формирование структуры в основном закончено.

11)

Ультразвуковой контроль нарастания прочности используют:

- При изготовлении монолитных конструкций, чтобы определить распалубочную прочность бетона;

- При изготовлении сборных железобетонных конструкций – для отработки и контроля режима тепловой обработки. По стабилизации времени распространения ультразвука определяют момент прекращения тепловой обработки.

Ультразвуковым методом можно контролировать характеристики долговечности бетона. В результате морозной деструкции и коррозионных процессов прочность бетона может быть снижена. При этом важно диагностировать фактическую прочность и установить категорию состояния конструкции.

Физической основой ультразвукового импульсного метода определения качества железобетонных конструкций является зависимость скорости распространения ультразвуковых колебаний от накопления дефектов в бетоне конструкций и максимального усилия, которое может воспринимать данная конструкция.

Немаловажным является контроль прочности бетона конструкций, пострадавших при пожаре. Обследование зданий и сооружений после пожара производят в соответствии со СП 329.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила обследования после пожара.

Во время пожара при температуре выше 5000С идет тепловое расширение компонентов бетона. Тушение пожара вызывает резкое охлаждение и возникновение знакопеременных деформаций. На месте контакта цементного камня и заполнителя возникают трещины, глубину распространения которых оценивают ультразвуковым методом. При оценке фактической прочности бетона на сжатие следует проводить измерения скорости ультразвука как на конструкциях подвергавшихся пожару, так и на однотипных незатронутых пожаром.

В этом видео мы изучили УЗК для определения прочности. В следующем видео мы рассмотрим зависимости, связывающие прочность бетона со скоростью УЗК.

УЗК

Подраздел 2. Ультразвуковой контроль прочности

Лекция 2.2. Зависимости, связывающие прочность бетона со скоростью

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Зависимости, связывающие прочность бетона со скоростью ультразвуковых колебаний».

Уравнение зависимости "скорость ультразвука – прочность бетона" имеет следующий вид:

𝑅 = 𝑎 ∙ 𝐻 + 𝑏

где R - прочность бетона, МПа; H - скорость ультразвука, м/с; a и b – коэффициенты.

Для контроля прочности бетона при поверхностном прозвучивании градуировочную зависимость устанавливают на основании результатов параллельных испытаний одних и тех же участков конструкций ультразвуковым методом и либо:

- Методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690;

- Механических испытаний образцов-кернов в соответствии с ГОСТ 28570;

- Механических испытаний одних и тех же стандартных бетонных образцов по ГОСТ 10180.

Для контроля прочности бетона при сквозном прозвучивании градуировочную зависимость устанавливают на основании результатов испытаний ультразвуковым методом участков конструкций и испытаний:

- Образцов-кернов в соответствии с ГОСТ 28570, отобранных из тех же участков конструкций;

- Механических испытаний одних и тех же стандартных бетонных образцов по ГОСТ 10180.

Градуировочные зависимости устанавливают отдельно по каждому виду нормируемой прочности для бетонов одного номинального состава. Допускается строить одну градуировочную зависимость для бетонов одного вида, отличающихся по номинальному составу и значению нормируемой прочности, но не более трех нормированных классов.

В ГОСТе представлены две универсальные градуировочные зависимости для поверхностного прозвучивания с базой 150мм в графическом и аналитическом видах для ориентировочного определения прочности бетона в возрасте 20-30 суток:

- Для бетона проектных классов В7,5 - В35 (12,5 - 45 МПа) (рис. 1)

1)

𝑅 = (0,016𝑉 − 27,3)

- Для бетона проектных классов В35 - В60 (45-75 МПа) (рис. 2)

2)

𝑅 = (0,02𝑉 − 37,6)

Для уточнения градуировочной зависимости, установленной для бетона, отличающегося от испытуемого, значение прочности бетона, определенное с использованием этой градуировочной зависимости, умножают на коэффициент совпадения, определяемый по формуле:

∑𝑛    𝑅𝑜.𝑐 𝑖

𝐾𝑐 =

𝑖=1𝑅узк 𝑖,

𝑛

где 𝑅𝑜.𝑐 𝑖 - прочность бетона в участке, определяемая методом отрыва со

скалыванием по ГОСТ 22690 или испытанием кернов по ГОСТ 28570;

𝑅узк 𝑖 -	прочность бетона в участке, определяемая ультразвуковым методом по используемой градуировочной зависимости;

n - число участков, принимаемое не менее трех.

При вычислении коэффициента совпадения должны быть соблюдены следующие условия:

Условия для коэффициента совпадения:

1. 0,7 ≤ 𝑅𝑜.𝑐 𝑖 ≤ 1,3

𝑅узк 𝑖

𝑅

2. 0,85 ∙ 𝐾𝑐 ≤ 𝑅𝑜.𝑐 𝑖 ≤ 1,15 ∙ 𝐾𝑐

узк 𝑖

Значения	𝑅𝑜.𝑐 𝑖, не удовлетворяющие приведенным условиям, не должны

𝑅узк 𝑖

учитываться при вычислении коэффициента совпадения 𝐾𝑐.

В этом видео мы изучили зависимости, связывающие прочность бетона со скоростью ультразвуковых колебаний. В следующем видео мы рассмотрим дефектоскопию бетона.

Подраздел 3. Ультразвуковая дефектоскопия Лекция.3.1. Дефектоскопия бетона

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Дефектоскопия бетона».

В задачи дефектоскопии входит выявление различных дефектов: микро- и макротрещин, пустот, включений инородных тел и др. Кроме того, методами дефектоскопии можно установить без вскрытия бетона расположение арматуры в железобетонных конструкциях, а также сечение металлических конструкций, скрытых в толще стен или перекрытий.

Для выполнения ультразвукового метода контроля бетона используют специальные дефектоскопы. Ультразвуковые дефектоскопы бетона работают на основе измерения количества времени, которое необходимо ультразвуковому импульсу на преодоление в материале пути от излучателя к приемнику.

Скорость, с которой распространяется ультразвук, зависит не только от прочностных и упругих свойств бетона, но и от наличия трещин, пустот и других дефектов, определяющих качество и прочность материала.

В период становления данного направления применялся теневой метод.

Теневой метод основан на посылке в контролируемое изделие упругих колебаний и регистрации изменения их интенсивности после однократного прохождения через контролируемый объект.

Временной теневой метод, базируется на измерении времени прохождения через конструкцию за счет запаздывания импульсов, вызванных огибанием дефекта (рис. 1). Метод предполагает наличие двух преобразователей — излучающего и приемного, расположенных по разные стороны объекта контроля или контролируемого участка.

Рис. 1. Схема временного теневого метода

На участке, где отсутствуют дефекты, время прохождения ультразвукового импульса определяется упругими свойствами материала и является условно постоянным на всей трассе прозвучивания.

Если при перемещении датчика мы попадаем на участок, где ультразвуковая волна встречает дефект, она начинает его огибать и, соответственно, увеличивается путь волны и время, затраченное на достижение приемника. По результатам контроля строится временной годограф.

Современные дефектоскопы реализуют теневой и эхо-импульсный методы неразрушающего контроля. При этом с поверхностью изделий происходит сухой акустический контакт.

Эхо-метод основан на регистрации эхо-сигналов от дефекта. На экране индикатора обычно наблюдают посланный (зондирующий) импульс (П), импульс, отраженный от противоположной — донной поверхности изделия Д (донный сигнал), и эхо-сигнал от дефекта Э (рис. 2). Время прихода импульсов донного сигнала и от дефекта пропорционально глубине залегания дефекта и толщине изделия.

1)         2)

Рис. 2. Эхо-метод:

  - прямой датчик; наклонный датчик

Эхо-импульсная аппаратура для дефектоскопии бетона существенно сложнее приборов для сквозного прозвучивания бетонных конструкций.

Результаты многочисленных исследований структурной реверберации ультразвуковых волн в бетоне и других акустических помех, мешающих приёму эхо-сигналов, привели к выводу, что для дефектоскопии бетона эффективнее использовать поперечные волны.

Для создания сетки поперечных волн в томографах используется решётка ультразвуковых преобразователей с сухим точечным контактом, генерирующих на поверхности твёрдого тела нормальную или касательную к ним колебательную силу.

Протекторы преобразователей выполнены из титана. Точкой их акустического контакта с объектом контроля служит вершина конуса или выпуклая поверхность керамической вставки, стойкой к абразивному износу.

Из-за высокой неоднородности бетона и, соответственно, проблемных его акустических свойств, для обнаружения внутренних дефектов применяют акустическую аппаратуру больших волновых размеров, которая с помощью компьютера фокусирует в различные точки внутри обследуемой конструкции. Этот метод сокращённо называют "SAFT" (рис. 3).

Рис. 3. Схема метода "SAFT"

При диагностике строительных конструкций и изделий из железобетона в режиме томографа обеспечивается визуализация внутренней структуры контролируемого объекта в виде выбранного среза (слоя) или в режиме 3D, т.е. представлена объемным изображением.

Результаты контроля представляются в виде томограммы внутренней структуры объекта контроля, где различными уровнями яркости или цветом отмечены области, отражающие ультразвуковые волны, то есть вероятные дефекты конструкции.

В работе с томографом используется метод синтезированной фокусируемой аппаратуры с комбинационным зондированием, при котором происходит фокусировка ультразвука в каждую точку полупространства. Массив данных формируется путем сбора информации со всех измерительных пар антенного устройства томографа (рис. 4).

Рис. 4. Система координат томографа и визуализируемые им сечения в

объекте контроля

Принимаемые антенной решеткой сигналы обрабатываются на встроенном компьютере непосредственно в процессе работы. В результате получается наглядный образ сечения объекта контроля, где разными цветами (в зависимости от выбранной цветовой схемы) закодирована отражающая способность каждой точки визуализируемого объема.

Томограф позволяет вести поиск дефектов в нескольких режимах:

Режим «ОБЗОР» предназначен для оперативного просмотра внутренней структуры конструкции в произвольных местах.

На экране отображается В-томограмма на глубину до 2 метров. В данном режиме возможно:

- Автоматическое определение скорости распространения ультразвуковой волны.

- Измерение координат и уровней образов в томограмме.

- Измерение толщины конструкции.

- Просмотр cканов.

Режим «КАРТА» предназначен для формирования массива данных в форме набора В-томограмм (перпендикулярных поверхности) объекта контроля при сканировании антенной решеткой вдоль ранее размеченных линий с постоянным шагом. Из накопленного 3-х мерного массива данных можно выводить на экран любое изображение В-типа.

Контроль проводится по схеме пошагового сканирования с объединением данных и реконструкцией объема под всей отсканированной площадью объекта контроля.

Томограф оснащен функцией «НАСТРОЙКА». Используется для выбора и установки параметров рабочей конфигурации.

Программное обеспечение позволяет считывать данные из памяти прибора и представлять их как в виде томограмм, так и в 3-х мерном объемном изображении, что облегчает понимание конфигурации внутренней структуры бетонного объекта контроля.

Область, эффективная для ультразвукового контроля называется «звуковым лучом» (рис. 5). Центральный луч называют акустической осью.

Рис. 5. Область, эффективная для ультразвукового контроля

Если дефект расположен очень близко к поверхности объекта контроля, т.е. прямо под преобразователем, отражение перекрывается зондирующим импульсом, и поэтому данный дефект невозможно установить.

Существует понятие «мертвой» зоны, под которой понимают область контролируемого объекта, прилегающую к контактной поверхности, дефекты в которой не выявляются при заданной условной чувствительности дефектоскопа с преобразователем.

В бетонных конструкциях достаточно часто образуются температурно- усадочные трещины, выходящие на поверхность. Трещины при ширине раскрытия более 0,2 мм относятся к опасным дефектам, так как снижают

несущую способность и долговечность конструкций. Очень важной задачей является установить глубину трещины. Для этого применяют функционально насыщенные версии ультразвуковых приборов, которые позволяют установить такие характеристики как прочность бетона, однородность бетона, глубина трещин.

Приборы оснащены датчиками поверхностного прозвучивания с фиксированной измерительной базой 120 мм, пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) имеют эллиптические износостойкие протекторы для сухого точечного контакта.

Для измерения глубины залегания трещин в теле бетона применяется Дифракционно-временной метод, который основан на взаимодействии ультразвуковых волн с краями несплошностей (рис. 6).

Это взаимодействие приводит к излучению дифракционных волн в широком диапазоне углов. Обнаружение дифракционных волн позволяет установить наличие несплошности.

Рис. 6. Дифракционно-временной метод

Время прохождения регистрируемых сигналов является мерой оценки высоты несплошности, тем самым позволяя измерить дефект. Размер несплошности всегда определяется временем прохождения дифракционных сигналов.

Контроль глубины трещин выполняют ультразвуковым продольным профилированием путем установки излучателя и приемника ультразвуковых колебаний на одинаковом расстоянии от оси трещины (в зоне ее максимального раскрытия) и в ненарушенном бетоне на фиксированной базе (рис. 7).

Рис. 7. Схема измерения глубины трещины датчиками поверхностного прозвучивания

Приборы содержат полностью цифровой тракт с функцией визуализации принимаемого сигнала, выполняют учет времени распространения волны, огибающей трещину, и среднего времени распространения продольных волн УЗК в ненарушенном бетоне, расчет глубины трещины, значения которой выдается на дисплее прибора.

При замерах фиксируется время распространения продольной волны и производится вычисление глубины трещины.

где l – база измерения, мм; С - скорость распространения продольных волн УЗК, км/с; t1 – время распространения продольной волны через трещину (положение датчиков И-П1), мкс; t – время распространения продольной волны в бетоне ненарушенной структуры – без дефектов (положение датчиков И-П2), мкс.

В этом видео мы изучили дефектоскопию бетона. В следующем видео мы рассмотрим применение ультразвуковых колебаний для контроля качества бетонных конструкций в условиях объекта.

Подраздел.3. Ультразвуковая дефектоскопия

Лекция	.3.2.	Применение	УЗК	для	контроля	качества	бетонных конструкций в условиях объекта

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Применение ультразвуковых колебаний для контроля качества бетонных конструкций в условиях объекта».

Рассмотренные в 4 разделе нашего курса методы механического неразрушающего контроля (упругого отскока, пластической деформации, ударного импульса) по факту определяют не прочность бетона, а поверхностную твердость цементно-песчаного камня поверхностного слоя. С помощью ударных методов нельзя рассчитывать на возможность получения достоверных сведений, относящихся к слою бетона, расположенному на глубине более 20 – 30 мм. Следовательно, полученная информация с их помощью о прочности и однородности материала относится только к защитному слою бетона. Для конструкций, имеющих длительный срок эксплуатации (в зависимости от возраста и условий) поверхностный слой, как правило, подвергается или разрушающему воздействию окружающей среды или карбонизации. А значит, при испытании бетонных конструкций механическими методами возможна переоценка его фактической прочности. Соответственно, распространять полученные результаты прочности на глубинные слои и в целом на конструкцию не всегда корректно.

Возможность, так сказать, «заглянуть вглубь» бетонных конструкций предоставляют нам только ультразвуковой метод. При оценке физико- механических свойств бетона (модуля упругости, прочности, плотности) сквозное прозвучивание позволяет оценить свойства всей толщи бетона, а поверхностное – на глубине 5-20 см.

Прочность бетона каждого участка конструкции определяют по среднему значению скорости или времени ультразвука по градуировочной зависимости, принцип, которой, был рассмотрен в курсе ранее. При условии, что измеренное значение косвенного показателя находится в пределах между наименьшим и наибольшим значениями, полученными при построении или уточнении универсальных градуировочных зависимостей, полученное значение принимается во внимание.

Испытания бетонных конструкций ультразвуковым методом проводят при положительной температуре. В условиях строительного объекта допускается проводить испытания при отрицательной температуре бетона при условии, что градуировочная зависимость построена с учетом этой температуры.

Перед проведением измерений конструкции, подлежащие контролю, подвергаются внешнему осмотру, в процессе которого намечаются участки контроля и фиксируются участки с явными внешними дефектами.

Прочность бетона каждого участка конструкции может быть определена методом поверхностного или сквозного прозвучивания. Монолитные

конструкции, а также сборные конструкции, для которых применение сквозного прозвучивания затруднено (плоские, ребристые и многопустотные панели перекрытий, стеновые панели, трубы и т.д.), испытывают методом поверхностного прозвучивания.

Число и расположение контролируемых участков в конструкциях должны соответствовать требованиям ГОСТ 18105 и указываться в проектной документации на конструкции или устанавливаться с учетом:

  - задач контроля (определение фактического класса бетона, распалубочной или отпускной прочности, выявление участков пониженной прочности и др.);

  - вида конструкций (колонны, балки, плиты и др.);

  - размещения захваток и порядка бетонирования;

  - армирования конструкций.

Прочность бетона определяют на участках конструкций, не имеющих видимых повреждений (отслоения защитного слоя, трещин, каверн и др.), инородных включений и обнажения арматуры. При наличии затирочного слоя или штукатурки последние удаляются до обнажения основного массива бетона.

В зоне контакта ультразвуковых преобразователей с поверхностью бетона не должно быть раковин и воздушных пор глубиной более 3 мм и диаметром более 6 мм, а также выступов высотой более 0,5 мм. Поверхность бетона должна быть очищена от пыли.

База при поверхностном прозвучивании при измерениях на конструкциях должна быть такой же, как и при установлении градуировочной зависимости.

На каждом участке конструкции проводят не менее двух измерений при поверхностном прозвучивании и одно измерение - при сквозном прозвучивании. Отклонение отдельных результатов измерений скорости или времени распространения ультразвука от среднего арифметического значения результатов измерений для данного участка при поверхностном прозвучивании не должно превышать 2%.

На результаты измерений при поверхностном прозвучивании могут повлиять близко расположенные к поверхности параллельно направлению распространения ультразвукового колебания стержни арматурной стали или закладные детали. Рекомендуется, чтобы направление волны располагалась диагонально проекциям ячеек арматурной сетки.

Наличие микро- и макротрещин на поверхности и в теле бетона приводит к резкому уменьшению скорости звука. Это явление используется для контроля размеров трещин, рассмотренное нами в предыдущем видео. На практике максимально возможная определяемая глубина сухих чистых трещин зависит от технических характеристик ультразвуковой аппаратуры и составляет 20 – 50 см.

Многие усадочные трещины на поверхности бетона располагаются над арматурными стержнями и могут распространяться вглубь конструкции под арматуру. При измерении подобных дефектов есть вероятность того, что сигнал ультразвукового колебания «обойдет» трещину не по ее протяженности, а по арматуре и полученные результаты будут не корректны. Для дополнительного контроля правильности оценки глубины трещин ультразвуковым методом

рекомендуется параллельно применять магнитный метод определения положения подповерхностной арматуры и толщины защитного слоя бетона с использованием приборов типа ПОИСК-2.5, ИПА-МГ4.

При наличии трещин прочность бетона в конструкции необходимо контролировать прозвучиванием вдоль трещин.

В ходе ультразвукового контроля необходимо обращать внимание на любые не значительные детали, способные повлиять на результаты измерений. Ошибка в определении скорости ультразвука в бетоне на 1 % приводит к ошибке в оценке прочности бетона на 4 – 6 %.

Увеличение влажности бетона до полного насыщения вызывает увеличение скорости звука на 3%.

Необходимо всегда учитывать, что контроль прочности бетона как материала проводится только на бездефектных участках, а дефекты влияют на свойства самой конструкции и выявляются при дефектоскопии конструкций. Нельзя «слепо» доверять показаниям прибора и просто автоматически их усреднять в одной серии измерений или по всей конструкции без отбора.

В этом видео мы изучили применение ультразвуковых колебаний для контроля качества бетонных конструкций в условиях объекта. В следующем видео мы рассмотрим дефектоскопию сварных швов.

Подраздел 3. Ультразвуковая дефектоскопия Лекция.3.3. Дефектоскопия сварных швов

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема этого видео «Дефектоскопия сварных швов».

Основная область применения ультразвукового метода неразрушающего контроля – контроль качества сварных соединений. Ультразвуковую дефектоскопию применяют в современной мировой практике для выявления в швах стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных соединений дефектов различного рода:

Трещина - дефект в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах (рис. 1).

Рис. 1. Трещина в сварном шве

Несплавление и непровар	- дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей (рис. 2).

Рис. 2. Несплавление и непровар в сварном соединении

Шлаковое включение - дефект в виде вкрапления шлака в сварном шве (рис. 3).

Рис. 3. Шлаковое включение в сварном шве

Пора - дефект в виде полости округлой формы, заполненной газом (рис. 4).

Рис. 4. Поры в сварном шве

Нормы допустимой дефектности сварных швов определяются нормативно- технической документацией в зависимости от меры ответственности объекта контроля.

Если необходимо уточнить размер и характер дефекта ультразвуковую дефектоскопию сочетают с радиометрическим контролем.

Контроль сварных соединений выполняют в соответствии с нормативно- технической документацией, технологическими картами контроля:

- ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов.

- EN 1713: 1998 Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Характеристика индикаций дефектов сварных швов.

Ультразвуковой дефектоскоп - это электронно-акустическое устройство, предназначенное для возбуждения и приема ультразвуковых колебаний и преобразования их для вывода на индикатор, снабженное сервисными устройствами для измерения параметров принятых сигналов (рис. 5).

Рис. 5. Схема определения скрытых дефектов

В	зависимости	от	функционального	назначения	дефектоскопы подразделяют на следующие группы:

- группа - для обнаружения дефектов;

- группа - для обнаружения дефектов, измерения глубин их залегания;

- группа - для обнаружения дефектов, измерения глубин их залегания и измерения эквивалентной площади дефектов или условных размеров дефектов;

- группа	-	для	обнаружения	дефектов,	распознавания	их	форм	или ориентации, для измерения размеров дефектов или их условных размеров.

В дефектоскопах 4-й группы можно вести обработку информации в процессе сканирования и идентифицировать дефекты по видам с учетом их потенциальной опасности, отображая результаты обработки на ультразвукограмме.

В зависимости от области применения дефектоскопы делят на приборы общего назначения и специализированные. Использование в дефектоскопах

микропроцессорной техники повышает достоверность и надежность результатов УЗ-контроля.

Автоматизированные ультразвуковые дефектоскопические установки содержат узлы перемещения пьезоэлектрических преобразователей и регистрации результатов. В них используют несколько датчиков, работающих в зависимости от задач контроля одновременно, последовательно или отдельными группами. Синхронизатор обеспечивает выбранную последовательность включения отдельных электронно-акустических каналов.

Современные дефектоскопы позволяют осуществлять: контроль сварных швов; поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов; определение координат и оценку параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс; измерение толщины изделия (рис. 6).

Рис. 6. Схемы контроля стыковых соединений толщиной 10	15 мм

Перед началом работы назначают:

- способ прозвучивания,

- схему сканирования,

- шаг сканирования,

- угол ввода луча,

- режим работы,

- динамический диапазон изменения амплитуды эхо-сигнала.

При контроле используют наклонные пьезоэлектрические преобразователи, т.к. чувствительность метода с наклонным датчиком намного выше, особенно при предварительном подборе угла сканирования и частоты волны (рис. 7).

Рис. 7. Контроль эхо – методом:

1-генератор; 2-усилитель; 3-индикатор; 4-объект контроля (шов); 5-преобразователь

Дефекты округлой формы (шлаковые включения, поры) дают большой рассеянный сигнал и хорошо регистрируются совмещенным преобразователем.

Зеркальным эхо-методом анализируют сигналы, зеркально отраженные от донной поверхности изделия и дефекта. Этот метод применяют для выявления дефектов, ориентированных перпендикулярно поверхности ввода (рис. 8).

Рис. 8. Контроль эхо - зеркальным методом:

1 - генератор; 2 -- усилитель; 3 -- индикатор; 4 - ПЭП; 5 – шов

Вариант зеркального метода, связанный с выявлением вертикальных дефектов – тандем метод. Для контроля используется два пьезоэлектрических преобразователя: один - излучатель, второй - преобразователь для получения отраженных частей звуковой волны. Оба датчика перемещаются по поверхности объекта контроля со смещением на некоторое фиксированное расстояние (рис. 9).

Рис. 9. Тандемный контроль:

1 – трещина; 2 - сканирующее устройство типа ИЦТ с непрерывно изменяемой габаритной длиной; 2а - излучающий ПЭП; 2б - приемный ПЭП.

Зеркальный эхо-метод в варианте тандем используют для выявления вертикальных трещин и непроваров при контроле сварных соединений.

Вариант зеркального эхо-метода при расположении излучателя и приемника в разных плоскостях, таким образом, чтобы принимать зеркальное отражение от вертикального дефекта, называют тандем-дуэт и используют, для выявления поперечных трещин в сварных швах (рис. 10).

Рис. 10. Схемы прозвучивания при местоположении дефекта:

1 - в верхней зоне, 2 - в центральной зоне, 3 - в нижней зоне.

Дельта-метод основан на использовании дифракции волн на дефекте, где ультразвуковая энергия, переизлучается дефектом. Дельта-метод используют для получения дополнительной информации о дефектах, довольно точно определяют положение дефекта вдоль сварного шва (рис. 11).

Рис. 11. Контроль дельта – методом:

1 - генератор; 2 - усилитель; 3 -индикатор; 4 - ПЭП; 5 - шов

При измерениях динамический диапазон изменения амплитуды эхо-сигнала составляет 10 дБ.

При	поиске	дефектов	применяют	продольно-поперечную	схему сканирования, а на этапе оценки - поперечно-продольную (рис. 12).

1)	2)

Рис. 12. Схемы сканирования: 1) продольно-поперечная; 2) поперечно-продольная

Для проверки (настройке) показаний основных параметров дефектоскопа применяют стандартные меры СО-2 и СО-3 по ГОСТ Р 55724-2013 (рис. 13).

Рис. 13. Эскиз меры СО-2

Мера (калибровочный образец) - образец из материала определенного состава с заданными чистотой обработки поверхности, режимом термообработки, геометрической формой и размерами. Предназначен для

калибровки (поверки) и определения параметров ультразвукового прибора неразрушающего контроля. Меры используются при эхо-импульсном методе и совмещенной схеме включения пьезоэлектрических преобразователей с плоской рабочей поверхностью на частоту 1,25 МГц и более (рис. 14, 15).

Рис. 14. Определение погрешности глубиномера дефектоскопа с помощью СО-2

Рис. 15. Проверка угла ввода УЗК СО-2

Поверхность соединения, предназначенная для контроля, не должна иметь вмятин и неровностей. С поверхности удаляют брызги металла, отслаивающиеся окалину и краску, загрязнения. Наносят контактную смазку.

Дефектоскоп устанавливают примерно на 0,75 м от контролируемого участка, закрепляют и, при необходимости, обеспечивают заземление. Изначально дефектоскоп настраивают на заданную чувствительность, проверяют мертвую зону. По стандартному образцу СО-2 мертвая зона: 3 мм при α>60°, 8 мм

- α= 45-60°. Выявляемость дефекта:

Uд = (Nд) – (Nо) + ΔN

где: Nд, Nо – показания аттенюатора при изменении амплутуды эхо-сигнала, Nд - от дефекта, Nо - от эталонного отражателя, ΔN - отношение коэффициента прозрачности.

Контроль проводят в два этапа:

- Этап. Поиск дефекта

Оператор сканирует объект контроля, т.е. плавно перемещает датчик по его поверхности. Во время этой процедуры, он внимательно наблюдает за дисплеем прибора для выявления сигналов, отраженных от несплошности. Признак обнаружения дефекта при сканировании – срабатывание индикатора.

- Этап. Оценка сечений, в которых выявлен возможный дефект.

Осуществляют повторное сканирование. Измеряют амплитуду эхо-сигнала, ведут поиск координат дефекта по глубиномеру прибора. При этом положение преобразователя соответствует максимальной амплитуде эхо-сигнала.

Устанавливают:

  - условные размеры дефекта;

  - условное расстояние между дефектами;

  - число дефектов на определенной длине шва.

Основными характеристиками выявленных дефектов являются:

- эквивалентная площадь дефекта Sэ, которую определяют по SKH-диаграмме (рис. 16);

- граница	дефекта	-	зона,	где	амплитуда	эхо-сигнала	на	6	дБ	меньше максимального значения.

Рис. 16. SKH-диаграмма

По результатам проведенной дефектоскопии готовят заключение о качестве шва. Если площадь выявленного дефекта превышает заданную площадь эквивалента Sэ или амплитуда эхо-сигнала от дефекта с учетом измеренного расстояния до него лежит в пределах от 0 до 6 дБ (Uд>0) контролируемый сварной шов признается «НЕ ГОДЕН».

В этом видео мы рассмотрели дефектоскопию сварных швов. В следующем видео мы перейдем к подразделу Физические основы и применение волн звукового диапазона.

Подраздел 4. Физические основы и применение волн звукового диапазона Лекция 4.1 Неразрушающий контроль с применением волн звукового

диапазона

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Неразрушающий контроль с применением волн звукового диапазона».

Акустический метод основан на упругих колебаниях среды. Диапазон звуковых волн для этого метода от 16 до 20000Гц.

При воздействии динамическим импульсом (ударе) по конструкции в ней возникают механические колебания с частотным спектром, зависящим от упругих свойств материала и формы образца. Трещины и разрывы в образце приводят к изменению звукового спектра. В данном методе изучается частота собственных колебаний, возникающих в исследуемом образце. Для определения собственной частоты используют метод резонанса, заключающийся в том, что изменяют частоту посылаемых звуковых сигналов и находят условия, при которых частота посылаемых импульсов совпадает с частотой материала, т.е. наступает явление резонанса, всплеск частотной характеристики. Необходимо записать резонансную частоту и на основании этого решить ряд задач.

Резонансные методы позволяют контролировать сквозные трещины, дефекты, вызванные расслоением и недоуплотнением бетонной смеси, плохим сцеплением арматуры с бетоном, для контроля деформативности и несущей способности изгибаемых железобетонных изделий. Эти методы испытаний дают представление не только о качестве, но и позволяют оценить конструктивную характеристику железобетонного элемента в целом.

Резонансные методы контроля ЖБ конструкций основаны на измерении частоты собственных колебаний и определении характеристики их затухания.

В железобетонных элементах, работающих в условиях воздействия статических и динамических нагрузок (например, балках, прогонах, колоннах, панелях и т.д.) для определения частоты собственных колебаний и характеристик их затухания используются изгибные колебания. Резонансный метод получил широкое распространение для определения динамического модуля упругости при продольных и изгибных колебаниях, модуля сдвига при крутильных колебаниях и коэффициента Пуассона.

На частоту собственных колебаний оказывает влияние модуль упругости, момент инерции, погонная масса изделия, а также количество и расположение арматуры в элементе.

Характеристикой несплошности является логарифмический декремент затухания. По нему можно определить изменение влажности бетона, наличие микротрещин, нарушение сцепления арматуры с бетоном, а также дефекты в бетоне, вызванные нарушением режима уплотнения и твердения бетона.

Логарифмический декремент затухания может быть определен по формуле

𝛿 = 𝜋

√3

- 𝑓1 − 𝑓2

𝑓0

где f0 — собственная резонансная частота колебаний образца; и f1 и f2 — частоты колебаний, соответствующие амплитудам, равным 0,5 amax до и после резонанса.

Зависимость амплитуды колебаний образца (а) от частоты возбуждения (f0) (рис. 1).

1)

В зависимости от способа возбуждения изгибных колебаний контроль может осуществляться резонансным способом и способом затухающих колебаний.

Резонансный способ контроля заключается в том, что с помощью электродинамического возбудителя, установленного в середине пролета изделия, возбуждаются незатухающие колебания. На некотором расстоянии от возбудителя колебаний устанавливается приемник, преобразующий колебания изделия в электрический сигнал, который поступает на индикатор резонанса. С его помощью определяют логарифмический декремент затухания, а по шкале измерительного генератора определяют частоту колебаний. Схема испытаний резонансным способом представлена на рис. 2.

2)

Способ затухающих колебаний заключается в том, что с помощью ударного приспособления в середине пролета изделия наносят удар, возбуждая тем самым затухающие колебания. Эти колебания поступают в приемник, а затем в формирующее устройство с блоком задержки. Оттуда импульсы поступают в генератор стандартной частоты и измеряются электронным измерителем. Частота колебаний определяется по формуле:

𝑓 = 𝑁

𝑡𝑛

где N – число измеряемых периодов колебаний; t – длительность периода импульса

стандартной частоты; n – число импульсов стандартной частоты. Схема испытаний способом затухающих колебаний представлена на рис. 3.

3)

Динамический		модуль	упругости	–	величина,		характеризующая	упругие свойства	бетона	без		влияния	ползучести,		не	является		основным	или факультативным показателем качества строительных материалов. Этот показатель может быть использован в исследовательской практике в качестве одного из косвенных		показателей	прочности для	неразрушающих	методов	исследования кинетики твердения бетона, одной из методик определения морозостойкости бетона. С развитием методов расчёта поведения конструкций и сооружений при динамических и колебательных воздействиях, динамический модуль упругости будет	иметь	значение	одной	из		основных	характеристик	конструкционного

материала.

Динамический модуль упругости рассчитывают по формуле

𝑙  3	𝑃 ∙ 𝑓2

𝐸д = 𝐾 ∙ (𝑏)  ∙ (	𝑎	) ∙ 𝑇

где l, b, a – соответственно длина, высота, ширина образца, см; Р – масса образца, г;

f – резонансная частота колебаний изгиба, Гц;

Т –	коэффициент, учитывающий размер образца (Т = 1,07-1,2);

К– коэффициент, учитывающий основной вид колебаний образца и размерность выбранных единиц измерений.

2

Резонансным методом определяют коэффициент Пуассона бетона:

𝜇 = 𝐾 ∙ (𝑓пр)

𝑓кр

где K— коэффициент, зависящий от формы сечения образца; для образца цилиндрической формы К=0,5; для образца призменной формы с квадратным сечением К=0,423; fпр и fкр - частоты собственных колебаний образца при продольных и крутильных колебаниях.

В качестве аппаратуры для резонансных испытаний может быть использован измеритель амплитудного затухания ИАЗ, который состоит из измерительного блока и выносных элементов с кабельными линиями. Принцип действия прибора: с помощью вибратора в испытуемом элементе возбуждают колебания, которые улавливаются звукоприемником и преобразуются в электрические сигналы, фиксируемые на электроннолучевой трубке осциллографа. Затем по изменению частоты возбуждаемых колебаний по шкале генератора устанавливают резонансную частоту испытуемого элемента. Затухающие колебания фиксируются в виде осциллограммы на экране электроннолучевой трубки. Значение декремента

затухания определяют по логарифму отношения амплитуд. Схема измерителя амплитудных затуханий представлена на рис. 4.

4)

К акустическим методам относится частотный метод, который широко применяется для контроля величины натяжения арматуры и канатов в преднапряженных конструкциях как в условиях завода ЖБИ так и при строительстве ответственных сооружений.

В этом видео мы изучили Неразрушающий контроль с применением волн звукового диапазона. В следующем разделе мы рассмотрим магнитные методы контроля.

Раздел 2  Магнитные методы контроля

Подраздел 2.1. Основы, закономерности и области применения магнитных методов контроля

Лекция 2.1.1 Физические основы и области применения магнитных методов

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Физические основы и области применения магнитных методов».

Магнитные методы контроля основаны на измерении взаимодействия электромагнитного поля с металлом. В качестве источника электромагнитного поля используется катушка с ферромагнитным сердечником, соединенная с генератором переменного тока.

При взаимодействии поля с контролируемым изделием часть энергии поля поглощается изделием, а часть рассеивается. Деформация электромагнитного поля, вызванная поглощением и рассеянием его энергии, приводит к изменению параметров тока, протекающего по катушке. Данные изменения зависят от химического состава и структуры металла, формы и размеров изделия, его физи- ческих характеристик, а также от наличия в нем дефектов.

При контроле железобетонных конструкций значительный интерес представляет определение диаметра и положения арматуры в конструкции, а также толщины защитного слоя бетона. Для решения этих задач используются магнитные методы, основанные на регистрации полей рассеяния.

Стальная арматура и другие закладные детали ферромагнитны. Магнитная проницаемость стали и бетона различается в тысячи раз. Это означает, что при воздействии внешнего магнитного поля на железобетон поля рассеяния будут концентрироваться у металлических закладных деталей и арматуры. Следовательно, измеряя характеристики полей рассеяния, можно установить наличие металла в массе бетона, его конфигурацию и расположение.

Измерение полей осуществляют с помощью специальной аппаратуры, преобразующей градиент или напряженность магнитного поля в электрический сигнал.

Выносной элемент или датчик такого прибора, простейшая схема которого изображена на рис. 1, представляет собой П-образный сердечник из ферромагнитного материала, на который намотаны изолированные возбуждающая и измерительная обмотки. В измерительную обмотку включен регистрирующий прибор. При подаче переменного напряжения на возбуждающую обмотку вокруг датчика возникает переменное магнитное поле, которое будет искажаться при наличии в бетоне ферромагнитного материала (арматуры). Степень этого искажения, зависящая от массы и положения арматуры, регистрируется при помощи измерительной обмотки.

1)

1 – ферромагнитный материал; 2 – возбуждающая обмотка; 3 – измерительная обмотка; 4 – регистрирующий прибор; 5 – бетон; 6 – арматура.

Из-за недостаточной разрешающей способности метода определение схемы армирования сильно-армированных конструкций встречает серьезные затруднения. Для таких конструкций целесообразно использовать радиационные методы контроля.

Важной задачей, которая может быть решена с помощью магнитных методов контроля, является оценка величины напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов.

Измерение механических напряжений в ферромагнитных материалах основано на магнитоупругом эффекте, который заключается в изменении магнитной проницаемости материала при воздействии на него механических напряжений.

Известно выражение, связывающее напряжения в материале с его магнитной проницаемостью:

𝜎 = 𝜋∆𝜇

𝜇𝜇0𝜆

σ – напряжения в материале; Δμ – изменение магнитной проницаемости под действием механических напряжений; μ0, μ – значения магнитной проницаемости при отсутствии и наличии напряжений;  - коэффициент магнитострикции (относительное изменение длины ферромагнетика под действием магнитного поля).

Следовательно, при известных характеристиках контролируемого материала (, μ0), измеряя его магнитную проницаемость, можно определить действующие на него напряжения.

Для этой цели используют измерители магнитной проницаемости.

Помимо указанных характеристик, с помощью магнитных методов можно определять качество термообработки металлов, марку стали, толщину диэлектрических покрытий на металлах, а также осуществлять дефектоскопию изделий из ферромагнитных материалов.

Для оперативного неразрушающего контроля плотности и однородности уплотнения асфальтобетонных покрытий и оснований в настоящее время

применяются приборы, принцип действия которых основан на измерении плотности электромагнитным полем.

Этот метод в отличие от радиоизотопных методов не требует специального радиационного контроля безопасности, и персонала, аттестованного на работу с радиоактивными материалами, а также дополнительной отчётности.

Для контроля качества асфальтобетона по степени уплотнения из дорожного покрытия берут пробы, высверливая керны.

Период отбора и количество проб регламентировано нормативной документацией на дорожные покрытия:

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно- мастичные. Технические условия

Пользуясь взятыми пробами, можно определить плотность асфальтобетона в покрытии по соотношению среднего значения плотности образцов-кернов к среднему значению плотности переформованных образцов из тех же кернов. При надлежащем уплотнении покрытия это отношение должно быть не менее 0,98— 0,99, а для холодных смесей - не менее 0,96.

Данный метод достаточно трудоемок и приводит к необходимости ремонта покрытия после отбора образцов (рис. 2). Как правило повлиять на качество покрытия уже не возможно.

2)

Для оперативного контроля плотности и однородности уплотнения асфальтобетонных покрытий и оснований применяют портативные приборы – измерители плотности асфальтобетона российских и зарубежных производителей (рис. 3).

Приборы поставляются с базовой градуировочной зависимостью, при работе с которой (без градуировки) пользователь может:

  - оценить степень (коэффициент) уплотнения покрытия участка дороги, на котором использовалась асфальтобетонная смесь одного состава;

  - оперативно выявить участки дорожного покрытия, где степень уплотнения не отвечает проектным требованиям;

  - контролировать критические зоны (стыки, кромки);

  - объективно выбирать места взятия вырубок для приёмо-сдаточного контроля дороги.

3)

Принцип работы таких приборов основан на регистрации изменения

взаимодействия собственного электромагнитного поля катушки с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых этой катушкой в контролируемом объекте.

Указанный метод измерения предусматривает корреляцию диэлектрических свойств асфальтобетона с его плотностью при разных температурах. Для этого приборы оснащены бесконтактным пирометром.

Преобразование сигнала датчика в значение плотности производится по формуле

𝜌0 = а2∆𝑈2 + а1∆𝑈 + а0

где a0, a1, a2	- коэффициенты преобразования плотности (градуировочные коэффициенты);

∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈0

где U – напряжение датчика плотности на объекте контроля, В;

U0 – напряжение датчика плотности на воздухе, В

Коэффициент уплотнения асфальтобетона вычисляется по формуле

𝐾 =	𝜌

𝜌𝑚𝑎𝑥

где ρ – измеренное значение плотности, кг/м3;

ρmax – максимальное значение плотности, кг/м3.

Максимальное	значение	плотности	для	конкретного	вида	покрытия определяется экспериментально и записывается в память прибора.

На точность измерений оказывают влияние следующие факторы:

  - толщина и температура асфальтобетонного покрытия;

  - наличие поверхностной и структурной влаги;

  - геометрия и однородность поверхности покрытия.

Для обеспечения метрологических характеристик прибора требуется градуировка по плотности на конкретной асфальтобетонной смеси. При изменении состава или массовых долей компонентов асфальтобетонной смеси необходима повторная градуировка, выполняемая пользователем.

В этом видео мы изучили физические основы и области применения магнитных методов. В следующем видео мы рассмотрим контроль армирования железобетонных конструкций.

Раздел 2. Магнитный метод контроля

Подраздел 2.1. Основы, закономерности и области применения магнитных методов контроля

Лекция 2.1.2 Контроль армирования железобетонных конструкций

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Контроль армирования железобетонных конструкций».

Положение и диаметр арматурных элементов имеют важное значение для оценки несущей способности железобетонных конструкций (рис. 1). При нарушениях положения арматуры изменяются такие показатели конструкции, как прочность, жесткость и  трещиностойкость.

Возможны случаи, когда для конструкций серийного изготовления диаметр арматуры, расстояние между арматурными элементами в каркасе, положение арматурного каркаса и преднапряженной арматуры не соответствуют проекту. Положение арматурных элементов характеризуют – величиной защитного слоя бетона до рабочей арматуры. Нарушения толщины защитного слоя бетона встречаются достаточно часто, в связи с чем необходим контроль этого параметра.

1)

Толщина защитного слоя бетона (рис. 2):

- для круглой гладкой арматуры - это расстояние по нормали от поверхности бетона конструкции до ближайшей к ней цилиндрической образующей арматурного стержня;

-для арматуры периодического профиля – это условное расстояние до образующей цилиндра, диаметр которого равен номинальному диаметру этой арматуры.

2)

tpr – толщина защитного слоя бетона

В соответствии со сводом правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» защитный слой бетона должен обеспечивать:

- совместную работу арматуры с бетоном;

-анкеровку арматуры	в	бетоне	и	возможность	устройства	стыков	арматурных элементов;

-сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);

- огнестойкость конструкций.

Толщину защитного слоя бетона следует принимать с учетом роли арматуры в конструкциях, типа конструкций: колонны, плиты, балки, элементы фундаментов и т.п., диаметра и вида арматуры.

В зависимости от условий эксплуатации конструкций минимальные значения толщины защитного слоя должны быть не менее, приведенных в таблице.

| № п/п | Условия эксплуатации конструкций зданий | Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности | 20 |
| 2 | В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) | 25 |
| 3 | На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) | 30 |
| 4 | В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки | 40 |

Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона	рабочей	арматуры,	указанные	в	таблице,	уменьшают	на	5	мм.

Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.

Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.

Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжений должна составлять не менее 3d и не менее 40 мм - для стержневой арматуры и не менее 20 мм - для арматурных канатов.

Особое значение имеет определение диаметра и положения арматуры для оценки несущей способности железобетонных конструкций при реконструкции зданий, когда техническая документация не надежна или отсутствует.

Фото объекта незавершенного строительства с нарушением толщины защитного слоя арматуры в конструкциях представлено на рис. 3.

3)

Последствия нарушения толщины защитного слоя представлены на рис. 4.

4)

Магнитометрические методы основаны на различной магнитной проницаемости. У конструкционных сталей величина магнитного потока составляет 2000-2500 Вебер, а у бетона - 1 Вебер. Отсюда следует, что в железобетонной конструкции магнитный поток на участке с арматурой будет во много раз превосходить магнитный поток на участке, где отсутствует арматура, при тех же параметрах возбуждающего магнитного поля.

В настоящее время применяются серийно выпускаемые приборы для контроля параметров армирования конструкций, работа которых основана на магнитном методе, т.е. на взаимодействии магнитного или электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной конструкции.

Приборы, работающие по магнитному методу, позволяют определить:

- положение арматуры;

-толщину защитного слоя бетона;

-диаметр арматуры.

Приборы состоят из выносных преобразователей, связанных с корпусом прибора соединительным кабелем. Выносной преобразователь создает магнитное поле. Если в зоне этого магнитного поля окажется стальной предмет, то оно изменяется.

Изменение поля в современных приборах регистрируется на табло прибора по минимальному цифровому показателю на индикаторе.

Магнитный метод позволяет определить положение арматуры и толщину защитного слоя при относительно простых схемах армирования железобетонных конструкций. На показания приборов влияют:

- диаметр арматуры;

- расстояние от выносного преобразователя до арматурного стержня;

- расстояние между арматурными стержнями.

Внешний вид прибора для определения параметров армирования представлен на рис. 5.

5)

Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной арматуры в конструкции определяют на основе экспериментально установленной зависимости между показаниями прибора и указанными контролируемыми параметрами конструкции.

Пример градуировочных зависимостей для продольных стержней представлен на рис. 6.

6)

1 – при шаге стержней s=50 мм; 2 – при шаге стержней s=100 мм.

Допускается применение приборов, обеспечивающих измерения только в одном или двух из указанных в таблице диапазонов, а также приборов, позволяющих определять только расположение стальной арматуры.

Диапазоны толщины защитного слоя бетона в зависимости от диаметра арматуры:

| Номинальный диаметр арматуры dн, мм | Диапазон толщины защитного слоя бетона, tpr, мм |
| --- | --- |
| От 4 до 10 включ. | 5-30 |
| от 12 до 32 включ. | 10-60 |
| Свыше 32 | 40-120 |

Предельные значения фактических отклонений толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры не должны превышать приведенных в таблице.

| Номинальная толщина защитного слоя бетона до поверхности стержня арматуры | Предельное отклонение по толщине защитного слоя бетона при линейных размерах поперечного сечения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 | 101—200 | 201—300 | Св. 300 |
| От 10 до 14 включ. | +4 | +5 | +6 | - |
| Св. 14 до 19 включ. | +4; -3 | +8; -3 | +10; -3 | +15; -5 |
| Св. 19 | -5 | +8; -5 | +10; -5 | +10; -5 |

Предел допускаемой погрешности измерения толщины защитного слоя бетона (Δtpr) для одиночного арматурного стержня не должен быть более значения рассчитанного по формуле

∆𝑡𝑝𝑟 = ±(0,05𝑡𝑝𝑟 + 0,5), мм

При установлении допускаемой погрешности для конструкций с перекрестным армированием должны быть соблюдены следующие условия:

а) толщина защитного слоя бетона tpr ≤ 60 мм; б) шаг продольных стержней s, мм, не менее:

100 - при их диаметре от 4 до 10 мм включ. 150 - при их диаметре от 12 до 22 мм включ. 200 - при их диаметре св. 22 мм;

в) шаг поперечных стержней р - не менее 150 мм;

- для поперечных стержней диаметром d1 = 4 мм при диаметре продольных стержней 10 мм и менее;

- для поперечных стержней диаметром d1 > 4 мм - равным или больше 0,4 номинального диаметра продольных стержней при их диаметре более 10 мм;

г) расстояние в свету до стержня второго ряда армирования (при его наличии) - не менее 50 мм.

Схема перекрестного армирования конструкции представлена на рис. 7.

7)

1 - поверхность бетона конструкции (фрагмента); 2 - продольный арматурный стержень, для которого определяют толщину защитного слоя бетона; 3 - соседние

продольные стержни первого ряда армирования; 4 - продольный стержень второго ряда армирования; 5 - поперечные стержни; 6 - преобразователь прибора

При работе с магнитными приборами в испытательной зоне не должно быть посторонних стальных предметов, поверхность бетона должна быть ровной. В современных приборах при включении на табло появляется главное меню (рис. 8).

8)

Пункт «Диаметр» служит для установки предполагаемого диаметра арматуры. Пункт «Режим работы» через систему подменю позволяет выбрать один из режимов работы:

- основной режим – измерения Н при известном диаметре арматуры;

- измерение защитного слоя при неизвестном диаметре;

- режим сканирования;

- настройка на известный тип стали;

- режим глубинного поиска.

Пункт «Параметры» позволяет выбрать:

-группу сталей;

-вид арматуры;

-толщину эталона.

Чтобы обнаружить место положения арматуры, выносной преобразователь устанавливают на поверхность конструкции и плавно перемещают по ней, добиваясь минимального показания Н при использовании современных приборов. В этом случае арматурный стержень располагается вдоль оси преобразователя.

При этом берут отсчет по индикатору и определяют толщину защитного слоя по градуировочной зависимости, методика установления которой приведена в ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры».

Современные приборы, принцип работы которых основан на использовании электромагнитной импульсной индукции, позволяют обследовать строительные конструкции на наличие в них различных металлических изделий, таких как арматура, трубы и электропроводка.

Прибор, работающий по методу электромагнитной импульсной индукции представлен на рис. 9.

9)

В датчик встроены две электромагнитные катушки, одна из которых излучает сигнал, другая принимает. Излучающая катушка датчика создаёт магнитное поле в контролируемом материале. За счет этого на поверхности электропроводящего материала стержня арматуры образуются вихревые токи, которые ослабляют исходное наведенное магнитное поле. Разница между наведенным и полученным магнитным полем используется прибором для получения результатов. Электронный блок производит преобразование значений сигнала и выводит на дисплей показания в миллиметрах, с учётом поправок на диаметр арматуры и расстояния до ближайших стержней.

Принцип измерения параметров армирования представлен на рис. 10.

10)

Современные приборы имеют:

-уникальную технологию графического наведения на арматуру,

-одновременное отображение местоположения арматуры, ее диаметра и толщины слоя бетона над ней, -автоматическое уточнение точного диаметра арматуры в процессе измерения при неизвестных параметрах армирования,

-функцию отображения средней точки между двумя близлежащими арматурами,

-полную визуализацию стержней арматуры в реальном времени.

Диапазон контролируемых диаметров арматуры: 5...57мм. Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона: 5...180мм Т.е. в современных приборах эталонное оргстекло не требуется. Арматурный стержень может быть обнаружен на глубине до

90% от максимальной толщины защитного слоя. Диапазон и точность измерений толщины защитного слоя представлены на рис. 11.

11)

На основании СТО МИ Инструкция по контролю защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры инженер должен оформить результат измерений по ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» в виде:

а) журнала измерения толщины слоя бетона железобетонных конструкций;

б) технического отчета по определению приближенного диаметра арматурного стержня.

В этом видео мы изучили контроль армирования железобетонных конструкций.

В следующем видео мы рассмотрим магнитную дефектоскопию.

Раздел 2. Магнитный метод контроля

Подраздел 2.1. Основы, закономерности и области применения магнитных методов контроля

Лекция 2.1.3 Магнитная дефектоскопия

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Магнитная дефектоскопия».

Сущность магнитных методов испытаний заключается в том, что различные дефекты в намагниченном металле вызывают искажение магнитных силовых линий. раковины, трещины, поры, газовые включения и другие дефекты в металле обладают иными магнитными свойствами, чем окружающий их металл, поэтому регистрируя магнитное поле можно установить наличие дефектов.

Для обнаружения и измерения потока рассеяния магнитных силовых линий используется несколько способов:

- Магнитная порошковая дефектоскопия;

- Метод феррозондов;

- Магнитоиндукционный метод;

- Магнитографический метод.

Магнитная порошковая дефектоскопия (МТД), основана на регистрации магнитного рассеяния, возникающего над дефектами. К диагностируемым с помощью такого метода дефектам относятся: непровар, поры, трещины, волосовины, флокены и другие (дефекты с шириной раскрытия до нескольких мкм на глубине до 1-2 мм). В этом методе используют порошок из ферромагнетика в виде магнитной суспензии или полимеризующейся смеси. При определенных условиях под воздействием полей рассеяния ферромагнетик оседает на поверхности объекта и тем самым делает их доступными визуальному наблюдению (рис. 1).

Этот метод контроля является простым и достаточно надежным для обнаружения преимущественно поверхностных дефектов или дефектов с минимальным залеганием под поверхностью. Так можно установить наличие поверхностных трещин с шириной раскрытия ≥0.002мм, подповерхностных на глубине до 2 мм, трещин на металле под покрытиями.

Чувствительность магнитопорошковой дефектоскопии зависит от ряда факторов:

- формы, размеров и глубины залегания дефектов, их ориентации относительно поверхности сварного соединения;

-размера частиц порошка;

-способа его нанесения;

-напряженности приложенного намагничивающего поля;

-рода тока (переменный или постоянный);

- способа и направления намагничивания;

-состояния и формы поверхности.

1)

Метод контроля состоит из следующих этапов:

1.Подготовка поверхности к контролю; 2.Подготовка суспензии;

3.Намагничивание контролируемого сварного соединения; 4.Нанесение магнитных порошков на поверхность соединения;

5.Осмотр поверхности и выявление участков, покрытых порошком; 6.Размагничивание соединения.

Намагничивание металла может осуществляться пропусканием электрического тока через металл или с помощью магнитов.

В качестве магнитных порошков используют тонкодисперсные магнитные порошки размером частиц 5-20мкм, обладающие высокой магнитной проницаемостью (отходы стали, магнетита, феррита и т.д.). Порошки используют как в сухом виде, так и в виде суспензии.

Перед нанесением порошков поверхность металла тщательно очищают. При наличии поверхностных дефектов порошковые рисунки всегда получаются плотными, хорошо сцепляются с поверхностью металла и имеют резкие очертания. Если дефект находится на некоторой глубине от поверхности - рисунки получаются менее плотными и с менее резким очертанием контура дефекта. По виду рисунка можно установить характер дефекта и его расположение в металле.

При контроле дефектов, расположенных на некоторой глубине от поверхности, пользуются сухим методом, который является более чувствительным.

Чувствительность метода ограничена, хорошие результаты получаются, если дефект расположен на глубине не более 6 мм от поверхности.

Схема выявления дефектов в сварном шве с помощью магнитного порошка представлена на рис. 2.

2)

а – трещина на некоторой глубине от поверхности; б – поверхностная трещина; 1

– свариваемый металл; 2 – сварной шов; 3 – магнитный порошок; 4 – скрытая трещина; 5 – поверхностная трещина.

Для контроля методом магнитного порошка используют универсальные магнитные дефектоскопы (рис. 3), с помощью которых осуществляется намагничивание металла, обеспечивается автоматическое регулирование и выключение тока, подача магнитной суспензии и размагничивание металла после окончания испытаний.

3)

Метод феррозондов используется в промышленности для магнитометрических измерений, обнаружения трещин и других дефектов в металлах. Этот метод основан на выявлении полей рассеяния, возникающих при намагничивании металла вблизи дефекта.

Феррозонд представляет собой катушку с ферромагнитным стержнем. Через феррозонд пропускается переменный ток высокой частоты. При воздействии на сердечник постоянного магнитного поля кривая намагничивания смещается параллельно себе в горизонтальном направлении и на выходе феррозонда появляется ЭДС (электродвижущая сила). Прибор состоит из двух феррозондов. Если вторичные обмотки катушек феррозондов включают последовательно, измеряется величина поля. Если включения обмоток осуществляется на встречу друг другу, измеряется его градиент.

Схема расположения зондов в датчике прибора для обнаружения дефектов структуры представлена на рис. 4.

4)

1 – испытуемый металл; 2 – измерительный прибор;3 – феррозонды; 4 – дефект

Магнитоиндукционный метод основан на том, что выявление полей рассеяния в намагниченном металле осуществляется с помощью катушки с сердечником, которая питается переменным током и является элементом мостовой схемы. Катушка устанавливается между полюсами электромагнита, потоки рассеяния от обнаруженного дефекта возбуждают ЭДС, которая усиливается, преобразовывается в звуковые сигналы либо подается на самопишущее или осциллографическое устройство. Магнитоиндукционные методы используются для выявления трещин, непроваров и других дефектов при контроле сварных соединений.

Магнитографический метод используется для контроля качества сварных швов в металлах, выявлять трещины, непровары, газовые поры и крупные шлаковые включения. А также для контроля стыковых швов, выполненных сваркой плавлением, главным образом швов магистральных трубопроводов. Этим методом можно контролировать сварные узлы и конструкции толщиной до 25мм.

В отличие от других электромагнитных методов этот метод позволяет не только выявлять потоки рассеяния, возникающие вокруг дефектов, но и фиксировать их с помощью ферромагнитной ленты. Для магнитографических испытаний используются магнитографические дефектоскопы, которые состоят из устройства для намагничивания контролируемых участков швов, устройства для записи потоков рассеяния и воспроизведения записанных на ленте сигналов от обнаруженных дефектов. Схема магнитографического контроля представлена на рис. 5.

5)

1 – намагничивающее устройство; 2 – магнитная пленка; 3 – дефект; 4 – сварной шов

Относительная чувствительность магнитографического метода определяется как отношение минимального вертикального размера (глубины) дефекта к толщине основного металла в процентах.

Относительная чувствительность магнитографического метода:

𝑊 = ∆𝑆 ∙ 100%

𝑆

ΔS – минимальный вертикальный размер (глубина) дефекта;

S – толщина основного металла контролирумого соединения.

Магнитографией наиболее уверенно выявляются плоскостные дефекты, такие как трещины, непровары и несплавления, а также цепочки шлаковых включений. Значительно хуже обнаруживаются округлые дефекты – поры, отдельные шлаковые включения.

Современная аппаратура позволяет обнаружить дефекты с вертикальным размером 10-15% толщины металла при глубине залегания до 25 мм.

В этом видео мы изучили магнитную дефектоскопию. В следующем видео мы рассмотрим способы теплового контроля.

Раздел 3. Тепловой контроль

Подраздел 3.1. Физические основы метода. Виды теплопередачи. Относительное излучение некоторых видов материалов. Средства контроля температуры. Методы определения теплофизических характеристик.

Лекция 3.1.1 Физика теплового поля

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Физика теплового поля». Для понимания физических основ теплового поля вспомним понятие температура. Температура представляет собой величину, позволяющую описать тепловое равновесие между двумя системами, находящимися в тепловом контакте. Если система находится в тепловом равновесии, то температура всех ее частей одинакова. В противном случае в системе происходит передача энергии от более нагретых частей системы к менее нагретым, приводящая к выравниванию температур в системе. Совокупность мгновенных значений температуры во всех точках системы называется тепловым полем. Различают стационарные и нестационарные тепловые поля. Нестационарным тепловым полем называется такое поле, температура которого изменяется не только в пространстве, но и с течением времени, или как говорят, температура есть функция пространства и времени. Стационарным тепловым полем называется такое поле, температура которого в любой его точке не изменяется во времени, то есть является функцией только координат. Также различают трехмерные, двухмерные и одномерные тепловые поля. Тепловое поле называется трехмерным, если температура есть функция трех координат. Если температура есть функция двух координат, то поле называется двухмерным. Если же температура есть функция одной координаты, то поле называется одномерным. Примером одномерного теплового поля может служить поле неограниченной пластины при распространении тепла перпендикулярно к ее поверхности. Если точки поля, имеющие одинаковую температуру, соединить, то получим изотермическую поверхность. Пересечение изотермической поверхности плоскостью дает нам семейство изотерм. Изотермой называется линия одинаковой температуры. Изотермические поверхности и изотермические линии не пересекаются между собой и при непрерывном поле не обрываются внутри его. Вдоль изотермы температура не изменяется. В любом другом направлении температура изменяется. Наибольший перепад температуры на единицу длины происходит в направлении нормали к изотермической поверхности. Возрастание температуры в направлении нормали к изотермической поверхности характеризуется градиентом температуры. Градиент температуры есть вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры. В этом видео мы изучили физику теплового поля. В следующем видео мы рассмотрим виды теплопередачи.

Курс «Неразрушающий контроль в строительстве»

Раздел 6. Тепловой контроль

Подраздел 6.1. Физические основы метода. Виды теплопередачи. Относительное излучение некоторых видов материалов. Средства контроля температуры. Методы определения теплофизических характеристик.

Лекция 6.1.2 Виды теплопередачи

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Виды теплопередачи»

Необходимым условием распространения тепла в какой-либо среде является неравномерность распределения температуры, то есть наличие температурного градиента.

Различают три вида передачи тепла: теплопроводностью, конвекцией и излучением. В природе и в технических устройствах, как правило, все три способа передачи теплоты	происходят	одновременно.	Такой	теплообмен	называется	сложным теплообменом.

Передача тепла теплопроводностью может происходить в твердой, жидкой и газообразной средах, однако в чистом виде она наблюдается только в сплошных твердых телах.

Количество тепла, проходящее в единицу времени и отнесенное к единице площади изотермической поверхности называется плотностью теплового потока.

Основной закон теплопроводности описывается законом Фурье и может быть сформулирован так: плотность теплового потока прямо пропорциональна градиенту температуры. Направление вектора теплового потока противоположно температурному градиенту. Коэффициент теплопроводности характеризует способность данного вещества проводить теплоту. Коэффициент теплопроводности определяют экспериментально и приводят в справочной литературе.

Для решения задач передачи теплоты теплопроводностью необходимо знать граничные условия. Граничные условия разделяются на временные и пространственные.

Временные граничные условия состоят в задании начального распределения температуры, то есть распределения температуры в нулевой момент времени.

Пространственные граничные относятся к поверхностям, ограничивающим данную среду. Различают три рода граничных условий:

При граничных условиях первого рода заданы распределение температуры на поверхности и ее изменение во времени.

При граничных условиях второго рода заданы величины теплового потока, проходящего через поверхность и его изменение во времени.

При граничных условиях третьего рода заданы температура среды, окружающей поверхность и закон теплообмена между поверхностью и окружающей средой.

В жидких и газообразных средах перенос тепла осуществляется конвекцией. Конвекция представляет собой перенос тепла движущимися частицами жидкости и газа. Количество тепла, передаваемое конвекцией, зависит от характера движения жидкой или газообразной среды, ее плотности, вязкости и температуры, состояния поверхности твердого тела, величины температурного перепада между жидкостью и газом или газом и поверхностью.

Различают два вида конвекции: естественную, при которой движение частиц среды обуславливается разностью температур, а следовательно, и неодинаковой плотностью среды, и вынужденную, при которой движение частиц вызывается внешними воздействиями.

Конвективный теплообмен между жидкостью и газом и поверхностью твердого тела описывается законом Ньютона.

В газообразной среде или пустоте передача тепла может происходить излучением. Тепловое излучение представляет собой перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя взаимно излучающими поверхностями. При этом, происходит двойное превращение энергии: тепловой в лучистую при нагревании какого-либо тела, и лучистой в тепловую, на поверхности тела поглощающей лучистую теплоту.

Излучение тепла поверхностью тела аналогично световому излучению и отличается от него длиной волн.

Видимые световые лучи имеют длины волн от 0,4 до 0,8 микрометров, а тепловые или инфракрасные лучи от 0,8 до 800 микрометров.

Законы распространения, отражения и преломления, установленные для видимых световых лучей, справедливы и для тепловых.

Если поверхность тела без отражения поглощает всю падающую на нее лучистую энергию, расходуя ее только на повышение температуры тела, то такое тело называется абсолютно черным.

Если поверхность тела полностью отражает всю падающую на нее лучистую энергию, то такое тело называется абсолютно белым.

Если вся лучистая энергия, падающая на поверхность тела, полностью проходит через него без повышения температуры тела, то такое тело называется абсолютно прозрачным или диатермичным.

Количество тепла, излучаемого единицей поверхности тела в единицу времени описывается законом Стефана-Больцмана.

Интенсивность излучения тепла поверхностью тела зависит от ее температуры и способности тела излучать тепло. Чем больше лучистого тепла поглощается телом, тем больше тепла оно и излучает, следовательно, максимальной излучательной способностью обладает абсолютно черное тело. Коэффициент излучения абсолютно черного тела равен четыре целых девяносто шесть сотых.

Строительные материалы обладают большей или меньшей излучательной способностью, но всегда меньшей, чем абсолютно черное тело. Такие тела называются серыми.

В этом видео мы изучили виды теплопередачи. В следующем видео мы изучим контроль теплотехнических характеристик.

Подраздел 3.1. Физические основы метода. Виды теплопередачи. Относительное излучение некоторых видов материалов. Средства контроля температуры. Методы определения теплофизических характеристик.

Лекция 3.1.3 Контроль теплотехнических характеристик

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Контроль теплотехнических характеристик»

Определение и контроль теплотехнических характеристик строительных объектов и отдельных их элементов на соответствие требований тепловой защиты выполняется путем экспериментального определения основных показателей на основе действующих государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.

В соответствии с СП 50 «Тепловая защита зданий» необходимо соблюдение следующих основных требований: поэлементные требования комплексные требования санитарно-гигиенические требования.

Поэлементные требования подразумевают контроль фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, значение которого должно быть больше нормируемых значений.

Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции выражается из значений плотности теплового потока полученных экспериментальным способом.

Определение фактической плотности теплового потока на объектах контроля выполняется в соответствии с методикой действующего ГОСТа 25380-2014.

Санитарно-гигиенические требования регламентируют контроль температуры на внутренних поверхностях ограждающих конструкциях.

В соответствии с требованиями температура внутренних поверхностей ограждающих конструкций должна быть не ниже допустимых значений.

Контроль значений температуры, на поверхностях ограждающих конструкциях выполняют контактными и бесконтактными методом.

Наиболее распространенным на сегодняшний день является тепловизионный контроль, позволяющий получить значения температур на поверхностях ограждающих конструкций, а также выявить наличие дефектов.

ГОСТом 30494-2011 регламентируется контроль температуры внутреннего воздуха обслуживаемой зоны помещений.

По результатам сравнения нормативных и натурных теплотехнических характеристик устанавливается класс энергетической эффективности здания.

В этом видео мы рассмотрели контроль теплотехнических характеристик. В следующем видео мы рассмотрим методы определения теплофизических характеристик.

Раздел 3. Тепловой контроль

Подраздел 3.2. Современное оснащение методов теплового контроля. Визуализация тепловых полей.

Лекция 3.2.1 Инструментальное обеспечение приборов.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Инструментальное обеспечение приборов»

При диагностике строительных конструкций, как правило, применяются следующие методы теплового контроля: тепловизионный контроль, контроль температуры, контроль теплопроводности, контроль плотности тепловых потоков.

Для реализации методов теплового контроля необходима современная приборная база.

Для выполнения тепловизионного контроля и диагностики строительных конструкций применяются тепловизоры.

Тепловизор представляет собой оптико-электронную систему, предназначенную для получения изображений объектов в инфракрасном диапазоне волн. Различают измерительные и наблюдательные тепловизоры. При диагностике строительных конструкций применяют измерительные тепловизоры.

Контроль значений температуры поверхности ограждающих конструкций может осуществляться контактным и бесконтактным методами.

При контактном методе определения значений температуры поверхности применяются термоэлектрические преобразователи или термопреобразователи сопротивления, размещаемые непосредственно на поверхности обследуемой конструкции.

При бесконтактном методе отсутствует непосредственный контакт чувствительного элемента прибора с измеряемым телом. Для измерения температуры бесконтактным методом применяются пирометры.

Пирометр представляет собой электронную систему для измерения температуры тела или среды по тепловому излучению.

При выборе метода измерения температуры, как правило, предпочтение отдают контактным методам, так как они позволяют обеспечить более высокую точность измерения, чем бесконтактные.

Основным источником погрешности измерения действительной температуры тела бесконтактным методом является правильно подобранный коэффициент излучения обследуемого тела.

Контроль теплопроводности строительных материалов и конструкций выполняется, как правило, в лабораторных условиях с использованием тепломеров.

Основным нормативным документом, регламентирующим метод измерения теплопроводности, является ГОСТ 7076-99.

Контроль и измерение плотности тепловых потоков в натурных условиях выполняется с помощью измерителя плотности тепловых потоков. Измеритель плотности тепловых потоков представляет собой электронный блок и соединенные с ним посредством проводов датчики теплового потока и температуры.

В этом видео мы рассмотрели инструментальное обеспечение приборов. В следующем видео мы рассмотрим актуальность методов инфракрасного контроля.

Подраздел 3.3. Применение тепловых методов в строительстве

Лекция 3.3.1 Актуальность методов инфракрасного контроля

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Актуальность методов инфракрасного контроля»

В настоящее время при проектировании, строительстве и реконструкции зданий обязательно предусматривают комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня тепловой защиты и сокращения расходов теплоты на отопление.

Для проведения данных мероприятий на сегодняшний день активно применяются методы инфракрасного контроля и диагностики. Основным методом контроля и диагностики в строительстве является тепловизионное обследование.

Основными целями тепловизионного обследования являются: общая качественная оценка теплового режима и количественное определение тепловых потерь на отдельных участках, обнаружение дефектов строительных конструкций, оценка сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций.

На объектах строительства тепловизор позволяет обнаружить различные дефекты в наружных ограждающих конструкциях, являющихся причиной утечки тепла. Термически слабые участки конструкций проявляют себя через так называемые мостики холода, которые тепловизор четко регистрирует.

Полученная в результате контроля термограмма может служить доказательством производственного брака или некачественного проектирования.

Другим перспективным направлением применения тепловизионного контроля является поверхностная влагометрия.

При выявлении участков конструкций с повышенной влажностью учитывается закономерное понижение на несколько градусов температуры их поверхности при испарении влаги.

Таким образом, можно выявлять места возможных протечек или некачественной герметизации ограждающих конструкций при обследовании стен подвалов и железобетонных емкостных сооружений, а также кровель зданий.

В этом видео мы рассмотрели актуальность методов инфракрасного контроля. В следующем видео мы изучим обследование с использованием тепловизоров.

Подраздел 3.3. Применение тепловых методов в строительстве Лекция 3.3.2 Обследование с использованием тепловизоров

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Обследование с использованием тепловизоров»

Основным нормативным документом регламентирующим правила выполнения тепловизионного обследования ограждающих конструкций зданий является ГОСТ Р 54852-2011.

Тепловизионное обследование позволяет получить бесконтактным способом поля температур внутренних и наружных поверхностей, а также определить места температурных аномалий, вызванные наличием дефектов.

Основным условием проведения тепловизионного обследования является наличие перепада температур между наружным и внутренним воздухом. В большинстве случаев для выполнения условия перепада температур оказывается достаточным перепад температур между внутренним и наружным воздухом 10-15оС. Поэтому тепловизионный контроль рекомендуется проводить в осеннее-весенний отопительный сезон.

Перед проведением тепловизионного обследования обследуемые поверхности не должны находиться в зоне прямого и отраженного солнечного облучения в течение 12 часов. Также необходимо за 12 часов до обследования и непосредственно во время обследования сохранять фиксированное положение оконных и дверных проемов. Поэтому тепловизионное обследование наружных поверхностей ограждающих конструкций рекомендуется проводить в утренние часы.

В соответствии с ГОСТ тепловизионный контроль ограждающих конструкций подразделяется на три вида:

Первый вид - Проведение осмотра объекта контроля Второй вид – Проведение обзорного термографирования Третий вид – Проведение детального термографирования

Проведение осмотра объекта выполняют с целью создания общей характеристики качества теплоизоляции и выявления мест для последующего детального термографирования.

Осмотр проводят в процессе строительства по этапам работ, при вводе объекта в эксплуатацию и в процессе его эксплуатации не реже одного раза в год.

В процессе осмотра, если планируется дальнейшее обзорное и/или детальное термографирование, выбирают реперные и базовый участки контактным методом, которые любым доступным способом отмечают непосредственно на ограждающей конструкции или на ее плане. За базовый принимают участок ограждающей конструкции, линейные размеры которого превышают две толщины, имеющий

равномерное температурное поле. При внешней съемке в отопительный период температура базового участка должна быть близкой к минимальной температуре на поверхности ограждающей конструкции, а при внутренней съемке - к максимальной температуре. За реперные участки принимают области с постоянными температурами, существенно отличающимися от температур других областей поверхности. Размер реперного участка при заданной дистанции съемки должен превышать наименьший линейный размер. В качестве одного из реперных участков можно использовать базовый участок, а в качестве других допускается использовать участки с потенциальными дефектами. Результаты, получаемые в ходе осмотра объекта, считаются лишь предварительными и не могут быть самостоятельно использованы для анализа наблюдаемых дефектов.

По результатам осмотра может быть составлен отчет о термографическом осмотре.

При обзорном или детальном термографировании используются базовый и реперные участки на обследуемой поверхности ограждающей конструкции. Для привязки реперных участков к термограммам объект контроля фотографируют с отмеченными участками или наклеивают рядом на бездефектной области металлизированную пленку.

Непосредственно перед началом и после термографирования термогигрометром измеряется температура и влажность внутреннего и наружного воздуха.

В процессе обследования необходимо контролировать температуру наружного воздуха с частотой не менее одного раза в 15-30 мин. При наружном обследовании измеряют скорость ветра вблизи поверхности ограждающей конструкции. Перед или после каждой термографической съемки с записью термограммы измеряют температуру в выбранных точках на реперных участках.

Результаты обзорного и детального термографирования в зависимости от поставленных задач подразделяют на качественные и количественные. Качественные результаты термографирования ограничиваются информацией, содержащейся в термограммах, полученных и обработанных тепловизором либо упрощенными методами с помощью дополнительных средств, и используются для обследований, направленных на выявление дефектов без последующего использования полученных результатов для количественных расчетов локальных относительных сопротивлений теплопередаче, коэффициента теплотехнической неоднородности и других параметров. Количественные результаты термографирования сопровождаются компьютерной обработкой снятых термограмм с целью получения распределения температур по поверхности объекта, максимально близкого к действительному. Данные результаты могут быть использованы в дальнейших расчетах.

Для получения качественных результатов термографирования на каждой термограмме достаточно одного реперного участка. Для получения количественных результатов термографирования на каждой термограмме выбирают не менее двух

реперных участков так, чтобы различия температуры на них как минимум в несколько раз превосходили точность измерения температуры контактным методом и чувствительность тепловизора.

По результатам тепловизионного обследования выполняется обработка и анализ термограмм и составление отчета о тепловизионном обследовании.

В этом видео мы рассмотрели обследование с использованием тепловизоров. В следующем видео мы рассмотрим обследование с использованием приборов типа Поток.

Подраздел 3.3. Применение тепловых методов в строительстве Лекция 3.3.3 Обследование с использованием приборов типа Поток.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем раздел «Тепловой контроль». Тема этого видео «Обследование с использованием приборов типа Поток»

Основным нормативным документом, регламентирующим метод измерения плотности тепловых потоков проходящих через ограждающие конструкции зданий является ГОСТ 25380-2014.

Метод измерения плотности теплового потока основан на измерении перепада температуры на "дополнительной стенке", устанавливаемой на ограждающей конструкции здания.

Измерение плотности тепловых потоков проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций зданий и сооружений. В случае невозможности измерения плотности тепловых потоков с внутренней стороны при условии сохранения устойчивой температуры на поверхности допускается проведение измерения плотности тепловых потоков с наружной стороны ограждающих конструкций.

В зависимости от необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового потока выбираются специфические или характерные участки на ограждающей конструкции.

Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить направление и значение тепловых потоков.

Перед установкой датчиков теплового потока выбранные участки поверхности ограждающих конструкций зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей.

Для исключения воздушных зазоров между датчиком и поверхностью ограждающей конструкции необходимо нанести на датчик тонкий слой теплопроводной пасты или технического вазелина.

Датчик может быть закреплен по его боковой поверхности

при помощи раствора строительного гипса, технического вазелина, пластилина, штанги с пружиной и других средств, исключающих искажение теплового потока в зоне измерений.

После крепления датчика на обследуемой поверхности посредством клеящей ленты закрепляется соединительный кабель датчика с электронным блоком.

Электронный блок необходимо располагать на расстоянии от 5 до 8 метров от датчиков для исключения искажений плотности тепловых потоков.

По результатам измерения плотности тепловых потоков получают значения с датчиков прибора.

За результат измерения плотности теплового потока принимают среднее арифметическое значение результатов пяти измерений при одном положении преобразователя теплового потока на ограждающей конструкции.

В этом видео мы рассмотрели обследование с использованием приборов типа Поток.

Раздел 4 Другие методы неразрушающего контроля

Подраздел 4.1. Физические основы и области применения электрических методов. Лекция 4.1.1. Электрические методы контроля. Вихретоковый контроль

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы переходим к разделу «Другие методы неразрушающего контроля», подраздел «Физические основы и области применения электрических методов». Тема этого видео «Электрические методы контроля. Вихретоковый контроль».

Из группы электрических методов неразрушающего контроля вихретоковый метод получил наибольшее распространение.

От всех ранее рассмотренных методов он отличается своей универсальностью.

С его помощью получают информацию о химическом составе и геометрических размерах изделия; о структуре материала, из которого объект изготовлен и обнаруживают дефекты, залегающие на поверхности и в подповерхностном слое (на глубине 2-3 мм).

Во всех случаях объектом контроля должны быть электропроводные немагнитные материалы.

Вихретоковый метод используется для выявления неоднородностей структуры материала, отклонений химического состава, измерения толщины покрытий, толщины листовых материалов и стенок труб и т.д.

Метод основан на создании в объекте контроля вихревых токов (токов Фуко). Т.е., если рядом с объектом создать переменное магнитное поле, то внутри материала объекта индуцируются вихревые токи. Вихревые токи, в свою очередь, также создают магнитное поле, противодействующее внешнему магнитному воздействию.

Рассмотрим наглядно на примере (рис. 1). Переменный ток i1, протекающий по витку 1, создает переменную магнитную индукцию В1. Эти силовые линии пересекают плоскость кольца 2 (в нашем случае исследуемого объекта). В результате чего в нем наводится переменная электродвижущая сила (ЭДС). Переменная ЭДС, наведенная в проводящем кольце, создает в нем ток i2. Ток i2, протекающий по кольцу, создает свою переменную магнитную индукцию В2, которая направлена встречно по отношению к магнитной индукции В1 витка. Поэтому общее магнитное поле в области, расположенной ниже кольца, уменьшается.

Рис. 1. Принцип создания вихревых токов

При пропускании через катушку переменного тока определенной частоты магнитное поле этой катушки изменяет свой знак с той же частотой. Если поместить изделие в поле этой катушки, то в нем возбуждаются вихревые токи, поле которых оказывает действие на поле возбуждающей катушки (рис. 2).

Рис. 2. Схема вихретокового метода

Переменный электрический ток в катушке создает магнитный поток преобразователя, который при отсутствии объекта контроля зависит от частоты электрического тока, геометрических размеров и формы катушки, а также относительной магнитной проницаемости (µ) среды внутри катушки. В катушке без сердечника (в воздушной среде) магнитная проницаемость равна 1. Внутри катушки с сердечником значение магнитной проницаемости гораздо выше 1 и магнитный поток больше, чем без сердечника.

Создаваемое катушкой электромагнитное поле образует в металле поле вихревых токов Фуко, которое однородно, если под катушкой нет дефектов (рис. 3а). Это поле ответно возбуждает в катушке вторичную электродвижущую силу, в определенной степени изменяющую амплитуду тока.

а)    б)

Рис. 3. Поле вихревых токов Фуко

Если в процессе сканирования катушкой поверхности объекта под датчиком оказывается дефект, то он искажает поле вихревых токов, изменяя амплитуду тока в катушке (рис. 3б). Это вызывает разбаланс индикатора, что и служит признаком дефекта.

Существуемые методы вихретокового контроля: амплитудный, фазовый, частотный, многочастотный. Наиболее применяемые методы (ВТК): амплитудный, частотный.

В вихретоковых методах используют преобразователь – это устройство для передачи и получения информации. В качестве вихретокового преобразователя используются индуктивные катушки. В отверстие катушки для усиления магнитного поля может быть вставлен ферритовый сердечник.

Рис. 4. Катушка вихретокового преобразователя (параметрического)

Преобразователи вихретокового контроля классифицируют: по типу преобразования и расчета сигнала, по положению преобразователя относительно объекта контроля (рис. 5). Рассмотрим вихретоковые преобразователи по типу преобразования параметров объекта контроля в выходной сигнал.

Рис. 5. Классификация вихретоковых преобразователей

Параметрический преобразователь - основан на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте полем преобразователя, по изменению полного сопротивления его катушки. Данный вид устройства имеет лишь возбуждающую обмотку, параметры которой зависят от параметров объекта контроля. Параметрические преобразователи включают в схему, преобразующую изменение их комплексного сопротивления в изменение амплитуды и фазы (или частоты) напряжения (рис. 6).

Рис. 6. Параметрический преобразователь

Трансформаторный преобразователь - основан на регистрации электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в токопроводящем объекте, по изменению электродвижущей силы на зажимах измерительной катушки. Трансформаторные преобразователи помимо возбуждающей имеют и измерительную обмотку, электродвижущая сила которой зависит от параметров объекта контроля (рис. 7).

Рис. 8. Функциональная схема вихретокового контроля на примере прибора с накладным трансформаторным преобразователем и график распределения плотности вихревых токов

Существуют три основных метода возбуждения вихревых токов в объекте:

- метод накладной катушки (накладывание катушки на изделие, т.е. размещают вблизи поверхности, обычно прикладывая торцом к объекту контроля);

- метод проходной катушки (помещение изделия в катушку, т.е. катушки наружных проходных вихретоковых преобразователей охватывают объект контроля или катушки внутренних проходных вихретоковых преобразователей вводят внутрь объекта контроля);

- экранный метод (помещение изделия между первичной и вторичной катушками, т.е. возбуждающие и измерительные катушки расположены по разные стороны объекта контроля);

- комбинированный метод.

Рис. 9. Схемы соединения обмоток абсолютного и дифференциального преобразователей

По способу соединения обмоток (рис. 9) вихретоковые преобразователи делятся на:

- абсолютные (выходной сигнал определяется абсолютным значением параметров объекта контроля);

- дифференциальные (выходной сигнал определяется приращением значений параметров объекта контроля в зонах расположения измерительных обмоток, одна из которых находится на заведомо бездефектном участке детали, а вторая – на контролируемом).

Трансформаторные вихретоковые преобразователи обычно включают по дифференциальной схеме. При этом возможны схема сравнения со стандартным образцом и схема «самосравнения» (рис.10).

Рис. 10. Преобразователи схемы соединений

Выходной сигнал дифференциального вихретокового преобразователя зависит и от абсолютных значений параметров объекта. Но, при малых приращениях этих параметров можно считать, что он определяется только приращениями. При включении преобразователя по дифференциальной схеме повышается стабильность работы прибора.

Величина вихревых токов, а, следовательно, и магнитного потока зависит от величины и частоты переменного тока в катушке индуктивности, электропроводности и магнитной проницаемости материала детали, формы детали, относительного расположения индукционной катушки и исследуемой детали, и от наличия в изделии дефектов. Магнитный поток вихревых токов Фвт, направленный навстречу основному магнитному потоку Фп, меняет индуктивное и полное сопротивление катушки индуктивности (рис. 11). Причём, величина этого изменения различна на бездефектном участке и на участке, имеющем дефект.

Рис. 11. Диагностика дефектов в вихретоковом методе с применением параметрического вихретокового преобразователя: ОК- объект контроля; Фп-

магнитный поток ВТП;  Фвт- магнитный поток вихревых токов; Iвт - вихревой ток.

В основном вихретоковой контроль применяют для дефектоскопии - обнаружения поверхностных трещин с шириной раскрытия до 0,0005 мм, глубиной 0,15...0,20 мм и протяжённостью 0,6...2,0 мм, а также подповерхностных трещин.

Глубина обнаружения дефектов зависит от многих факторов, главными из которых являются частота используемого тока и тип материала детали. Общая закономерность состоит в том, что чем меньше частота, тем больше глубина обнаружения дефектов.

Так при частотах, составляющих десятки герц, глубина обнаружения дефектов может достигать десятки миллиметров, но при частотах, равных сотням герц, эта глубина не будет превышать 1 мм, поэтому часто используют импульсное возбуждение вихревых токов.

Структурное состояние металлов и сплавов влияет на их электрические и магнитные характеристики. С помощью вихретоковых приборов по приращению удельной электрической проводимости контролируют качество термической и химико-термической обработки деталей, состояние поверхностных слоев после механической обработки (шлифование, наклеп), обнаруживают остаточные механические напряжения, выявляют усталостные трещины в металлах на ранних стадиях их развития.

Приборы, осуществляющие этот метод контроля, называются вихретоковыми структуроскопами. Параметры работы структуроскопов: частота тока возбуждения 20-20000 Гц, ток возбуждения до 10 А.

Если установлена корреляционная связь между физико-химическими свойствами электропроводящего неферромагнитного материала и выходными сигналами вихретокового преобразователя, то вихретоковые структуроскопы могут заменить непроизводительные и дорогостоящие металлографические, механические и химические испытания продукции.

Вихретоковые толщиномеры применяются для контроля толщины электропроводящих листов, пленок, пластин, покрытий, стенок труб.

Наиболее широко вихретоковой контроль широко применяют для контроля труб по установлению степени износа, путем сканирования по длине. Обследование производится с использованием системы, состоящей из универсального многочастотного вихретокового дефектоскопа, персонального компьютера и вихретоковых зондов. Настройка дефектоскопа производится по имитаторам дефектов, изготовленных из аналогичных труб. Анализ данных контроля основан на амплитудно-фазовом методе выделения информации, т.е. в качестве носителя информации используются амплитуда и фаза сигнала.

К особенностям вихретокового метода относят:

- электрическую природу сигнала и быстродействие, что позволяет легко автоматизировать контроль;

- значительную скорость и простоту контроля;

- отсутствие необходимости электрического и даже механического контакта преобразователя с контролируемым объектом;

- возможность контроля слоев металла небольшой толщины, а также быстро движущихся изделий.

К недостаткам вихретокового метода контроля следует отнести, во-первых, то, что можно проводить контроль только электропроводящих объектов: металлы, сплавы, графит, полупроводники, во-вторых, малую глубину зоны контроля, которая не превышает нескольких миллиметров, так как определяется глубиной проникновения в контролируемую среду электромагнитного поля.

По чувствительности к трещинам вихретоковая дефектоскопия уступает магнитной. Максимальная чувствительность вихретокового вида контроля может быть достигнута при контроле деталей с шероховатостью поверхности не более Rz 20.

На сигналы вихретокового преобразователя практически не влияют влажность, давление и загрязненность газовой среды, а также загрязнение поверхности объекта контроля непроводящими веществами.

Основополагающим документом на вихретоковый контроль является ГОСТ Р ИСО 15549-2009. Настоящий стандарт определяет общие принципы неразрушающего контроля изделий и материалов с помощью вихревых токов для обеспечения заданных и воспроизводимых параметров. Стандарт включает в себя инструкции по подготовке документов, устанавливающих конкретные требования к применению метода вихревых токов для изделий конкретного типа. На основании данного стандарта в каждой отрасли промышленности и транспорта разработана своя нормативно техническая документация, например, РД-13-03- 2006 - Методические рекомендации о порядке проведения вихретокового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах.

В этом видео мы изучили вихретоковый контроль. В следующем видео мы рассмотрим неразрушающий контроль, основанный на электропроводимости.

Подраздел 4.1. Физические основы и области применения электрических методов. Лекция 4.1.2. Неразрушающий контроль, основанный на электропроводимости

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Неразрушающий контроль, основанный на электропроводимости».

Электрический неразрушающий контроль относится к виду контроля, основанному на регистрации и анализе параметров электрического поля или электрического тока, взаимодействующих с контролируемым объектом или возникающих в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия (рис.1).

Рис. 1. Неразрушающий контроль электрическими методами

По характеру взаимодействия электрических полей с объектом контроль разделяют на: электрический; трибоэлектрический; термоэлектрический.

Электрический метод основан на регистрации параметров электрического поля (тока), взаимодействующего с контролируемым объектом.

Трибоэлектрический метод основан на регистрации величины электрических зарядов, возникающих в контролируемом объекте при трении разнородных материалов.

Термоэлектрический метод основан на регистрации величины термоэлектродвижущей силы.

Разновидности электрического метода:

Основными характеристиками, регистрируемыми после взаимодействия электрического поля с контролируемым объектом являются потенциал и ёмкость. Соответственно, методы называют электроемкостный и электропотенциальный. Рассмотрим их.

Электроемкостный метод предусматривает введение объекта контроля или его исследуемого участка в электростатическое поле и определение искомых характеристик материала по вызванной обратной реакции на источник поля.

Информативность электроемкостного метода определяется зависимостью первичных параметров емкости, тангенса угла потерь от характеристик объекта контроля (диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь).

Электрическое поле тока высокой частоты охватывает не всю высоту сечения токопроводящего материала, а лишь сегментообразную приповерхностную зону между электродами на глубину дельта (δ) – что называют скин-эффект (рис. 2).

Рис. 2. Принцип действия электроёмкостного метода при оценке дефектов При неизменной дистанции L между электродами, что обеспечивается

конструкцией датчика, электросопротивление R0 бездефектного участка (вариант

«а») меньше сопротивления R участка с трещиной (вариант «б»), так как основная часть тока, идущего вблизи поверхности, вынуждена обтекать трещину. Существует достаточно точно выраженная пропорция между глубиной трещины

(h) и разностью этих сопротивлений.

Рассмотрим суть электропотенциального метода, основанного на регистрации и анализе распределения потенциалов по поверхности контролируемого объекта.

Работа электропотенциальных приборов основана на прямом пропускании тока через контролируемый участок и измерении разности потенциалов на определенном участке.

При пропускании через электропроводящий объект электрического тока в объекте создается электрическое поле. Геометрическое место точек с одинаковым потенциалом представлено эквипотенциальными линиями (рис. 3).

Рис. 3. Принцип работы электропотенциальных приборов

Разность потенциалов зависит от трех факторов: удельной электрической проводимости, геометрических размеров и наличия поверхностных трещин.

При попадании в зону электрического поля в объекте контроля дефекта эквипотенциальные линии преломляются, что фиксируется прибором.

Электропотенциальный метод с использованием четырех электродов, является единственным методом, который позволяет осуществить простое измерение глубины (до 100 - 120 мм) поверхностных трещин. С помощью двух электродов к контролируемому участку подводится ток, а два других измеряют разность потенциалов на определенном расстоянии. По значению расчетного удельного сопротивления судят о глубине обнаруженной трещины (рис. 4).

Рис. 4. Электропотенциальный метод с использованием четырех электродов

Так же электропотенциальные приборы применяют для измерения толщины стенок деталей, для изучения анизотропии электрических и магнитных свойств, обусловленной приложенными к объекту контроля механическими напряжениями. Но, основное назначение этих приборов – измерение глубины трещин.

Поверхностные и приповерхностные трещины в теле бетона нарушают целостность защитного слоя и провоцируют развитие коррозии арматурной стали. Как следствие: снижение несущей способности железобетонных конструкций; возможность хрупкого разрушения в случае развития питтинговой коррозии и коррозионного растрескивания высокопрочной арматуры. Очень важно, особенно для ответственных конструкций, осуществлять периодический плановый контроль их состояния.

В международной практике приборы для оперативного контроля степени коррозии арматуры в теле бетона методом анализа потенциала микрогальванической пары (датчиком потенциала) и измерения удельного электрического сопротивления в бетоне (датчиком сопротивления) применяют с 70-х годов. В РФ применение данных методов ограничено из-за отсутствия соответствующих нормативно-технических документов.

Единственный действующий в РФ нормативный документ по определению коррозии арматуры в бетоне ОДМ (Отраслевой Дорожный Методический документ) 218.3.001-2010 "Рекомендации по диагностике активной коррозии

арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента".

Метод потенциалов полуэлемента основан на корреляции измеренного электрохимического потенциала и наблюдаемой скоростью коррозии металла в железобетоне. Его сущность состоит в измерении электрического потенциала, возникающего между арматурной сталью и стандартным электродом сравнения, который устанавливается на интересующие участки поверхности железобетонной конструкции. Метод позволяет выявлять в железобетонной конструкции места скрытого процесса коррозии предварительно напряженной, рабочей и конструкционной арматуры.

По результатам диагностики железобетонной конструкции методом потенциалов полуэлемента дают вероятностную оценку наличия или отсутствия процесса коррозии в арматуре в местах измерений.

В 1987 году для контроля скорости коррозии арматуры в бетоне Лэнгфордом и Брумфилдом было предложено использование измерений удельного сопротивления с помощью 4-х электродного датчика Веннера.

Когда удельное электрическое сопротивление бетона мало, очень велика степень возникновения коррозии. Когда удельное сопротивление имеет большое значение - вероятность коррозии снижается (табл. 1).

Таблица 1 - Пороговые значения удельного электрического сопротивления

| Удельное электрическое сопротивление, кОм*см | Вероятность возникновения коррозии арматуры |
| --- | --- |
| p≥12 | Коррозия маловероятна |
| 8 > p < 12 | Коррозия вероятна |
| p ≤ 8 | Вероятность коррозия высока |

Термоэлектрический метод. При термоэлектрическом методе неразрушающего контроля источником информации о физическом состоянии материала является термоэлектродвижущая сила, возникающая в цепи, состоящей из пары электродов (горячего и холодного). Обработка информации может проводиться или путем прямого преобразования или дифференцированным методом.

Сущность работы приборов по схеме прямого преобразования заключается в следующем (рис. 5). Контролируемый образец помещают на площадку холодного электрода. К контролируемой поверхности прикасаются горячим электродом, нагреваемым элементом. В месте контакта горячего электрода возникает термо-ЭДС, и ток начинает протекать в цепи, в которую включен индикаторный прибор.

Рис. 5. Метод прямого преобразования

При работе прибора по дифференцированной схеме (рис. 6) к холодным электродам, на которых размещены: образец 6 из известной марки стали и контролируемая деталь, подключен индикаторный прибор. К этим деталям одновременно прикасаются горячим электродом и, наблюдая за показаниями индикаторного прибора, судят о принадлежности контролируемой детали к марке стали образца.

Рис. 6. Дифференцированный метод

В таблице 2 приведены значения термо-ЭДС для некоторых сталей.

Таблица 2 - Значения термоэлектродвижущей силы для некоторых марок сталей

| Марка стали | Значение термо-ЭДС, мВ |
| --- | --- |
| 10Х18Н10Т | 0,27 – 0,36 |
| ЗОХГСНА | 0,16 – 0,28 |
| 18ХНВА | 0,15 – 0,27 |
| ЗОХГСА | 0,12 – 0,18 |
| 12ХНЗА | 0,02 – 0,06 |
| 15ХА | -0,17 – +0,11 |
| 16ХГТА | -0,27 – +0,20 |
| 10X18 | -0,27 – +0,30 |
| 20X23 | -0,31 – +0,33 |
| 10Х12М | -0,37 – +0,41 |
| 10X12Ф1 | -0,40 – +0,46 |

В этом видео мы изучили неразрушающий контроль, основанный на электропроводимости. В следующем видео мы рассмотрим области применения и классификацию капиллярных методов контроля.

Курс «Неразрушающий контроль в строительстве» Раздел 7. Другие методы неразрушающего контроля

Подраздел 7.2. Капиллярный метод.

Лекция 7.2.1. Области применения и классификация капиллярных методов контроля

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Области применения и классификация капиллярных методов контроля».

Капиллярная дефектоскопия является старейшим методом неразрушающего контроля и самым чувствительным по отношению к поверхностным дефектам. Еще в 50-х годах был предложен красно-белый метод обнаружения поверхностных дефектов, который впоследствии получил название - метод контроля проникающими жидкостями.

Капиллярные методы неразрушающего контроля основаны на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей (пенетрантов) в полости поверхностных и сквозных несплошностей материала объекта контроля и регистрации образующихся индикаторных следов.

Рис. 1. Капиллярный метод неразрушающего контроля

Индикаторный рисунок, индикаторный след это изображение, образованное пенетрантом, в месте расположения несплошности и подобное форме ее сечения у выхода на поверхность объекта контроля.

На сегодняшний день капиллярные методы регламентированы российской и зарубежной нормативной документацией и применяются при неразрушающем контроле во всей мировой практике:

- ГОСТ 18442 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

- ASTM E 1417 Стандартный процесс пенетрантного контроля;

- ASTM E 165-95 Стандартный метод пенетрантного контроля;

- ASTM E1209-99 Стандартный метод пенетрантного контроля флуоресцентными водосмываемыми пенетрантами.

- EN ISO 3452-2 Неразрушающий Контроль. Капиллярный контроль. Часть 2. Испытание проникающих жидкостей;

- EN 571-1:1997 Неразрушающий Контроль. Капиллярный контроль. Общие принципы.

Капиллярный контроль предназначен для выявления невидимых или слабо видимых невооруженным глазом поверхностных и сквозных дефектов, определения их расположения, протяженности и ориентации по поверхности.

Методы применимы при контроле коррозии металлических элементов под воздействием хлоридов, а так же для поиска дефектов в резервуарах и в сварных швах трубопроводов. С помощью него диагностируют раковины, свищи, непровары, трещины, пористость, трещины на фоне пористости.

Используют при испытаниях на герметичность для обнаружения и определения местонахождения утечек резервуаров, ёмкостей, радиаторов, гидравлических систем бассейнов. При этом пенетрант наносится на одну сторону конструкции, а проявитель на другую и в месте утечки фиксируется выход пенетранта на поверхность.

Капиллярные методы позволяют контролировать объекты сложной формы, включая крупно- и малогабаритные. Используются при контроле качества в ходе изготовления изделий на заводах, в условиях строительного объекта при необходимости технического обследования таких сооружений, как мосты, грузоподъемные краны.

Капиллярными методами можно контролировать детали из любых конструкционных материалов: чёрных и цветных металлов (магнитных и немагнитных), пластмасс, стекла и керамики, композиционных материалов, где этот метод зачастую является единственно приемлемым.

Преимуществами капиллярного метода являются:

  - Высокая объективность результатов контроля.

  - Широкая область их применения.

  - В основном не предусматривается применение сложных приборов.

  - Низкая трудоемкость контроля.

Но, следует учитывать, что капиллярные методы выявляют только дефекты, имеющие выход на поверхность изделия. При этом глубина дефекта должна не менее чем в 10 раз превосходить его раскрытие.

Капиллярный неразрушающий контроль оценивается классами чувствительности (табл. 1), где основным показателем является диапазон значений преимущественного раскрытия несплошности типа единичной трещины определенной длины, при заданных условиях: вероятности выявления, геометрическом или оптическом параметрах следа не хуже заданных.

Таблица 1 – Классы чувствительности капиллярных методов

| Класс чувствительности | Ширина раскрытия дефекта, мкм |
| --- | --- |
| I | менее 1 |
| II | от 1 до 10 |
| III | от 10 до 100 |
| IV | от 100 до 500 |
| технологический | не нормируется |

В зависимости от способа выявления индикаторного рисунка капиллярные методы подразделяют на:

- Люминесцентный.

- Контрастный (цветной).

- Люминесцентно-цветной.

- Яркостный.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Люминесцентный метод - основан на регистрации контраста, люминесцирующего в длинноволновом ультрафиолетовом излучении видимого индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта контроля.

При люминесцентном методе дефект заполняется индикаторной жидкостью, которая представляет собой раствор (суспензию) люминофора в смеси органических растворителей. При проявлении извлеченный из дефекта люминофор дает на темном фоне контрастный, светящийся под действием ультрафиолетовых лучей след, что позволяет выявлять дефекты с раскрытием более 0,1 мкм. Данный метод контроля обладает высокой чувствительностью, но требует применения специального облучения ультрафиолетовым светом и затемненного помещения для осмотра изделия. В связи с повышенной чувствительностью человеческого глаза в желто-зеленой области применяются люминофоры с максимальной световой отдачей именно в этой области спектра.

Контрастный (цветной) метод - основан на регистрации контраста цветного в видимом излучении индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта контроля.

При цветном методе в качестве индикатора используются ярко окрашенные жидкости. Красный цвет обеспечивает наиболее высокий цветовой контраст и быстрое возникновение зрительного ощущения. Цвет даёт индикаторный рисунок дефекта, который легко отличить от рисунков, похожих на трещины, но не представляющих опасности повреждения металла. Красные красители видны в очень тонком слое проявителя.

Дефекты выявляются по индикаторным следам на фоне проявителя обычно белого цвета. Чувствительность цветного метода соответствует II уровню, при котором выявляются дефекты с раскрытием не менее 1 мкм. Цветной метод является наиболее распространенным среди капиллярных методов неразрушающего контроля.

Применяется при коррозионных испытаниях материалов для определения видов поверхностной коррозии – сплошной, межкристаллитной, коррозионного растрескивания, послойной. При металлографическом анализе для выделения на шлифах раскрытых границ зерен, трещин, пористости, подповерхностной коррозии.

Люминесцентно-цветной метод - основан на регистрации контраста цветного или люминесцирующего индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта контроля в видимом или длинноволновом ультрафиолетовом излучении.

Этот метод является самым высокочувствительным методом выявления поверхностных дефектов. Более высокая чувствительность метода достигается в ультрафиолетовом свете и повышается с увеличением освещённости контролируемой поверхности.

Яркостный метод - основан на регистрации контраста в видимом излучении ахроматического рисунка на фоне поверхности объекта контроля.

Капиллярные методы дефектоскопии подразделяют на основные, использующие капиллярные явления, мы их только что рассмотрели, и комбинированные, основанные на сочетании капиллярного и других, различных по физической сущности методов неразрушающего контроля. Остановимся на них более подробно.

Капиллярно-электростатический метод – основан на обнаружении индикаторного рисунка, образованного скоплением электрически заряженных частиц у поверхностной или сквозной несплошности не электропроводящего объекта, заполненного ионогенным пенетрантом.

Капиллярно-электроиндуктивный метод - основан на электроиндуктивном обнаружении электропроводящего индикаторного пенетранта в поверхностных и сквозных несплошностях не электропроводящего объекта.

Капиллярно-магнитопорошковый метод - основан на обнаружении комплексного индикаторного рисунка, образованного пенетрантом и ферромагнитным порошком, при контроле намагниченного объекта.

Капиллярно-радиационный метод поглощения - основан на регистрации поглощения ионизирующего излучения соответствующим пенетрантом в поверхностных и сквозных несплошностях объекта контроля.

Капиллярно-радиационный метод излучения - основан на регистрации ионизирующего излучения, соответствующего пенетранта в поверхностных и сквозных несплошностях.

В этом видео мы изучили области применения и классификацию капиллярных методов контроля. В следующем видео мы рассмотрим Физическо- химические основы капиллярного метода.

Подраздел 4.2. Капиллярный метод.

Лекция 4.2.2. Физико-химические основы капиллярного метода

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема этого видео «Физико- химические основы капиллярного метода».

Процесс капиллярного контроля является многооперационным, в ходе которого контролируемый материал неоднократно контактирует с жидкостными реагентами.

Поверхность трещины контролируемого материала сначала вступает в контакт с проникающей (индикаторной) жидкостью - пенетрантом, затем проявителем, средством, удаляющем пенетрант и, возможно, еще с другими дефектоскопическими материалами.

Эффективность первой операции (заполнение трещин пенетрантом) является самой главной, и зависит от нескольких физических явлений, определяемых физико-химическими свойствами проникающей жидкости и поверхностными свойствами контролируемого материала.

На полноту и скорость протекания этих явлений влияет смачиваемость, поверхностное натяжение, вязкость, скорость высыхания пенетрата. При заполнении трещины жидкость должна обладать максимальной проникающей способностью, чтобы как можно лучше заполнить полость дефекта.

Если силы взаимодействия между жидкостью и материалом больше, чем силы взаимодействия между молекулами жидкости, то жидкость имеет высокую адгезию к твердому телу и образует с ним устойчивую поверхность раздела. Т.е. жидкость хорошо смачивает твердое тело.

Мерой статического смачивания является косинус угла, образованного поверхностью твердого тела и плоскостью, касательной к поверхности жидкости в точке границы смачивания.

𝜎тг − 𝜎тж = 𝜎жг ∙ cos 𝜃

где: Ϭтг, Ϭтж, Ϭжг, - поверхностное натяжение соответственно на границе твердое тело–газ, твердое тело–жидкость, жидкость–газ; 𝜃 - краевой угол смачивания, образованный плоской поверхность твердого тела и плоскостью, касательной к поверхности жидкости в точке границы смачивания.

Если сosθ приближается к единице, то наблюдается полное смачивание, краевой угол смачивания уменьшается, стремясь к нулю (рис. 1). Избыток жидкости безгранично растекается по поверхности твердого тела до толщины молекулярного слоя.

Рис. 1. Смачивание поверхности жидкостью

При сosθ=-1 наблюдается полное несмачивание, жидкость не вступает в физико-химическое взаимодействие с твердым телом (рис. 2).

Рис. 2. Несмачивание поверхности жидкостью

Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем лучше смачивание. Кроме этого, шероховатые поверхности (что характерно для стенок трещин) лучше смачиваются. Чем меньше размер трещин, которые можно называть – капиллярными щелями, тем больше капиллярные свойства.

𝑐𝑜𝑠 θ= 𝜎тг − 𝜎жт

𝜎жг

Все это способствует образованию вогнутого мениска. При этом в объеме жидкости возникает дополнительное давление, стремящееся как бы растянуть жидкость. Это дополнительное давление называют капиллярным. Возникновение капиллярных сил наблюдается в полостях, размеры которых настолько малы, что жидкость может образовывать мениск без плоских участков (рис.3).

Рис. 3. Схема проникновения жидкости вглубь полости трещины Равнодействующая капиллярных сил ΔP направлена вглубь трещины и под

ее влиянием жидкость проникает в полость дефекта и удерживается в ней.

∆Р = 𝜎пр

( 1

𝑅1

+  1 )

𝑅2

где R1 и R2 - радиусы кривизны поверхности жидкости в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через нормаль к поверхности в данной точке.

Жидкость, заполнившая полость трещины, будет удерживаться в ней капиллярными силами.

∆Р = 𝜎 ∙ cos 𝜃 ∙ ( 1

𝑅1

+  1 )

𝑅2

Оптимальными для применения считают проникающие жидкости, имеющие коэффициент поверхностного натяжения в пределах 26–28·мН/м и динамическую вязкость 1–2 мПа с. Вязкость играет чрезвычайно большую роль, так как она характеризует время проникновения жидкости в трещину.

Извлечение пенетранта из полости трещины, связано с диффузионными и сорбционными процессами. Если на мениск, расположенный у поверхности изделия, воздействовать частицами сухого порошка или суспензии, то он превратится в систему мелких менисков, имеющих различную форму и большую кривизну. При этом возникающие капиллярные силы больше сил, удерживающих жидкость в полости дефекта, и направлены они в противоположную сторону. Под их воздействием пенетрант будет вытесняться на поверхность изделия и проявляться, образуя индикаторный рисунок (рис. 4).

Рис. 4. Схема контроля деталей капиллярным методом: а – полость трещины заполнена пенетрантом; б – избыток пенетранта удален с поверхности обследуемого материала; в – нанесен проявитель, трещина выявлена; 1 – обследуемый материал ; 2 – полость трещины; 3

– пенетрант; 4 – проявитель; 5 – индикаторный рисунок трещины.

При выборе проникающей жидкости необходимо учитывать, что жидкости с максимальной проникающей способностью могут трудно извлекаться из трещин при проявлении. Т.е. какая-то часть остается в трещине и тогда след (пятно) на поверхности будет сложно визуализировать. Это существенно влияет на конечный результат контроля, прежде всего на его чувствительность.

Имеются способы проведения капиллярного контроля, которые предусматривают применение таких дефектоскопических материалов, которые при взаимодействии образуют объемные твердые продукты реакции (по типу застывающей пены) и позволяют обнаруживать дефекты.

При применении комплексных методов с использованием внешних физических полей (акустического, магнитного, электромагнитного и др.) требуется учёт новых процессов, которые возникают при их взаимодействии с жидкими и твердыми дефектоскопическими материалами.

В этом видео мы изучили физико-химические основы капиллярного метода. В следующем видео мы рассмотрим материалы, оснащение и процесс капиллярного контроля.

Курс «Неразрушающий контроль в строительстве» Раздел 7. Другие методы неразрушающего контроля

Подраздел 7.2. Капиллярный метод.

Лекция 7.2.3. Материалы, оснащение и процесс капиллярного контроля

Здравствуйте,	уважаемые	слушатели.	Тема	этого	видео	«Материалы, оснащение и процесс капиллярного контроля».

Материалы, применяемые при капиллярном неразрушающем контроле, называют дефектоскопическими материалами.

В основном они представлены:

    - Пенетранты или проникающие жидкости - предназначены для заполнения дефектов;

    - Очистители или гасители – для нейтрализации или удаления избытка проникающего вещества с поверхности;

    - Проявители - для извлечения из трещины пенетранта с целью получения первичной информации о наличии несплошности в объекте контроля.

Остановимся на каждом из них более подробно.

Пенетрант – это жидкий дефектоскопический материал, способен проникать в несплошности объекта контроля и индицировать (обнаруживать) эти несплошности. Пенетранты содержат специально подобранные красящие вещества (цветной метод), люминесцирующие добавки (люминесцентный метод), или их комбинацию (табл. 1).

Таблица 1. Типы пенетранта

| Тип | Наименование |
| --- | --- |
| I | Люминесцентный |
| II | Цветной |
| III | Люминесцентно-цветной |
| IIс | Фильтрующаяся суспензия цветная |
| IIIс | Фильтрующаяся суспензия люминесцентная |

Пенетранты должны хорошо смачивать контролируемую поверхность и проникать в ее несплошности, т.е. быть совместимыми с материалом контролируемого объекта. Их характеризуют по физическому состоянию, колориметрическим и технологическим признакам. В настоящее время применяют новые варианты пенетрантов – аэрозольные.

Комбинированные пенетранты дают окрашенный индикаторный след дефекта при наблюдении в обычном освещении (дневной свет, лампы накаливания) и светятся в ультрафиолетовом свете. Для комбинированных методов следует применять пенетранты, соответствующие физическому процессу: магнитные, электропроводящие, ионизирующие, поглощающие.

Очиститель предназначен для удаления индикаторного пенетранта с поверхности объекта контроля самостоятельно или в сочетании с органическим растворителем или водой. Гаситель предназначен для гашения люминесценции или цвета остатков соответствующих индикаторных пенетрантов на поверхности объекта контроля (табл. 2).

Таблица 2 - Типы очистителей и гасителей

| Тип | Состав |
| --- | --- |
| O1 | Вода |
| O2 | Эмульгатор на органической основе |
| O3 | Растворитель |
| O4 | Эмульгатор на водной основе |
| O5 | Вода с растворителем |
| Г1 | Гаситель, растворимый в воде |
| Г2 | Гаситель, растворимый в органическом растворителе |

Качество проявителя определяет хороший фон индикаторного рисунка (табл. 3). Основное его свойство – сорбционная способность, от которой зависит

«вытягивание» пенетранта из трещины. Сорбенты – это соединения кремния белого цвета, химически нейтральные. Мокрые проявители могут не обеспечить равномерность тонкого слоя, и при малых количествах пенетранта он может остаться в толще проявителя и, соответственно, не обеспечить индикацию. Перспективно применение аэрозольных проявителей.

Таблица 3 - Типы проявителя

| Тип | Состав |
| --- | --- |
| П1 | Сухой порошковый |
| П2 | Суспензионный на водной основе |
| П3 | Суспензионный на основе растворителя |
| П4 | Проявляющая краска |
| П5 | Проявляющая пленка |

Каждый дефектоскопический материал, чтобы достичь необходимой чувствительности, а именно выявить все опасные дефекты во время операций контроля должен максимально реализовать свои возможности.

Но, для разных контролируемых материалов (металла, пластмасс, керамики, стекла и т.д.) для достижения наибольшего проявления нужных свойств дефектоскопические материалы необходимо подбирать индивидуально.

Одной из проблем капиллярного метода может быть не согласованность отдельно приобретенных материалов между собой. Поэтому ведущие российские и зарубежные фирмы изготавливают дефектоскопические материалы в комплекте.

Дефектоскопическим набором называют взаимозависимое целевое сочетание дефектоскопических материалов (пенетрант, очиститель или гаситель, проявитель). Замена дефектоскопических материалов в наборах не разрешается. Наборы не универсальны и каждый имеет свою область наиболее эффективного применения.

Процесс капиллярного контроля состоит из 5-ти этапов:

- этап – предварительная очистка поверхности.

Все загрязняющие вещества (масло, ржавчина) и любые покрытия (краска, металлизация) должны быть удалены с контролируемого участка. Механическая,

химическая очистка поверхности и даже в ряде случаев травление являются неотъемлемой частью технологического процесса капиллярного контроля.

Поверхность	обрабатывается	очистителем,	затем	производят	сушку поверхности, чтобы внутри дефекта не оставалось воды или очистителя.

- этап – нанесение пенетранта. Пенетрант наносится на поверхность путем распыления, кистью или погружением объекта контроля в ванну.

- этап - удаление излишков пенетранта. Избыток пенетранта удаляется протиркой, промыванием водой или очистителем. При этом пенетрант должен быть удален только с поверхности контроля, но никак не из полости дефекта. Затем поверхность высушивается.

- этап – нанесение проявителя. После просушки сразу же на поверхность контроля тонким ровным слоем наносится проявитель.

- этап - контроль. Выявление имеющихся дефектов начинается непосредственно после окончания процесса проявки. При контроле выявляются и регистрируются индикаторные следы, интенсивность окраски, которая говорит о глубине и ширине раскрытия дефекта, чем бледнее окраска, тем дефект мельче. Интенсивную окраску имеют глубокие трещины. После проведения контроля проявитель удаляется водой или очистителем.

Обнаружение дефектов начинается с осмотра обработанной дефектоскопическими материалами контролируемой поверхности с использованием луп, фотоаппаратов, видео- и телекамер.

Фиксируются следы дефектов: геометрические характеристики – форма следа, его размеры (протяженность, ширина, площадь) и энергетические характеристики – яркость, контрастность индикаторного рисунка, а также место расположения дефекта и его ориентация относительно осей детали. Производится идентификация с известными дефектами и оценка их опасности для детали.

Идентификация осуществляется при помощи тест-образцов, изготовленных из соответствующих анализируемых материалов. К примеру, на условном образце располагают пять трещин на равном расстоянии друг от друга с различной шириной раскрытия и при идентификации используют как шаблон.

К основным техническим средствам капиллярного контроля могут быть отнесены: установки напыления пенетранта, проявителя; источники ультрафиолетового облучения, стационарные лабораторные и цеховые установки для люминесцентного и цветного контроля, а также крупные механизированные дефектоскопические линии массовых производств, состоящие из полного набора дефектоскопических приборов и устройств.

В этом видео мы изучили материалы, оснащение и процесс капиллярного контроля. В следующем видео мы рассмотрим Основы радиационного контроля.